Příloha č. 2

Specifikace Předmětu plnění

Xerografický papír formátu A4 i A3 do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro oboustranný ČB a plnobarevný tisk musí splňovat následující technické parametry:

| Parametr | Kvalita "A" | Norma |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | 80 g/m2 | ISO 536 |
| Opacita | min. 92% | ISO 2471 |
| Bělost CIE | 168 +- 3 | ISO 11475 |
| Hladkost | 180 ml/min +- 50 | ISO 8791-2 |
| Formát | A3, A4 |  |
| Oboustranný tisk | ANO |  |
| Barevný tisk | ANO |  |
| Laserový tisk | ANO |  |
| Inkoustový tisk | ANO |  |
| Minimální odběr | Karton 5x500 listů |  |
| Ekologická značka | ANO |  |
| Certifikát kvality | ANO |  |
| Archivace | ANO | ISO 9706 |
| Tloušťka | 107 ± 4 µm | ISO 534 |
| Prašnost | Minimální prašnost |  |