Technická zpráva

SH Pernštejn, blok K - rekonstrukce sálu restaurace

1. Úvod

Předmětem této technické zprávy je popis stávajícího stavu podlahy a omítek, návrh řešení oprav sálu restaurace a vestibulu. Navazující prostory kuchyně a sociálního zařízení tato zpráva neřeší.

2. Popis podlahy sálu stávající stav

- koberec 2x vrstva linolea

- dubová parketa 3cm

- betonová mazanina 3cm

- asfaltová izolace 				viz. příloha zjednodušený nákres

- podkladní beton 5-8cm

- suťový násyp 10-14cm

- cihelná dlažba

3. Navržené řešení

Podlaha - provede se odstranění vrstev linolea, parket a dočištění betonového podkladu od asfaltových lepidel. Po odkrytí se upřesní doplnění otvoru v podlaze, topné kanály atd. Provede se zaměření roviny podlahy a na takto připravený povrch provedeme novou betonovou podlahu tloušťky 4-6cm, která bude připravena pro vrstvu podlahové krytiny (linoleum, dlažba).

Omítky  v sále - místy jsou poškozeny (hlavně strop) drolí se a odpadávají, na řadě míst dochází k odlupování malby. Jedná se o část mezi vestibulem a trámovým stropem. Složení stropu je prkenný záklop, rákosová nosná vrstva, vápenná omítka, štuk a několik vrstev výmaleb. Omítka je zčásti odtržená, je nutné provést její přikotvení, doplnění odpadlých štukových vrstev a poté provést vápennou výmalbu - odstín lomená bílá.

Oprava ve vestibulu - provedeme odstranění dřevěných obkladů ze stěn vestibulu. Následně se provede oprava poškozených omítek především v soklové partii, následovat bude celkové sjednocení přeštukování vápenným štukem stěn a stropu včetně vápenné výmalby.