| 1. Základní údaje | Naprašovačka pro nanášení vrstvy uhlíku a vybraných ušlechtilých kovů, typ Q150R ES Plus |
| --- | --- |
|  | Naprašování vodivé vrstvy vybraných ušlechtilých kovů na nevodivé vzorky |
|  | Napařování vrstvy uhlíku z uhlíkového vlákna |
|  | Externí rotační čerpadlo, výkon 5 m3 /hod., pro dosažení pracovního vakua min. 2 x 10-3 mbar |
|  | Průměr komory 150 mm, výška komory 127 mm, komora z borosilikátového skla |
|  | Výškově nastavitelný stolek s průměrem 50 mm pro umístění vzorků, rychlost otáčení 8-20 ot./min |
|  | Kapacita paměti 16 GB pro ukládání min. 1000 uživatelských postupů (receptů) |
|  | Signalizace po ukončení programu |
|  | Rychlá výměna stolků |
|  | Rychlá výměna napařovacích hlav |
|  | Kontrola tloušťky vrstvy s výstupem do ovládacího programu zařízení |
|  | Ovládání zařízení pomocí dotykového displeje se zobrazováním hodnot, možnost programování |
|  | Aktualizace software přes USB port |
|  | Tvorba více uživatelských profilů |
|  | Ovládání v anglickém jazyce, manuál v anglickém a českém jazyce |
| 2. Příslušenství | Naprašovací target Au (zlato), průměr 57 mm, tloušťka vrstvy 0,1 mm |
|  | Naprašovací target Pt (platina), průměr 57 mm, tloušťka vrstvy 0,1 mm |
|  | Uhlíkové vlákno, délka 10 m |
| 3. Instalační požadavky | Doporučený reaktivní plyn: standardní tlaková láhev s náplní argonu (Zero Grade), opatřená dvoustupňovým redukčním ventilem tak, aby bylo dosaženo výstupního tlaku okolo 5-10 psi (0.5bar). Zajištění plynu je odpovědností kupujícího |