'?t.\U)\\A  2. 1

# Technologický  postup:

- Vstupní prohlídka a fotodokumentace

- Očištění povrchu

  - pomocí generátoru páry

  - chemotechnologie

1. čištění bude provedeno pouze ve smyslu odstranění biologického napadení a sejmutí škodlivých depozitových krust

11. ze sochařského hlediska je žádoucí zachovat určité základní přirozené zabarvení betonu jako výsledek působení času

- Odstranění narušeného nezachranitelného materiálu betonu

- Odstranění  zbytků  kovového plotu

  - Vyjmutí zavrtaných a zalepených čepů odvrtáním rourovým vrtákem.

  - Přetmelení otvorů  umělým  kamenem  - betonem

- Defekty způsobené korozí annatury

  - Sejmutí dosud neodpadlých ploch odlomených vrstev povrchu betonu nadzvedlých korodovanou  armaturou

1. pokud to bude možné,  bude  vhodné , z výše  uvedených  důvodů , opatrně  tyto odlomky sejmout a po ošetřeni annatury  (viz popis) je vlepit  zpět  na  svá místa .

- Selektivní  konsolidace  narušených  a otevřených míst

- Sanace kovové armatury

  - odstranění vystouplých problematických drátů a jejich odbroušení do dostatečné hloubky

  - následné antikorozní ošetření těchto drátů do hloubky betonu a izolace jejich ukončení.

- Doplnění poškození a struktury umělým kamenem na minerální bázi

  - K dobrému výsledku ]ze dospět po sérii zkoušek včetně procesu jejich vyzrání.

- Postranní lišta na severní straně

  - Přetmelení divoké dilatační praskliny pružným tmelem

  - Doplnění chybějící části lišty 1O) Barevná selektivní  vyrovnávací  retuš

- Hydrofobní úprava horní plochy sloupů

- Selektivně pojatá biocidní úprava povrchu sloupů i vápencových prvků se zaměřením na problematická  místa.

# V celkové ceně nabídky bude zahrnuto:  Objekty sloupů  jako celek s plastickými   prvky

- Vstupní dokumentace a podrobná prohlídka

- Zábor včetně obecního prostoru

- Zajištění pracovního prostoru (oplocení)

- Lešení   (zastřešení  kvůli  použitým technologiím)

- Doprava, manipulace

- Pomocné práce

- Zkoušky materiálů, rozbory

- Závěrečná restaurátorská zpráva a fotodokumentace

# Betonové sloupy (lOks):

- Čištění povrchu

- Depozity

- Biologické napadení

- Sejmutí  a sanace odlomků  k navrácení  na místo

- Sanace odhalené kovové armatury

- Konsolidace a lepení odpadlých částí

- Plastická retuš - doplnění degradovaných a odpadlých částí

- Hloubková sanace kovové armatury

- Barevná vyrovnávací retuš

- Hydrofobizace

# Sochařské kamenné prvky (Sks):

- Čištění povrchu

- Selektivní konsolidace

- Prolepení narušené struktury kamene

- Plastická nápodobivá retuš

- Barevná vyrovnávací retuš

- Přeleštění  povrchu

- Závěrečná  povrchová  úprava