Příloha č. 5a, str. 1
Metodického postupu č. 1/2016 Odboru správy majetku a investic

	Standardy – malby a nátěry


MALÍŘSKÉ PRÁCE
1. Výpočet plochy pro malířské práce
Množství maleb se určuje v m2 součtem ploch konstrukcí (např. stěn, stropů, sloupů, podhledů ramen a podest, avšak vyjma nemalovaných podlah) vypočtených z jejich rozměrů. Protože všechny místnosti mají dveře a většina nějaké okno, jsou podle toho pro zjednodušení koncipovány i jednotkové ceny a způsob výpočtu plochy.
Vychází se z největších jmenovitých rozměrů místnosti (vč. větších výklenků) a přičítají se průvlaky, sloupy apod.
a) plocha otvorových prvků a nemalovaných ploch (např. obklady, nátěry, linkustrace) se odečítá pouze v případě, že mají součtem větší plochu než 4m2 a odečítá se plocha přesahující tyto 4m2;
b) plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají;
c) plochy podhledů schodišťových ramen nebo šikmých stropů se určují ve sklonu.
2. Kvalita prací
a) malířské práce musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy stanovenými výrobcem;
b) malířský nátěr musí splňovat veškeré základní požadavky investora na užitné vlastnosti malovaných prostor.
3. Stanovení rozsahu prací

JEDNOTLIVÉ POSTUPY PRACÍ SE STANOVÍ V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍCH POŽADAVCÍCH NA KVALITU MALBY A S PŘIHLÉDNUTÍM KE SKUTEČNÉMU STAVU MALOVANÝCH PLOCH.

4. Aplikační postup
a) Příprava podkladu
Staré omítky s několikanásobnou vrstvou maleb
· Silnější vrstvy starých maleb vykazující bobtnání, popraskání, loupání atd.

· oškrábání malby – mechanické odstranění,
· vyspravení vhodným stěrkovým materiálem dle specifikace technického listu výrobce dodávané barvy.
· Provedení lokálního vyrovnání podkladu
· vhodným materiálem dle specifikace technického listu výrobce,

· 2x penetrace podkladu.
· Odstranění plísní

· chemicky vyhubit a mechanicky zlikvidovat (bezchlórové odstranění).
· Rozmývání podkladu po škrábání
· k rozpuštění zbytků malířských hmot, plošné sjednocení. 
· Tmelení

· v místech styku různých druhů materiálů (sádrokarton, okenní rám – štuk).
· Bandážování 
· v místech deformace většího rozsahu (větší trhliny).
· Izolování

· k zakrytí a zabránění prostupování skvrn způsobených např. sazemi, rzi, dřívějším vytopením atd., provést vhodným materiálem dle specifikace výrobce.
· Broušení

· přebroušení opravovaných lokálních míst.
· Oprášení

· stěny zbavíme prachu otřením.
· Olepování vnitřních ploch

· plochy, které nemají být opatřeny malbou.
· Zakrytí nemalovaných ploch

· nábytku, podlah, obkladů atd.

Nové omítky, malby bez potřeby odstranění starého nátěru
· Provedení lokálního vyspravení podkladu (drobné trhliny, otvory po hřebících, skobách

· vyspravení vhodným stěrkovým materiálem dle specifikace technického listu výrobce dodávané barvy.
· Celoplošného vyrovnání, vyhlazení podkladové vrstvy

· vhodným materiálem dle specifikace technického listu výrobce.
· Tmelení

· v místech styku různých druhů materiálů (sádrokarton, okenní rám – štuk).
· Bandážování

· v místech deformace většího rozsahu (větší trhliny).
· Izolování

· k zakrytí a zabránění prostupování skvrn způsobených např. sazemi, rzi, dřívějším vytopením atd., provést vhodným materiálem dle specifikace výrobce.
· Broušení

· odstranění veškerých nepřilnavých povrchových zrn ze štukové omítky.
· Oprášení, omytí

· stěny zbavíme prachu otřením, ometením, případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem.
· Olepování vnitřních ploch

· plochy, které nemají být opatřeny malbou.
· Zakrytí nemalovaných ploch
· nábytku, podlah, obkladů atd.

b) Malba, specifikace nátěrové hmoty
Na malby vnitřních povrchů je vhodné použít materiály dle technických listů výrobce za dodržení celého nátěrového systému jednoho výrobce z důvodu udržitelnosti reklamace.
· Penetrace

· základní nátěr, který zpevní podkladové vrstvy, sjednotí nasákavost podkladu, vytvoří přechodový můstek mezi podkladem a následnou vrstvu.
· Malby z malířských směsí dle požadavků na konkrétní prostor
· dvojnásobný bílý nátěr na interiérové omítky, dostatečně propustný pro vodní páry,
· za sucha dostatečně otěruvzdorný,
· bělost (% BaSO4) minimálně 75%,
· při obnovení maleb je nutné použít materiál, který vykáže dobrou přilnavost k původnímu materiálu v závislosti na druhu využívání místností (kancelář, chodby, sklady, sklepní prostory – suché, vlhké atd.), aby nový nátěr dobře přilnul ke stávajícímu, nedocházelo k bobtnání, praskání, plísním, odlupování atd.

· Čištění vnitřních ploch

· hrubý úklid po malbách, vhodnou technologií.
NATĚRAČSKÉ PRÁCE
1. Výpočet plochy pro natěračské práce
Množství nátěrů se určuje v m2 součtem ploch konstrukcí (např. ploch podlah, dveří, zárubní, soklů stěn, okenních rámů aj.) vypočtených z jejich rozměrů.
a) plocha výplní otvorových prvků a nelakovaných nebo nenatíraných ploch se odečítá pouze v případě, že tato plocha přesahuje ¼ celkové plochy (např. prosklení); odečítá se celková plocha přesahující ¼ celkové plochy;
b) plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají.

2. Kvalita prací
a) natěračské práce musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy stanovené výrobcem;
b) nátěr musí splňovat veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti natíraných ploch a garantovat velmi dobrou trvanlivost a velmi dobrou např. přídržnost k podkladu a omyvatelnost.
3. Stanovení rozsahu prací

JEDNOTLIVÉ POSTUPY PRACÍ SE STANOVÍ V POŽADOVANÉ ZÁVISLOSTI NA PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCE S PŘIHLÉDNUTÍM KE SKUTEČNÉMU STAVU NATÍRANÝCH PLOCH.

4. Aplikační postup

a) Příprava podkladu

Staré nátěry

Podklad musí být pevný, suchy, čistý a nosný.

· Silnější vrstvy starých nátěrů vykazující bobtnání, popraskání, loupání atd.

· oškrábání nátěru obroušení, opálení – mechanické odstranění.
· broušení

· přebroušení opravovaných lokálních míst.

· Provedení lokálního vyrovnání podkladu

· vhodným materiálem dle specifikace technického listu výrobce.

· Tmelení

· v místech styku různých druhů materiálů (sádrokarton, okenní rám – štuk).

· Odrezivění

· odstranění rzi např. otryskáním, opískováním, obroušením, případně jiným vhodným technologickým postupem.

· Oprášení

· natírané plochy zbavíme prachu otřením, odsátím apod.

· Olepování vnitřních ploch

· plochy, které nemají být opatřeny nátěrem.

· Zakrytí nelakovaných ploch

· nábytku, podlah, obkladů atd.

Nové nátěry bez potřeby odstranění starého nátěru
Podklad musí být pevný, suchý, čistý a nosný.

· Provedení lokálního vyspravení podkladu

· vhodným stěrkovým materiálem dle specifikace technického listu výrobce dodávané barvy.

· Tmelení

· v místech styku různých druhů materiálů (sádrokarton, okenní rám – štuk).

· Olepování vnitřních ploch

· plochy, které nemají být opatřeny nátěrem.

· Zakrytí nenatíraných ploch

· nábytku, podlah, obkladů atd.

b) Nátěry, specifikace nátěrové hmoty

Nátěry vnitřních povrchů se rozumí provedení nátěrů nátěrovými hmotami (např. emaily, laky), jejichž vhodnost se doloží technologickým listem.

· Základní nátěr (penetrace)

· u savých povrchů se provede základní nátěr, vyžaduje-li ho technologie doložená technickým listem, např. jako adhézní můstek nebo sjednocující nátěr;
· u nesavých povrchů se provede základní nátěr, vyžaduje-li ho technologie doložená technickým listem, např. jako adhézní můstek nebo antikorozní nátěr.

· Nátěrové hmoty

· při obnovení nátěrů je nutné použít sourodý druh materiálu v závislosti na druhu využívání místností (kancelář, chodby, sklady, sklepní prostory – suché, vlhké atd.), aby nový nátěr dobře přilnul ke stávajícímu, nedocházelo k bobtnání, praskání, plísním, odlupování atd.

· Čištění vnitřních ploch

· hrubý úklid po nátěrech, vhodnou technologií. 
