xxxxxxxxxxxxxx., tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx
restaurátor (knih. včetně všech materiálů souvisejících s knižní vazbou, dokumentů na papírové a pergamenové podložce a
pečetí), výroba faksimilií děl písemné kultury
Restaurátorský záměr
Vypracoval: xxxxxxxxxxx (vedoucí Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a
dokumentů)
Objekt: kniha v původní celousňové gotické vazbě (cca 390 x 270 mm)
Signatura: 31 XI25 (kr. 19)
Titul: ? (prvotisk?)
Restaurátorský záměr byl vypracován na základě vizuálního zhodnocení stavu objektu a doprovodné fotodokumentace vyhotovené in šitu dne 26. 7. 2018.
Popis objektu :
Jedná se o tisk na ručním papíře bez bližší datace a místa vzniku. Kniha se dochovala v původní gotické celousňové vazbě a háčkovými sponami s průřezovou záchytkou. Hrany knižních desek jsou okovaný mosazným plechem, uprostřed a v rozích desek se nacházejí stopy po puklicích, které knihu chránili proti poškození pokryvu. Pokryv je tvořen usní činěnou kamencem (jircha), která je zdobená v ploše desek slepotiskem. Knižní desky jsou dřevěné-bukové. Šití knihy je provedeno na usňové tordované vazy a zapošívací stehy.
Popis poškození objektu :
Kniha je v alarmujícím stavu. Je silně poškozena zatečením, co způsobilo v celém knižním bloku výraznou zateklinu a také zkřehnutí papírové podložky. Organizmus šití je vytržený z knižního bloku, co způsobilo celou řadu poškození papírové podložky, od drobných trhlí a ztrát papíru, až k protržení celých středů složek. Toto poškozeni zapříčinilo samovolné vypadávání listů z knihy. Další výrazné poškození pozorované jak v knižním bloku, tak i u knižních desek je poškození červotočem. Knižní desky ztratili tímto poškozením svojí pevnost, a to hlavně v místech nasazení vazů do desek. Důsledkem tohoto poškození je uvolnění vazů od knižních desek. Usňový pokryv je mechanicky znečištěný a uvolněný od knižních desek a hřbetu. Na několika místech došlo ke zkřehnutí a ztrátě části pokryvu. Kovové prvky na knižní vazbě se zachovali nekompletní. Zcela chybí puklice na knižních deskách, dále se nedochovalo
Stránka 1 z 7

xxxxxxxxxxxxxx., tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
restaurátor (knih, včetně všech materiálů souvisejících s knižní vazbou, dokumentů na papírové a pergamenové podložce a
pečetí), výroba faksimilií děl pisemné kultury

Pohled na přední desku knihy.

Pohled na zadni desku knihy.
tělo spony u hlavy knihy. Hranové kování po hranách knihy je zdeformované. Všechny kovové prvky jsou pokryty silnou vrstvou oxidačních produktů mědi.
Stránka 2 z 7

xxxxxxxxxxxxx., tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
restaurátor (knih, včetně všech materiálů souvisejících s knižní vazbou, dokumentů na papírové a pergamenové podložce a
pečetí), výroba faksimilií dě! písemné kultury

Pohled na hřbet knihy a přední desku.

Pohled do knižního bloku, detail- znečištění a poškození papírové podložky.
Stránka 3 z 7

xxxxxxxxxxxxxxx., tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
restaurátor (knih, včetně všech materiálů souvisejících s knižní vazbou, dokumentů na papírové a pergamenové podložce a
pečetí), výroba faksimitií děl písemné kultury

Extrémní poškození začátku knižního bloku a přidešti.

Pohled na hlavici- ztráta usňového pokryvu a poškození složek a organizmu šití.
Stránka 4 z 7

xxxxxxxxxxxxxx., tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
restaurátor (knih, včetně všech materiálů souvisejících s knižní vazbou, dokumentů na papírové a pergamenové podložce a
pečetí), výroba faksimilii děl písemné kultury

Pohled na hřbet knižního bloku, dobře viditelné extrémní poškození organizmu šití.

Poškození papírové podložky knižního bloku.
Stránka 5 z 7

xxxxxxxxxxxxxx., tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
restaurátor (knih, včetně všech materiálů souvisejících s knižní vazbou, dokumentů na papírové a pergamenové podložce a
pečetí), výroba faksimilií děl písemné kultury
Restaurátorský záměr
1.	Fotodokumentace stavu před a v průběhu restaurovaní
2.	Průzkum   fyzického   stavu   objektu   (měření   pH   papírové   podložky,   zkoušky
rozpustnosti barevných vrstev, koherence kolagenových vláken, teplota smrštění
kolagenových vláken....)
3.	Mechanické čistění objektu suchou cestou
4.	Pomocní očíslování knižního bloku měkkou grafickou gumou, rozebírání bloku knihy
5.	Oddělení papírového výlepu z přídeští
6.	Čištění  papírové  podložky  pomocí  vodních  systémů  (vodní   koupel  40^45°C,
s přidáním tenzidů), V případě barevných vrstev reagujících na vodu provedení
přechodné fixace Cyklododekanen
7.	V případě nízké hodnoty pH papírové podložky neutralizace pomocí obohacené vody
o ionty Mg+ a Ca+ - proces bude zařazený v případě nízké hodnoty pH papírové
podložky
8.	Doklížení papírové podložky 1,5% Tylose MH 300
9.	Doplňování ztrát papírové podložky tónovanou papírovou suspenzí
10.	Zpevňování oslabených míst papírové podložky japonským papírem pomocí 4%
Tylose MH 6000
11.	Kompletizace knižního bloku a předsádek před šitím
12.	Vyšití knižního bloku dle dochovaného organizmu šití (vazy a zapošívací stehy)
13.	Zakulacení a zaklížení knižního bloku po ušití
14.	Oddělení kovových částí a pokryvu od knižních desek
15.	Mechanické čištění knižních desek, konsolidace
16.	Doplňování ztrát desek novým dřevem, tmelení výletových otvorů po červotoči
17.	Nasazení knižních desek na knižní blok
18.	Mechanické a chemické čištění usňového pokryvu
19.	Příprava usně pro doplnění ztrát pokryvu, tónování, tenčení
20.	Aplikace záplat na knihu, založení záložek, hlavic a rohů
21.	Aplikace původního usňového pokryvu na knihu
22.	Mechanické a chemické čištění kovových prvků knižní vazby, jejich konzervace
roztokem včelího vosku v benzínu
23.	Výroba chybějícího těla spony, patina, konzervace
Stránka 6 z 7

xxxxxxxxxxxxxx., tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
restaurátor (knih, včetně všech materiálů souvisejících s knižní vazbou, dokumentů na papírové a pergamenové podložce a
pečetí), výroba faksimílií děl písemné kultury
24.	Aplikace kovových prvků na knižní vazbu
25.	Vylepení přídeští knihy
26.	Vyhotovení ochranné krabice na knihu tzv. Phase-box (všechny použité materiály
budou archivní kvality)
27.	Fotodokumentace stavu po restaurování, vypracovaní restaurátorské zprávy
Celková cena za restaurování knihy se sign. 31 XI 25 (kr. 19) a vyhotovení restaurátorské zprávy s fotodokumentací činí: 61 000,- KČ
Odhadovaná doba pro restaurování objektu je max. 10 měsíců.
Stránka 7 z 7