Okresní soud v Ostravě

0 Spr 270/2020

Příloha č. 1 – technická specifikace výměny koberců a malování

Technická specifikace předmětu plnění

Výměna koberců a malování včetně vystěhování a zpětného nastěhování veškerého nábytku v jednotlivých prostorách a jejich následný úklid.

Výmalba všech kanceláří a ostatních prostor (stávající barva Jupol ekonomik) na ploše cca 27 000 m² (1. podzemní podlaží až 7. nadzemní podlaží):

Výpočet plochy pro malířské práce:

Množství prací se určuje v m2 součtem ploch konstrukcí (např. stěn, stropů, sloupů, podhledů ramen a podest, avšak vyjma nemalovaných podlah) vypočtených z jejich rozměrů.

Vychází se z největších jmenovitých rozměrů místnosti (vč. větších výklenků) a přičítají se průvlaky, sloupy apod.

- plocha otvorových prvků a nemalovaných ploch (např. obklady, nátěry, obložení) se odečítá pouze v případě, že mají jednotlivě větší plochu než 4m2 a odečítá se plocha přesahující tyto 4m2;

- plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají;

- plochy podhledů schodišťových ramen nebo šikmých stropů se určují ve sklonu.

Jednotlivé práce:

- očištění a oprášení zvětralých maleb

- opravy poškozených omítek a spár

- v případě potřeby úprava malovaných ploch malířskou stěrkou

- penetrace

- 2 x výmalba požadovaným materiálem

Oprava omítek před výmalbou – specifikace:

- dle rozsahu opravované plochy jemnou maltovou směsí nebo plošným natažením omítky

Penetrace – specifikace:

- základní nátěr, který zpevní podkladové vrstvy, sjednotí nasákavost podkladu, vytvoří přechodový můstek mezi podkladem a následnou vrstvu,

- jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný film. Sjednocuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev,

- hustota g/cm3 min. 1,01, viskozita mPa.s min. 70, základ - emulze kopolymerů Konzistence - nízkoviskózní kapalina.

Malba z malířských směsí otěruvzdorných – specifikace:

- dvojnásobný bílý nátěr na interiérové omítky, propustný pro vodní páry,

- za sucha dobře otěruvzdorný,

- bělost (% BaSO4) min. 86 %, přídržnost k betonu (MPa) min. 0,25, propustnost pro vodní páru Sd (m) min. 0,07, obsah těkavých látek (%) max. 50,

- způsob nanášení materiálu – štětka, štětec, nanášecí váleček,

- při obnovení maleb je nutné použít stejný druh materiálu v závislosti na druhu využívání místností (kancelář, chodby, sklady, sklepní prostory – suché, vlhké atd.), aby nový nátěr dobře přilnul ke stávajícímu, nedocházelo k bobtnání, praskání, plísním, odlupování atd.

Čištění vnitřních ploch

- kompletní úklid po malbách,

- odstranění zbytků maleb mokrou cestou.

Pokládka koberců (stávající koberec typ Primavera) – na ploše cca 6 500 m² ve 235 místnostech

Výpočet plochy pro výměnu koberce:

Množství práce se určuje v m2 součtem plochy jednotlivých místností vypočtených z jejich rozměrů.

Jednotlivé práce:

- strhnutí starého koberce

- strhnutí starého koberce ze soklové lišty, lišta zůstane původní

- odvoz a likvidace koberce

- pokládka nového koberce, nalepení koberce a jeho uválcování

- přilepení nového kobercového soklu do původní lišty

Koberec - specifikace:

- materiál – 100% polypropylen

- výška vlasu – minimálně 4 mm

- celková výška – minimálně 8 mm

- požadavky – protiskluzový

- barva - fialová

Stěhování – jednotlivé práce:

- vystěhování vyprázdněného nábytku na chodbu nebo do určených prostor

- následné nastěhování nábytku dle předchozího umístění

- zakrytí textilních žaluzií po dobu výmalby

Úklid – jednotlivé práce:

- mytí oken včetně rámu – vnitřní strana

- mytí dveří včetně zárubní

- mytí těles topení včetně rozvodů

- mytí podlah

- mytí keramických obkladů včetně zařizovacích předmětů

- mytí zásuvek a vypínačů

Kvalita prací

Veškeré práce musí být v souladu s bezpečnostními předpisy, technologickými postupy a musí splňovat veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti jednotlivých prostor.

Jednotlivé postupy prací se stanoví v závislosti na konkrétní kvalitě a provedení stávající výmalby a pokládky koberců a budou vždy odsouhlaseny zástupcem objednatele.