Příloha č. 5 – Pokyny pro údržbu:

Dřevěné prvky:

* Objednatel provede udržovací nátěr pomocí difuzně otevřeného nátěru na bázi kombinace přírodního oleje a vosku 2x - 3x ročně
* teplota podkladu a okolí při nátěru musí být v rozmezí +15 °C až + 25 °C. Vlhkost vzduchu nesmí být nižší než 30 % a zároveň vyšší než 75 %.
* Nátěr nesmí být aplikován za prudkého slunečního záření, za deště, mlhy a silného větru.
* Nátěr musí být aplikovaný na předem očištěný a odmaštěný povrch.

Ocelové prvky:

* Plochy opatřené antikorozním nátěrem 1x ročně provést opravný nátěr.
* teplota podkladu a okolí při nátěru musí být v rozmezí +15 °C až + 25 °C. Vlhkost vzduchu nesmí být nižší než 30 % a zároveň vyšší než 75 %.
* Nátěr nesmí být aplikován za prudkého slunečního záření, za deště, mlhy a silného větru.
* Nátěr musí být aplikovaný na předem očištěný a odmaštěný povrch.

Betonové prvky

* Bezúdržbové

O provedení údržby bude proveden zápis, obsahující zejména, nikoliv však výlučně tyto body:

* Datum a čas provedení údržby
* Údaje o osobě provádějící údržbu
* Počasí (teplota vzduchu, teplota povrchů, vlhkost vzduchu, síla větru)
* Použité postupy
* Požité materiály
* Fotodokumentace