Pánské a dámské kalhoty, dámské sukně

| Základní materiál: WV/PES/EA min. 51%WV a 3%EA Barva: Pantone 19-4023TPX Blue Nights Úprava: NANO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VLASTNOST | PARAMETRY | MĚŘÍCÍ JEDNOTKA | ZKUŠEBNÍ METODA |
| Vazba | plátnová |  |  |
| Plošná hmotnost | 170 | g.m-2 | ČSN EN 12127 |
| Pevnost v dotržení podélně / příčně | 22 / 22 | N | ČSN EN ISO 13937-2 |
| Odolnost v oděru | 50 000 | počet otáček | ČSN EN ISO 12947-2 |
| Odolnost proti žmolkování | 7000 5 | počet otáček stupeň | ČSN EN ISO 12945-2 |
| Změna rozměrů smáčením | ve směru podélném / příčném -0,5 /-0,5 | % | PNs 47451963/ 025/80/98 |
| Stálobarevnost na světle | Změna odstínu 4-5 | Stupeň modré stupnice | ČSN EN 105 B02 |
| Stálobarevnost v otěru -za sucha | zapouštění – směr podélný / příčný 4-5 / 4-5 | Stupeň šedé stupnice | ČSN EN ISO 105 X12 |
| Stálobarevnost v potu - kyselém - alkalickém | změna odstínu/ zapouštění 5/4-5/4-5 5/4-5/4-5 | Stupeň šedé stupnice | ČSN EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost ve vodě | změna odstínu/ zapouštění 5/4-5/4-5 | Stupeň šedé stupnice | ČSN EN ISO 105- E01 |
| Stálobarevnost v chemickém čištění | změna odstínu/ zapouštění do lázně 4/4 | Stupeň šedé stupnice | ČSN EN ISO 105-D01 |
| Stálobarevnost na světle | změna odstínu 5 | stupeň modré stupnice | ČSN EN ISO 105 – B02 |
| Obsah volného formaldehydu | max.30 | mg/kg | ČSN EN ISO 14184-1 |
| Hodnota pH volného výluhu | 4,5-7,5 |  | ČSN EN ISO 3071 |