Příloha č.1 - Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem:
„Rámcová dohoda – pořízení spotřebního materiálu (opakování)“ – část 2, název:
Materiál (LabVEZ)- konstrukční materiál

Dodavatel:	Angstorm laboratory s.r.o.
Se sídlem:	Jankovcova 2a ,170 00 , Praha 7
Zastoupený:	Ondřejem Čadkem - Jednatelem
IČO:	05652847

Konstrukční materiál polykarbonát PC – technická specifikace

Makrolon® UV jsou čiré polykarbonátové desky opatřené oboustrannou UV ochranou. Jejich velkou
předností je dlouhoudobá životnost, a to díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Výhody:
vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům,
odolnost proti rozbití,
vynikající odolnost vůči ohni

Technická data

teplota 23°c
teplota 23 •c
SO% vlhkost Metoda A 1mm/min
so mm/min

50 mm/min SO mm/min 2 mm/min
2 mm/min
23 •c bez zářezu 23 •c,3 mm
23 •c, 3.2 mm SO N, SO °C/h
23 •c
23 až SS °C

1,80 Mpa

0,4S Mpa

1mm

100 Hz

1MHZ

100 HZ

1MHZ

Vlastnosti	Podmínky	Hodnoty	Jednotky	Normy

Hustota	1200	Kg/ m3	ISO 1183-1

Absorpce vlhkosti při skladování ve vodě
Absorpce vlhkosti
v norm.prostředí

0,3	+SOGl
0,12	%	ISO 62

Index lomu

1,587	ISO 489

Modul pružnosti Napětí při roztažení

2350	MPa	ISO 527-1,-2

> 60	MPa	ISO S27-1,-2

Prodloužení při roztažení Prodloužení při přet!Žení Ohybový modul
Pevnost v ohybu

Rázová houževnatost dle  charpyho

6	ISO S27-1,-2
-----'
> so	%	ISO S27-1,-2

2350	MP.:J	ISO 178	,
90	MPa		ISO 178 bez  porušení	KJ/ m'	ISO 179- eU
SOP	KJ/ m2	ISO 179- eA

Rázová houževnatost dle lzoda

Teplota měknutí dle Vicata Tepelná vodivost
Lineární tepelná roztažnost Teplota průhybu při zatížení Teplota průhybu při zatížení Elektrická pevnost

90P	KJ/ m2	ISO 180-A

148	•c	ISO 306

0,2	W(m.K)	ISO 8302

Le

0,6S	10„/ K	ISO 113S9-1,-2

128	ISO 75-1,-2
-----'
140	•c	ISO 7S-1,-2
34	kV/ mm	IEC 60243-1  ,

Měrný objemový odpor	1E14	Ohm.m	IEC60093

Měrný povrchový odpor	1E16	Ohm	IEC60093

Permitivita

3,1	IEC 602SO

Permitivita

Ztrátový faktor

3	IEC 602SO
s	10-'	IEC 602SO	,

Ztrátový faktor

9S	-	-·

IEC 602SO

Konstrukční materiál - polyoxymetylén POM-C

P o l y o x m e t y l e n ( p o l y a c e t a l ,polyformaldehyd) homopolymer a kopolymer jsou plasty s vysokou pevností a dobrými mechanickými vlastnostmi podobnými polyamidům, ale na rozdíl od nich mají výrazně nižší nasákavost.

VLASTNOSTI
vysoká pevnost a tvrdost
snadná obrobitelnost
teplotní odolnost od (-60 do +100 °C)
vysoká odolnost proti opotřebení

Příloha č.1 – Ceník zboží

Popis položky	Počet
ks	Cena za ks bez DPH	Celkem za
položku bez DPH	
Polykarbonátové (PC) desky, čirá, formát 200x300x10 mm	50	155,94 Kč	7 796,78 Kč	
Polykarbonátové (PC) desky, čirá, formát 200x300x5 mm	25	73,42 Kč	1 835,58 Kč	
Polykarbonátové (PC) desky, čirá, formát 200x300x3 mm	25	43,83 Kč	1 095,87 Kč	
Polyoxymetylenová (POM-C) deska, černá, formát 500x500x10 mm	10	835,60 Kč	8 355,99 Kč	
Polyoxymetylenová (POM-C) deska, černá, formát 500x500x20 mm	10	1 671,20 Kč	16 711,98 Kč	
Polyoxymetylenová (POM-C) deska, černá, formát 500x500x30 mm	5	2 506,53 Kč	12 532,64 Kč	
Polyoxymetylenová (POM-C) tyč, černá, 20x1000	10	130,00 Kč	1 300,00 Kč	
Polyoxymetylenová (POM-C) tyč, černá, 30x1000	10	290,08 Kč	2 900,83 Kč	
Polyoxymetylenová (POM-C) tyč, černá, 40x1000	10	509,26 Kč	5 092,56 Kč	
Polyoxymetylenová (POM-C) tyč, černá, 50x1000	5	791,82 Kč	3 959,09 Kč	
Celková cena za celé plnění, tj. za veškeré množství Zboží 			61581,32 Kč	

V Praze dne 11.2.2021

Bc. Ondřej

Digitálně podepsal Bc. Ondřej Čadek

Angstorm laboratory s.r.o.

Čadek
Jakub

Datum: 2021.02.11
22:51:54 +01'00'

c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-05652847,

Kosatík

o=Angstorm Laboratory s.r.o., ou=2, cn=Jakub Kosatík,

sn=Kosatík, givenName=Jakub,
………………………………………………………………………ser…ialNum…ber=P…717113