shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21489,0);(0,0);(0,21499);(21489,21499)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21484,0);(0,0);(0,21484);(21484,21484)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21482,0);(0,0);(0,21462);(21482,21462)posrelh0posrelv0pib
"Servis prádla pro VN Brno" 
PŘÍLOHAČ.4 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍHO PRÁDELENSKÉHO SERVISU 
č. 1 
Manuál opotřebení a znehodnocení prádla 
Objednatel povazu]e za výchozí dokument definující kvalitativní kritéria pronajímaného prádla 
Oborovou specifikaci Textilního zkušebního ústavu OS 80-04 Vliv praní na textilie. Specifikovaná 
kritéria jsou dále rozpracována tímto manuálem a jsou stanovena jako kritéria pro reklamování 
pronajímaného prádla v rámci komplexního servisu s prádlem ve zdravotnictví. 
Oborová specifikace TZÚ OS 80-04 - odkaz níže: 
http://www.tzu.cz/materials/FileAdmin/OS _80-04 %202015 _Prani- 
Hodnoceni_kvality _prani_ V20151218.pdf 
Tímto manuálem jsou stanovena kritéria pro reklamování pronajímaného prádla v rámci 
komplexního servisu s prádlem ve zdravotnictví. Jsou zde stanoveny základní předpoklady u 
jednotlivých druhů prádla v oběhu komplexního servisu - dále jen pronájem, které vedou k vyřazení 
prádla z oběhu a jeho další neakceptaci objednatelem. 
Prádlo bude objednatelem reklamováno a vyřazeno z oběhu při dosažení tohoto stavu a těchto 
podmínek, a podmínek horších (více skvrn, větší vysrážení, více oprav, více otvorů, skvrny o větším 
průměru atd.) než níže uvedené. 
1. Ložní prádlo: 
a)	Vysrážení materiálu o více než 10% oproti rozměrům uvedeným ve smlouvě. 
b)	Snížení pevnosti materiálu pod únosnou mez -lze roztrhnout mezi prsty. 
c)	Neodepratelné skvrny v krajích (do 20cm od kraje) prostěradel a podložek v počtu větším než 
5ks a do průměru 2,5cm jedné skvrny. Případně překročení jednoho z parametrů. 
d)	Neodepratelné skvrny v krajích (do 20cm od kraje) povlaků v počtu větším než 5ks a do 
průměru l,5cm jedné skvrny. Případně překročení jednoho z parametrů. 
e)	Neodepratelné skrvrny v ploše v počtu větším než 3ks a do průměru 1cm. Případně 
překročení jednoho z parametrů. 
f)	Poškození materiálu v krajích (do 20cm od kraje) prostěradel a podložek v počtu větším než 
5ks a do průměru O,5cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů. 
g)	Poškození materiálu v krajích (do 20cm od kraje) povlaků v počtu větším než 2ks a do 
průměru O,Scm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů. 
h)	Poškození materiálu v ploše prostěradel a podložek v počtu větším než 3ks a do průměru 
O,5cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů. 
i)	Poškození materiálu v ploše povlaků v počtu větším než 2ks a do průměru O,5cm jednoho 
poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů. 
j)	Poškození šití a spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu, případně zvyšují 
riziko poškození výplně (polštář, deka, matrace). 
k)	Opravy materiálu jsou přípustné pouze v oblasti oprav spojů a v ploše jednotlivých 
sortimentů do průměru 4,5cm, resp. do Scm-. 
2. Pacientské prádlo: 
a)	Vysrážení materiálu o více než 10% oproti velikostem uvedeným v ZD. 
b)	Snížení pevnosti materiálu pod únosnou mez -lze roztrhnout mezi prsty. 
strana26~ 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21472,0);(0,0);(0,21498);(21472,21498)posrelh0posrelv0pib
c)	Neodepratelné skrvrny v ploše v počtu větším než 3ks a do průměru 3cm. Případně 
překročení jednoho z parametrů. 
d)	Poškození materiálu v ploše v počtu větším než 3ks a do průměru 1cm jednoho poškození 
(díry). Případně překročení jednoho z parametrů. 
e)	Poškození šití a spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu, případně 
překračují délku poškození - max 2cm. 
f)	Opravy materiálu jsou přípustné pouze v oblasti oprav spojů a v ploše jednotlivých 
sortimentů do průměru 1,5cm, resp. do 3cm2• 
3. Personální prádlo a operační oděvy 
a)	Vysrážení materiálu o více než 10% oproti velikostem uvedeným v ZD. 
b)	Snížení pevnosti materiálu pod únosnou mez -lze roztrhnout mezi prsty. 
c)	Neodepratelné skrvrny v ploše lékařského oděvu v počtu větším než 2ks a do průměru 0,5cm 
(netýká se kapes). Případně překročení jednoho z parametrů. 
d)	Neodepratelné skrvrny v ploše sesterského oděvu v počtu větším než 2ks a do průměru 1,5cm 
(netýká se kapes). Případně překročení jednoho z parametrů. 
e)	Neodepratelné skrvrny v ploše sanitářského oděvu v počtu větším než 4ks a do průměru 
1,5cm (netýká se kapes). Případně překročení jednoho z parametrů. 
f)	Neodepratelné skrvrny v ploše operačního oděvu v počtu větším než 2ks a do průměru 2,5cm 
(netýká se kapes). Případně překročení jednoho z parametrů. 
g)	Neodepratelné skrvrny v ploše ostatních personálních oděvů nezdravotníků v počtu větším 
než 4ks a do průměru 2cm (netýká se kapes). Případně překročení jednoho z parametrů. 
h)	Neodepratelné skrvrny na kapsách a v bezprostředním okolí kapsy (do 3cm) lékařského 
oděvu v počtu větším než 20ks (např. čára od propisky) a do 10% plochy kapsy. Případně 
překročení jednoho z parametrů. 
i)	Neodepratelné skrvrny na kapsách a v bezprostředním okolí kapsy (do 3cm) sesterského 
oděvu v počtu větším než 20ks (např. čára od propisky) a do 20% plochy kapsy. Případně 
překročení jednoho z parametrů. 
j)	Neodepratelné skrvrny na kapsách a v bezprostředním okolí kapsy (do 3cm) sanitářského 
oděvu v počtu větším než 20ks (např. čára od propisky) a do 30% plochy kapsy. Případně 
překročení jednoho z parametrů. 
k)	Neodepratelné skrvrny na kapsách a v bezprostředním okolí kapsy (do 3cm) operačního 
oděvu v počtu větším než 20ks (např. čára od propisky) a do 20% plochy kapsy. Případně 
překročení jednoho z parametrů. 
I)	Neodepratelné skrvrny na kapsách a v bezprostředním okolí kapsy (do 3cm) 
nezdravotnického oděvu v počtu větším než 20ks (např. čára od propisky) a do 40% plochy 
kapsy. Případně překročení jednoho z parametrů. 
m)	Zašlapané nohavice lékařských kalhot, zešednutí či jiný neodepratelný pigment, ve výšce do 
15cm od kraje nohavice a v množství větším než 20% plochy. 
n)	Zašlapané nohavice sesterských kalhot, zešednutí či jiný neodepratelný pigment, ve výšce do 
15cm od kraje nohavice a v množství větším než 30% plochy. 
o)	Zašlapané nohavice sanitářských kalhot, zešednutí či jiný neodepratelný pigment, ve výšce do 
20cm od kraje nohavice a v množství větším než 30% plochy. 
p)	Zašla pané nohavice nezdravotnických kalhot, zešednutí či jiný neodepratelný pigment, ve 
výšce do 30cm od kraje nohavice a v množství větším než 30% plochy. 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21481,0);(0,0);(0,21484);(21481,21484)posrelh0posrelv0pib
"Servis prádla pro VN Brno" 

strana27~ 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21487,0);(0,0);(0,21497);(21487,21497)posrelh0posrelv0pib
q)	Změna vybarvení (původní barvy) definovaného sortimentu v pronájmu o více než 2 stupně 
(měřeno spektrometrem nebo definováno etalony, přičemž platí, že změna vybarvení o 5 
stupňů definuje zcela jinou barvu a její barevný základ než u původního vybarvení). 
r)	Poškození materiálu v krajích (do 2cm od kraje) v počtu větším než 5ks a do průměru O,5cm 
jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů. 
s)	Poškození materiálu zdravotnických oděvů v ploše počtu větším než 2ks a do průměru O,5cm 
jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů. 
g)	Poškození materiálu nezdravotnických oděvů v ploše počtu větším než 5ks a do průměru 
O,5cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů. Poškození šití a 
spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu, případně překračují délku 
poškození - max 2cm. 
h)	Poškození šití a spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu, případně 
překračují přípustnou délku poškození - max 2cm. 
i)	Opravy materiálu jsou přípustné pouze v oblasti oprav spojů (šití) a v ploše jednotlivých 
sortimentů do průměru O,5cm, resp. do l,5cm2• 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21481,0);(0,0);(0,21484);(21481,21484)posrelh0posrelv0pib
"Servis prádla pro VN Brno" 

4. Operační prádlo - rovné 
a)	Vysrážení materiálu o více než 10% oproti rozměrům uvedeným v ZD. 
b)	Snížení pevnosti materiálu pod únosnou mez -lze roztrhnout mezi prsty. 
e)	Neodepratelné skvrny v krajích (do 10cm od kraje) roušek v počtu větším než 5ks a do 
průměru 2,5cm jedné skvrny. Případně překročení jednoho z parametrů. 
d)	Neodepratelné skrvrny v ploše v počtu větším než 3ks a do průměru 1cm. Případně 
překročení jednoho z parametrů. 
e)	Poškození materiálu v krajích (do 10cm od kraje) roušek v počtu větším než 5ks a do průměru 
O,3cm jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů. 
, 
f)	Poškození materiálu v'ploše v počtu větším než 2ks a do průměru O,3cm jednoho poškození 
(díry). Případně překročení jednoho z parametrů. 
g)	Poškození šití a spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu, případně zvyšují 
riziko užívání (volné nitě, necelistvost hran). 
h)	Opravy materiálu jsou přípustné pouze voblasti oprav spojů a v ploše jednotlivých 
sortimentů do průměru O,3cm, resp. do O,5cm2• 
5. Ostatní prádlo - drobné 
a)	Vysrážení materiálu o více než 15% u ručníků a utěrek. 
b)	Snížení pevnosti materiálu pod únosnou mez -lze roztrhnout mezi prsty. 
c)	Neodepratelné skrvrny v ploše v počtu větším než 5ks a do průměru 1cm. Případně 
překročení jednoho z parametrů. 
d)	Poškození materiálu v krajích (do 5cm od kraje) rovného prádla (utěrky, ručníky, pleny) 
v počtu větším než 5ks a do průměru O,5cm jednoho poškození (díry). Případně překročení 
jednoho z parametrů. 
e)	Poškození materiálu v ploše rovného prádla v počtu větším než 3ks a do průměru O,5em 
jednoho poškození (díry). Případně překročení jednoho z parametrů. 
f)	Poškození šití a spojů v takové míře, že zamezují účelnému užití sortimentu, případně zvyšují 
riziko dalšího užívání. 
g)	Opravy materiálu jsou přípustné pouze v oblasti oprav spojů a v ploše jednotlivých 
strann2~ 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21494,0);(0,0);(0,21491);(21494,21491)posrelh0posrelv0pib
sortimentů do průměru l,Scm, resp. do 3cm2• 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21481,0);(0,0);(0,21484);(21481,21484)posrelh0posrelv0pib
"Servis prádla pro VN Brno" 

6. Další společné definice 
a)	Veškeré opravy musí být na jednotlivých sortimentech provedeny šitím při zaručení nesnížení 
funkčních a estetických vlastností daného sortimentu. Přičemž platí, že na oděvy personálu je 
v této oblasti kladen důraz nejvyšší a na drobné prádlo nejnižší. 
b)	Noedepratelné skvrny jsou skvrny takového charakteru, kdy na vlákně látky trvale ulpí 
pigment (barvivo) z použitého prostředku při užívání daného sortimentu, avšak všechny 
ostatní látky jsou během praní odstraněny a oděv, příp. prádlo je i nadále i v místě skvrny 
biologicky čisté (do 10CFU/cm2). 
c)	U všeho prádla a oděvů platí obecné podmínky o 
vhodnosti užití tohoto prádla pro danou profesi 
minimalizaci dehonestace uživatele 
vizuální a funkční vhodnosti daného sortimentu pro účel užívání. 
d)	U některých sortimentů nebo konkrétních neodepratelných skvrn (do 10% z celkového 
objemu) lze dohodnout výjimky z výše uvedených pravidel, pouze však za účelem snížení 
nákladů objednatele spojených s finančním plněním za poškozené prádlo během užívání, 
způsobeným zaměstnanci objednatele. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21490,0);(0,0);(0,21462);(21490,21462)posrelh0posrelv0pib
	v 	- 9 -03- 1017 
	V Brne dne: 	. 
Za objednatele 
~ 
	........ ~ .. ~ 	" 	. 
plk. Ing. Antonín Vodák, ředitel 
Vojenská nemocnice Brno 
Sfranll29~ 

	v 	Q 9 -03- 1017 
V Brne dne: 		. 
Za poskytovatele 
CHRIŠTOF, spol. S r.o. 
Snortovní Č. 3, 68201 VYŠKOV 
DIČ: CZ42660351 
tel.: 517307111 ®! 
	. 	,~ 	. 
Jan Chrištof, jednatel-S 
CHRIŠTOF, spol. s r.o.