# PŘEDBĚŽNÝ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Cylindr S 187

Původní stav:

Klobouk je zhotoven z vlněného materiálu, vlas je již z části vypadaný.  Podšívka je z polohedvábného saténu. Okraj je obšitý rypsovou portou. Cylindr zdobí stuha.

Vše je znečištěno běžnými organickými a anorganickými nečistotami a požerky od molů.

Poškození od molů je menší, klobouk je deformován.

Kožený potní pásek je ztvrdlý, z části vytržený ze švu. Vytržení ze švu a

plošné poškození již bylo opravováno.

Restaurátorský záměr:

Klobouk musí být očištěn mechanicky od prachu a celý čištěn tamponováním pěnou ze anioaktivního tenzidu a destil. vody ( pH 7,0, vlna pH 6,8, 30°C), dočištěno destil.vodou, vše s okamžitým dosoušením a tvarováním.

Poškození od molů bude místně podloženo do odstínu obarveným vlněným materiálem a naskeletováno šitím.

Kožený potní pásek by byl čištěn přípravkem Korex1809 a natukován

Korexem 2009. Odpáraná část byla zašita, původní oprava potního pásku by byla ponechána, při další opravě by mohlo dojít k dalšímu protržení stehů.

Jedná se o původní vysprávku, která je historickým dokladem nakládání

s předmětem.

Hedvábná moaré rypsová porta bude čištěna mechanicky nano tampony.

Stav po restaurování:

Předmět bude zbaven všech nečistot, požerků a vytvarován.

Drobné poškození materiálu (okolo1mm) se neprovádí z důvodu

zbytečného zatěžování původního materiálu materiálem novým. Estetický

účinek by byl menší než riziko zatížení původního materiálu.

Kůže je čistá a změkčená, upevněná.

Součástí restaurátorských prací bude restaurátorská zpráva s podrobnou fotodokumentací, včetně mikroskopických snímků. Po restaurování doporučuji předmět uložit ve vhodné krabici, zabalený do odkyseleného papíru,

Dodržet běžné podmínky pro depozitáře textilu (15-20°C,55-58%RH vše bez

kolísání, co nejnižší prašnost, zamezit přístupu světla). Případné vystavení také

doporučuji projednat s odborným konzervátorem-restaurátorem.