# PŘEDBĚŽNÝ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Čepice francouzského legionáře př.č. 899.70

Původní stav:

Čepice je z vlněného materiálu, podšívka je z voskovaného klotu (?).

Celá čepice je znečištěna běžnými organickými a anorganickými

nečistotami a požerky od molů.

Poškození od molů je menší, celá čepice je deformovaná.

Kovové součástky (knoflíky, přezky, znak) chybí.

Koženkový potní pásek je ztvrdlý, z části vytržený ze švu. Vytržení ze švu a

plošné poškození již bylo opravováno.

Restaurátorský záměr:

Čepice musí být očištěna mechanicky od prachu a celá čištěna tamponováním pěnou ze anioaktivního tenzidu a destil. vody (pH 7,0, vlna pH 6,8, 30°C), dočištěno destil.vodou, vše s okamžitým dosoušením a tvarováním.

Poškození od molů bude místně podloženo do odstínu obarveným vlněným materiálem a naskeletováno šitím.

Odpáraná část byla zašita, původní oprava potního pásku by byla ponechána, při další opravě by mohlo dojít k dalšímu protržení stehů.

Jedná se o původní vysprávku, která je historickým dokladem nakládání

s předmětem.

Kovové součástky budou doplněny o galvanoplastické kopie.

Stav po restaurování:

Předmět bude zbaven všech nečistot, požerků a vytvarován.

Drobné poškození materiálu (okolo1mm) se neprovádí z důvodu

zbytečného zatěžování původního materiálu materiálem novým. Estetický

účinek by byl menší než riziko zatížení původního materiálu.

Kovové součástky budou doplněny.

Součástí restaurátorských prací bude restaurátorská zpráva s podrobnou fotodokumentací, včetně mikroskopických snímků. Po restaurování doporučuji předmět uložit ve vhodné krabici, zabalený do odkyseleného papíru,

Dodržet běžné podmínky pro depozitáře textilu (15-20 °C,55-58 %RH vše bez

kolísání, co nejnižší prašnost, zamezit přístupu světla). Případné vystavení také

doporučuji projednat s odborným konzervátorem-restaurátorem.