# PŘEDBĚŽNÝ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Čepice př.č. 465.2011

Původní stav:

Čepice je potažena vlněným vlněným materiálem, podšívka

je z papíru (?).

Celá čepice je znečištěna běžnými organickými a anorganickými

nečistotami a požerky od molů a plísněmi.

Poškození od molů je menší, celá čepice je mírně deformovaná.

Kovové součástky (knoflíky, přezky, znak) jsou místy korodované.

Koženkový potní pásek je ztvrdlý, z části vytržený ze švu. Vytržení ze švu a

plošné poškození již bylo opravováno.

Restaurátorský záměr:

čepice musí být očištěna mechanicky od prachu a celá čištěna tamponováním pěnou ze anioaktivního tenzidu a destil. vody ( pH 7,0, vlna pH 6,8, 30°C) s přídavkem desinfekce (ajatin), dočištěno destil.vodou, vše s okamžitým dosoušením a tvarováním.

Poškození od molů bude místně podloženo do odstínu obarveným vlněným materiálem a naskeletováno šitím.

Odpáraná část bude zašita, původní oprava potního pásku by byla ponechána, při další opravě by mohlo dojít k dalšímu protržení stehů.

Jedná se o původní vysprávku, která je historickým dokladem nakládání

s předmětem.

Dracounové porty budou čištěny nano tampony.

Kovové součástky je možné čistit laserovou čističkou. Toto je jediný

způsob, při kterém není nutné oddělení kovů od organických materiálů při

čištění. V tomto případě by se muselo postupovat velmi obezřetně, neboť by

mohlo dojít k narušení původní patiny na knoflících. Očištěným kovovým

předmětům je nutné dát vrstvičku ochranného laku (Paraloid B72 v acetonu

1:7). Takto je u kovových součástek prodloužena doba vzniku další

koroze vzniklé jak běžnými prvky v ovzduší, tak faktem, že tyto

součástky jsou našity na vlně, ze které unikají sloučeniny síry.

Stav po restaurování:

Předmět bude zbaven všech nečistot, požerků a vytvarován.

Drobné poškození materiálu (okolo1mm) se neprovádí z důvodu

zbytečného zatěžování původního materiálu materiálem novým. Estetický

účinek by byl menší než riziko zatížení původního materiálu.

Koroze na kovových součástkách je odstraněna a částečně stabilizována.

Součástí restaurátorských prací bude restaurátorská zpráva s podrobnou fotodokumentací, včetně mikroskopických snímků. Po restaurování doporučuji předmět uložit ve vhodné krabici, zabalený do odkyseleného papíru,

Dodržet běžné podmínky pro depozitáře textilu (15-20°C,55-58%RH vše bez

kolísání, co nejnižší prašnost, zamezit přístupu světla). Případné vystavení také

doporučuji projednat s odborným konzervátorem-restaurátorem.