# PŘEDBĚŽNÝ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Dámský slaměný klobouk 455.69

Původní stav:

Klobouk je zhotoven ze slámy. Podšívka je z papíru.

Vše je znečištěno běžnými organickými a anorganickými nečistotami. Sláma je vyschlá a velmi křehká, lámavá.

Poškození je značné, klobouk je deformován.

Podšití papírem je vytržené ze švu.

Restaurátorský záměr:

Před čištěním bude vyjmuto papírové podšití.

Klobouk musí být očištěn mechanicky od prachu a celý čištěn tamponováním pěnou ze anioaktivního tenzidu a destil. vody (pH 7,0, 30 °C), dočištěno destil. vodou a tvarován. Poškození slaměného povrchu nebude doplňováno, ale jen zpevněno napuštěním roztokem destil. vody a disperse (Herkules).

Poškození papírového podšití bude podloženo do odstínu obarveným papírem a nalepeno opět roztokem destil. vody a disperse.

Papírové podložení bude všito zpět do klobouku.

Stav po restaurování:

Předmět bude zbaven všech nečistot a vytvarován.

Poškození materiálu bude zpevněné.

Součástí restaurátorských prací bude restaurátorská zpráva s podrobnou fotodokumentací, včetně mikroskopických snímků. Po restaurování doporučuji předmět uložit ve vhodné krabici, zabalený do odkyseleného papíru,

Dodržet běžné podmínky pro depozitáře textilu (15-20 °C,55-58 %RH vše bez

kolísání, co nejnižší prašnost, zamezit přístupu světla). Případné vystavení také

doporučuji projednat s odborným konzervátorem-restaurátorem.