# PŘEDBĚŽNÝ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Pruská helma př.č. 849.2001

Původní stav:

Helma je vyrobena z kůže, zdobena dracounovými portami, v horní části potažena vlněným vlněným suknem a doplněna žíněným chocholem, podšívka

je z polohedvábného saténu.

Celá helma je znečištěna běžnými organickými a anorganickými

nečistotami a požerky od molů.

Poškození od molů je menší, celá helma je mírně deformovaná.

Chybí štítek, znak a další doplňky (bude upřesněno podle dalšího průzkumu).

Kovové součástky (knoflíky) jsou místy korodované.

Kožený potní pásek je ztvrdlý, z části vytržený ze švu. Vytržení ze švu a

plošné poškození již bylo opravováno. Dracounová porta a šňůra jsou zčernalé (neušlechtilá patina).

Restaurátorský záměr:

helma musí být očištěna mechanicky od prachu a celá čištěna tamponováním pěnou ze anioaktivního tenzidu a destil. vody (pH 7,0, vlna pH 6,8, 30°C), dočištěno destil. vodou, vše s okamžitým dosoušením a tvarováním.

Kožený povrch by byl čištěn přípravkem Korex1809 a natukován

Korexem 2009. Odpáraná část byla zašita, původní oprava potního pásku by byla ponechána, při další opravě by mohlo dojít k dalšímu protržení stehů.

Jedná se o původní vysprávku, která je historickým dokladem nakládání

s předmětem. Chybějící štítek a znak by byl doplněn. Znak bude zhotoven galvanoplasticky. Další upřesněné doplňky budou zhotoveny a doplněny dle možností.

Dracounová porta a šňůra budou čištěny mechanicky nano tampony.

Kovové součástky je možné čistit laserovou čističkou. Toto je jediný

způsob, při kterém není nutné oddělení kovů od organických materiálů při

čištění. V tomto případě by se muselo postupovat velmi obezřetně, neboť by

mohlo dojít k narušení původní patiny na knoflících. Očištěným kovovým

předmětům je nutné dát vrstvičku ochranného laku (Paraloid B72 v acetonu

1:7). Takto je u kovových součástek prodloužena doba vzniku další

koroze vzniklé jak běžnými prvky v ovzduší, tak faktem, že tyto

součástky jsou našity na vlně, ze které unikají sloučeniny síry.

Stav po restaurování:

Předmět bude zbaven všech nečistot a vytvarován.

Chybějící části budou doplněny.

Kůže je čistá a změkčená, upevněná.

Koroze na kovových součástkách je odstraněna a částečně stabilizována.

Součástí restaurátorských prací bude restaurátorská zpráva s podrobnou fotodokumentací, včetně mikroskopických snímků. Po restaurování doporučuji předmět uložit ve vhodné krabici, zabalený do odkyseleného papíru,

Dodržet běžné podmínky pro depozitáře textilu (15-20 °C,55-58 %RH vše bez

kolísání, co nejnižší prašnost, zamezit přístupu světla). Případné vystavení také

doporučuji projednat s odborným konzervátorem-restaurátorem.