# PŘEDBĚŽNÝ RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

tschako př.č. 277.2017

Původní stav:

Helma je vyrobena z kůže, žíněný chochol chybí, podšívka

je z bavlněného plátna.

Celá helma je znečištěna běžnými organickými a anorganickými

nečistotami a požerky od molů.

celá helma je mírně deformovaná.

Kovové součástky (znak a podbradník) jsou místy korodované.

Podšívka je z části vytržená ze švu. Vytržení ze švu a

plošné poškození již bylo opravováno.

Restaurátorský záměr:

Helma musí být očištěna mechanicky od prachu a celá čištěna tamponováním pěnou ze anioaktivního tenzidu a destil. vody (pH 7,0, vlna pH 6,8, 30 °C), dočištěno destil. vodou, vše s okamžitým dosoušením a tvarováním.

Kožený povrch by byl čištěn přípravkem Korex1809 a natukován

Korexem 2009.

Odpáraná a vytržená část podšívky byla zašita, původní oprava by byla ponechána, při další opravě by mohlo dojít k dalšímu protržení stehů.

Jedná se o původní vysprávku, která je historickým dokladem nakládání

s předmětem. Chybějící chochol by byl doplněn.

Kovové součástky je možné čistit laserovou čističkou. Toto je jediný

způsob, při kterém není nutné oddělení kovů od organických materiálů při

čištění. Očištěným kovovým předmětům je nutné dát vrstvičku ochranného laku (Paraloid B72 v acetonu 1:7). Takto je u kovových součástek prodloužena doba vzniku další koroze vzniklé jak běžnými prvky v ovzduší, tak faktem, že tyto

součástky jsou našity na vlně, ze které unikají sloučeniny síry.

Stav po restaurování:

Předmět bude zbaven všech nečistot a vytvarován.

Chybějící části budou doplněny.

Kůže je čistá a změkčená, upevněná.

Koroze na kovových součástkách je odstraněna a částečně stabilizována.

Součástí restaurátorských prací bude restaurátorská zpráva s podrobnou fotodokumentací, včetně mikroskopických snímků. Po restaurování doporučuji předmět uložit ve vhodné krabici, zabalený do odkyseleného papíru,

Dodržet běžné podmínky pro depozitáře textilu (15-20 °C,55-58 %RH vše bez

kolísání, co nejnižší prašnost, zamezit přístupu světla). Případné vystavení také

doporučuji projednat s odborným konzervátorem-restaurátorem.