Návrh na restaurování malby Marie Terezie
Současný stav
Malba je ve velmi komplikovaném stavu - zkřehlé plátno se spoustou velkých, evidentně mechanicky vytvořených defektů. Spodní rám je zcela obtisknut do plátěné podložky. Malba je stále čitelná, ale pokrytá zákaly, depozity prachu a zežloutlým vrchním lakem.
Návrh na restaurování
Trhliny v plátěné podložce budou vyrovnány a provizorně fixovány. Celý povrch malby bude přelepen ochranným přelepem. Spodní rám bude sejmut a očištěna zadní strana plátěné podložky. Následně bude malba připravena k vosko-pryskyřičné rentoaláži. Po dokončení procesu rentoaláže bude přistoupeno k chemickému snímání a očistě povrchu malby. Malba bude vrácena na svůj vypínací spodní rám. Následně bude probíhat tmelení defektů a jejich isolace lakem. Závěrem dojde k celoplošné retuši díla a pokrytí malby ochrannou vrstvou damarového laku.
Cenový návrh a návrh celého restaurátorského procesu malby Marie Terezie.
Fixace trhliny pro následný restaurátorský proces	1.000,-
Ochranný lak + přelep povrchu malby	500,-
Sejmutí malby z rámu + chemická očista zadní strany plátna + vyrovnání veškerých nerovností
v podkladu	11.700,-
Vosko-pryskyřičná rentoaláž	9.500,-
Chemická očista přední strany plátna	9.000,-
Vypnutí malby na nový napínací rám	3.000,-
Tmelení a isolace defektů	6.000,-
Retuš a závěrečný lak	8.800,-
Cena celkem	49.500,-
(nejsem plátce DPH)
MgA. Petra Šnokhausová, 4. 10. 2021