Příloha č. 1 Předmět plnění veřejné zakázky

Produktové specifikace jednotlivých komponentů

3D tiskárna:

Technologie:			SLS (Selective Laser Sintering)

Laserový systém:		IR Laserová Dioda 5W; λ=808 nm

Rozměry:			maximálně 650 x 450 x 700 mm

Hmotnost:			maximálně 50 kg

Objem tisku:			a) minimální velikost tisku diagonálně:

a.1. u materiálů PA min. 230mm

a.2. u materiálů TPU/TPE min. 240mm

b) minimální tiskový objem

b.1. u materiálů PA min. 110 x 160 x 130 mm

b.2. u materiálů TPU/TPE min. 110 x 160x 140mm

Velikost tiskové plochy:	min. 150 x 200 x 150 mm

Přesnost osy XY:		od 0,05 mm

Výška vrstvy tiku (osa Z):	0,075 – 0,175 mm

Software:			a) podporované soubory:

STL, OBJ, 3DS, FBX, DAE, 3MF

b) kompatibilita s operačním systémem:

Microsoft Windows

Komunikace s tiskárnou:	a) LCD obrazovka: odporová, barevná

b) dotyková obrazovka

c) zabudovaná kamera

d) konektivita: WiFi, USB port

Zahřívací systém tiskárny:	a) nezávislé vyhřívání pístu, válce, tiskové plochy a 					plochy s práškem

b) maximální teplota v tiskové komoře: 180 st. C

Provozní napětí:		220-240V

Pevný obal tiskárny pro její přepravu a manipulaci:	Ano, musí být součástí

Síto na prosívání prachů

Typ síta:			Automatické

Rozměry:			maximálně 600 x 350 x 350 mm

Hmotnost:			maximálně 25 kg

Kapacita pro setí prachu:	minimálně 4,5 litru

Napájení:			12V

Pískovač

Typ pískovače:		Manuální

Rozměry:			maximálně 500 x 380 x 360 mm

Hmotnost:			maximálně 15 kg

Pracovní prostor:		minimálně 400 x 300 x 200 mm

Spotřeba vzduchu:		minimálně 250 litrů/minuta

Tlak vzduchu:		maximálně 9bar

Kapacita kontejneru:	minimálně 5kg abrazivního materiálu

Vstupní napětí:		230V/50Hz nebo 120V/60Hz

Prach PA

Typ materiálu:			Nylon 12

Granulace:				18-90 µm

Barva:					tmavě šedá

Poměr pro obnovu prachu:		maximálně 22%

Kompatibilní s 3D tiskárnou:	Ano, musí být kompatibilní s nabízenou tiskárnou

Pevnost v tahu:			minimálně 30 MPa

Tvrdost v Shore D stupnici:	74

Bod tání:				185 St.C

Hustota tisku:			0,92 g/cm³

Obnovovací prach PA

Dtto PA výše

Flexibilní prach

Typ materiálu:			TPU

Granulace:				20-105 µm

Barva:					šedá

Poměr pro obnovu pachu:		0%

Kompatibilní s 3D tiskárnou:	Ano, musí být kompatibilní s nabízenou tiskárnou

Pevnost v tahu:			minimálně 3,5 MPa

Tvrdost v Shore A stupnici:		70

Bod tání:				160 St.C

Hustota tisku:			0,80 g/cm³

Abrazivní materiál pro pískovač

Typ materiálu:			skleněné kuličky vel. 200 µm