**Příloha č. 2**

**ke Smlouvě o provedení restaurátorských prací č. 3/2022**

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice

**Návrh postupu restaurování, cenová nabídka**

**UP 582** Talířek, hyalitové sklo, zlatem malovaný rostlinný dekor, Nové Hrady, 19. století, pr. 19 cm.

Oštípaný zlacený okraj talířku – jedno větší a tři menší vyštípnutí, několik drobných odražení; zlatý rostlinný dekor částečně setřený.

*Čištění skla a zlata*

*Doplnění vyštípaného skla*

*Retuš zlacení*

**UP 624** Talířek, hyalitové sklo, rytý rostlinný dekor, Nové Hrady, 19. století, průměr 16,7 cm.

Oštípaný okraj talířku – dvě větší a tři menší vyštípnutí a drobné odražení.

*Čištění skla*

*Doplnění vyštípaného skla*

**UP 723** Talířek, hyalitové sklo, malba zlatem a stříbrem, Nové Hrady, kolem 1830, průměr 20,6 cm.

Oštípaný okraj talířku – čtyři větší vyštípnutí a drobná odražení, vyštípaná místa v minulosti zaplněná

tmelem.

*Čištění skla a zlata*

*Odstranění tmelu pod mikroskopem*

*Doplnění vyštípaného skla*

*Retuš zlacení*

**UP 1486** Podnos, bezbarvé sklo, vrstvené kobaltovým, broušené, malované emailem a zlatem,   
2. polovina 19. století, výška 13,7 cm, průměr horního okraje 15,8 cm.

Vylomený velký střep horního okraje podnosu, v minulosti lepený, oštípané sklo podél lomu, od místa

rozlomení dvě dolů běžící praskliny.

*Čištění skla a zlata*

*Odstranění starého lepidla pod mikroskopem*

*Zajištění prasklin (pokud bude možné)*

*Slepení*

*Doplnění vyštípaného skla podél lomů – bezbarvým a modrým epoxidem*

*Retuš emailu a zlata*

**UP 2597** Slánka ve tvaru miniaturního škopíku, hyalit, broušený, hranovaný, malovaný zlatem, Novohradsko, kolem 1830, výška 8,5 cm.

Odlomené ouško, rozlomené na tři části a slepené, chybějící oštípané sklo podél lomů, drobná odražení na horním okraji škopíku.

*Čištění skla a zlata*

*Rozlepení*

*Odstranění starého lepidla pod mikroskopem*

*Slepení*

*Doplnění chybějícího skla podél lomů a na okraji škopíku*

*Retuš zlacení*

**UP 5820** Tácek, hyalit, broušený, malovaný zlatem s čínskými motivy, Novohradsko, 1. polovina   
19. století, 21x15 cm.

Tácek v minulosti rozbitý na sedm kusů, slepený, jeden větší střep u okraje schází, podél lomů na mnoha místech větší ztráty skla.

*Rozlepení starých spojů*

*Čištění skla a odstranění zbytků lepidla pod mikroskopem*

*Slepení*

*Doplnění chybějícího a vyštípaného skla*

*Retuš zlacení*

UP 582 Talířek 5200

UP 624 Talířek 4600

UP 723 Talířek 7200

UP 1486 Podnos 9500

UP 2597 Slánka 9400

UP 5820 Tácek 14000

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**celkem 49900 Kč**

Tato cenová nabídka platí do konce roku 2022

17. 02. 2022

Eva Rydlová

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

M xxxxxxxxxxxx

licence MK ČR čj. 14537/1995