R E S T A U R Á T O R S K Ý    Z Á M Ě R

Jméno a adresa restaurátora:

Zdeňka Němcová, Růžová 3, Jablonec nad Nisou, 466 01

Povoleni MK ČR č. j. 14.497/95 k restaurování kulturních památek – uměleckořemeslná díla ze slonové kosti, perleti, jantaru a jiných přírodních materiálů, dále uměleckořemeslných děl z obecných kovů vyjma děl kovářských, cínařských a zvonů.

Povolení MK ČR č. j. 18392/2001 k restaurování nefigurálních uměleckořemeslných děl z cínu.

Spolupracující restaurátor:

Ing. arch. Václav Němec, Dis., Růžová 3, Jablonec n. N.

Povolení MK ČR č. j. 5046/94  k restaurování uměleckořemeslného mobiliáře včetně intarsie a inkrustace.

Povolení MK ČR č. j. 16997/2005 k restaurování uměleckořemeslných děl z porcelánu a keramiky glazované i neglazované.

Investor: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 493/4, 350 11 Cheb

zastoupené ředitelem Ing. Romanem Procházkou

Sbírkový předmět: Filozofická teze sv. Vincence

Grafická deska z mosazného plechu, rámováno ve stylizovaném

ornamentálním rámu, v rozích a ve středu aplikace z broušených

barevných skel s rokaji; vespod oválná nápisová deska

Požadavek investora: restaurování předmětu k výstavním účelům

Konzultant: pan Mgr. Zbyněk Černý

Místo plnění: Atelier a dílna restaurátora, Růžová 3, Jablonec nad Nisou

Filozofická teze sv. Vincence

Popis předmětu:

Rozměry: v = 126 cm, š = 79,5 cm

Technika: rytí, leptání, tepání

Materiál: mosaz, postříbřená měď, dřevo

Obdélný rám dřevěný, opláštěný tepaným plechem, ve spodní části nastaven tepanou kartuší se zlaceným eliptickým nápisovým štítkem, v horní části nástavec s tepaným plechem s tvarově zvlněným okrajem s dominujícím zlaceným baldachýnem a erbem s kardinálským kloboukem s postranními tepanými adorujícími anděly. Výplň rámu tvoří rytý zlacený měděný (?) plech s nanebevzatým sv. Vincencem s bohatě odkazujícím textem ve spodní části. Tepané opláštění rámu s motivy květin zejména u nástavce, u vlysu a kartuše tepané motivy rozvilin, akantů a pásků. Vlastní plášť rámu je zdoben v pokosech a ve středech tepanými zlacenými aplikacemi se skleněnými broušenými kameny v osaznách v podobě akantových listů, vlastní plášť je stříbřený. Aplikace jsou připevněny matkami vespod rámu.

Stávající stav - nedestruktivní průzkum, koncepce rest. zásahu:

Celý povrch předmětu je s množstvím organických nečistot, zřejmě se objevují i zbytky čisticího prostředku použitého v minulosti, značná povrchová oxidace, lokálně měděnka, lokálně zbytky vosku. Zejména z lícové strany je tato oxidační vrstva velmi vysoká.

Na předmětu se nerovnoměrně objevují korozní produkty s porušenou a místy chybějící povrchovou úpravou – stříbřením a zlacením na kovovém rámu a s velkou absencí zlacení na samotné měděné grafické desce. Zlacení chybí hlavně po obvodu desky a na její ploše jsou znatelné nepravidelně skvrny korozních produktů, značná lokální setření zlacení, zatečení 
a zřejmě i manipulace a čištění v minulosti jsou příčinou poškození povrchů.  Jakákoliv snaha po lokálním dozlacení absentujícího zlacení bude na hladké desce viditelná a nebylo by vhodné, aby byla v rámci zachování autenticity předmětu zřejmě provedena. Vše ukáže až podrobný retaurátorský průzkum a zkoušky čištění.

Grafická deska je tíhou vlastního materiálu prohnutá.

Značné tvarové deformace na okraji kovového rámu. Některé akantové zlacené listy jsou ve svém tvaru prasklé a bude je nutno vypodložit po vyrovnání pomocným materiálem, téměř všechny konce akantových ozdob jsou tvarově zdeformované. Zcela chybí pohledově levá postříbřená voluta a pohledově obě nožičky pravého zlaceného anděla. Chybějící tepané části, jak voluta, tak i nohy anděla (téměř od kolen) bude potřeba nejdříve vymodelovat z plastelíny, následně zhotovit obtisk a pracovní odlitek, který bude po tvarové retuši zaformován, teprve zhotovená lukoprenová forma poslouží pro zhotovení galvanoplastik. Nové galvanoplastiky budou delší, aby bylo možno chybějící ozdoby po pozlacení a postříbření podložit pod stávající torza. V minulosti byl celý předmět zakonzervován zřejmě šelakem, postříbření nabíhá do různých barevných odstínů. Povrchová úprava kovových aplikací v podobě kytiček pod kameny v osaznách pod nánosem korozních produktů není rozeznatelná. Kameny v osaznách jsou zdegradované dublety (spojené podbarvené dvě vrstvy vybroušených skel), nedoporučuji jejich vyjmutí z osazen s hladkou manžetou, která by mohla vzhledem ke korozním produktům při vyfasování prasknout.

V minulosti byly zlacené aplikace zřejmě čištěny, jako i zlacený nápisový štítek, tyto aplikace byly většinou zapouštěny v hloubkách, aby vynikla jejich plasticita a čitelnost písma.

Podkladní dřevěný rám je silně zašpiněn, v minulosti napaden červotočem s množstvím výletových otvorů. Spoje jsou uvolněné, lokálně chybí části dřevěného masivu hlavně ve spodní části.

Grafická deska by měla být po restaurování po celém obvodu zalištována, či podložena novou dřevěnou deskou, aby nedocházelo k jejímu „prověšování“.

Další případná poškození ukáže podrobný restaurátorský průzkum. Všechny postupy a nové poznatky budou rozvedeny v restaurátorské zprávě.

Požadavek investora: zrestaurování předmětu se zachováním setřeného stříbření na samotném rámu v rámci zachování autenticity. Doplnit galvanoplastikami chybějící části aplik. Vyčistit grafickou desku a orámovat ji z rubu lištou, aby se neprohýbala.

Navrhované restaurátorské postupy:

- podrobná fotografická dokumentace s polohopisným zakreslením

- očištění od hrubé špíny

- demontáž kovového rámu z nosné dřevěné desky

- postupné snímání aplik a osazen z kovového rámu s polohopisným zakreslením

- rámová dřevěná konstrukce bude očištěna lihem

- ošetření dřeva fungicidním a pesticidním prostředkem

- po proschnutí bude přistoupeno k petrifikaci napadeného dřeva 	červotočem

roztokem Solakrylu v toluenu

- doplněny budou chybějící části konstrukčních spojů

- lepení uvolněných konstrukčních spojů

- doplněna bude část chybějícího spodního dřevěného rámu

- závěrečné ošetření dřeva preventivním šelakopropolisovým nátěrem

- hrubé očištění kovových částí v roztoku destilované vody se Syntaponem L,

případná dekonzervace a odmaštění kovových částí a mechanické odstranění

nečistot pomocí ethylalkoholu, benzínu, xylenu, toluenu nanášeného vatovými

smotky na bambusových špejlích (po odzkoušení)

Vzhledem k tomu, že je oxidační vrstva a špína značně vysoká, bude se muset

postup několikanásobně opakovat (přesný postup čištění bude upřesněn až po

restaurátorském průzkumu a na kontrolním dni zkonzultován se zástupcem

investora)

- narovnání zdeformovaných částí kovového rámu pomocí speciálně upravených

dřevěných čakanů a přípravků tak, aby nedošlo k poškození stávajícího stříbření 
                 a zlacení

- narovnání prasklých částí zlacených akantových listů s jejich vypodložením

měděnou folií a případným reversibilním dozlacením pravým práškovým 
                 23 karátovým zlatem v laku (po dohodě s investorem)

- vymodelování chybějících částí „zrcadlově“ z plastelíny (voluta a nohy andělíčků)

- zalití vymodelovaných rekonstruovaných částí formovací hmotou, zhotovení

pracovního odlitku a po tvarových retuších zhotovení forem z Lukoprenu pro

výrobu galvanoplastik chybějících tepaných částí

- zhotovení galvanoplastik s tvarovým přizpůsobením

- galvanické postříbření a pozlacení zhotovených replik

- způsob přichycení rekonstruovaných částí ke stávajícím segmentům bude

upřesněn na kontrolním dnu

- případné zapuštění reverzibilní zapouštěcí černou acetonovou barvou v hloubkách

zlacených aplik a písma (po dohodě s investorem)

- konzervace vyčištěných tepaných segmentů lakem Paraloid B 48 N ředěným

ethylacetátem s acetonem v poměru 1:1 (je tvrdší než Paraloid B 72) po

odzkoušení a konzultaci s investorem

- postupné osazování dílů podle polohopisných nákresů

- připevnění na dřevěnou nosnou desku

- zajištění mědirytiny z rubové části dřevěnou deskou či lištami

Restaurátorské postupy budou v průběhu prací konzultovány se zástupcem investora 
a v restaurátorské zprávě budou upřesněny.

Dne 7. 11. 2016 v Jablonci n. N.                                         Restaurátorka: Zdeňka Němcová