Příloha č. 5

Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů

| Ukazatel | Jednota | Limitní hodnota |
| --- | --- | --- |
| As | mg/kg sušiny | 10 |
| Cd | mg/kg sušiny | 1 |
| Cr celk. | mg/kg sušiny | 200 |
| Hg | mg/kg sušiny | 0,8 |
| Ni | mg/kg sušiny | 80 |
| Pb | mg/kg sušiny | 100 |
| V | mg/kg sušiny | 180 |
| BTEX | mg/kg sušiny | 0,4 |
| PAU | mg/kg sušiny | 6 |
| EOX | mg/kg sušiny | 1 |
| Uhlovodíky C10 – C40 | mg/kg sušiny | 300 |
| PCB | mg/kg sušiny | 0,2 |

## Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů

| Testovaný organismus | Doba působení (hodina) | II. |
| --- | --- | --- |
| Poecilia reticulata, nebo Brachydanio rerio | 96 | Ryby nesmí vykazovat v ověřovacím testu výrazné změny chování ve srovnání s kontrolními vzorky a nesmí uhynout ani jedna ryba |
| Daphnia magna Straus | 48 | Procento imobilizace perlooček nesmí v ověřovacím testu přesáhnout 30% ve srovnání s kontrolními vzorky |
| Raphidocelis subcapitata (Selenastrum capricornutum) nebo Scenedesmus subspicatus | 72 | Neprokáže se v ověřovacím testu inhibice nebo stimulace růstu řasy větší než 30% ve srovnání s kontrolními vzorky |
| Semena Sinapis alba | 72 | Neprokáže se v ověřovacím testu inhibice nebo stimulace růstu kořene semene větší než 30% ve srovnání s kontrolními vzorky |

Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodním výluhem odpadu.

Ekotoxikologické testy jsou uvedeny v příloze č.12 Sbírky zákonů č. 294/2005-12-16 V případě odpadů obsahujících anorganická pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement apod.) může být pH výluhu upraveno na hodnotu ležící v intervalu 7,8 ± 0,2.