SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace

Oprava podlah v objektech SSMT

Technologický postup a soupis prací

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy podlahových krytin v objektu Domova Sosna, Habrová 302, 739 61 Třinec a Domov Nýdek, Nýdek č. 545, 739 96 Nýdek-Hluchová, Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, 739 61 Třinec.

Soupis prací, Domova Sosna, Habrová 302, 739 61 Třinec:

V Domově Sosna se jedná opravu podlahových krytin v kuchyňce, pokoji č. 223 a kanceláři personalistky. Dále o vyspravení lokálních vad a nerovností podkladu, které se nacházejí ve14 pokojích klientů. Poslední typ oprav zahrnuje opravy PVC soklíků, přechodových profilů na pokojích klientů a chodbách.

Kuchyňka o výměře cca 16,00 m2

Pokoj č.223 o výměře cca 18,60 m2

Kancelář personalistky cca 15,00 m2

Částečná výměna PVC ve 14 pokojích cca 50,00 m2

Opravy PVC soklíků, přechodových profilů na pokojích klientů a chodbách cca 300,00 m

Technologický postup oprav:

Kuchyňka

Stržení stávajícího PVC, kontrola pevnosti podkladu, případně odstranění uvolněné dlažby. Následně se provede penetrace stávajícího podkladu a nivelace podkladu, která bude provedena pomocí kalciumsulfátové samonivelační stěrky. Po následném přebroušení nové stěrky bude pomoci disperzního lepidla celoplošně nalepeno heterogenní PVC podlahová krytina s PUR ochrannou vrstvou. Nalepená PVC podlahová krytina musí mít celkovou tloušťku min. 2 mm.

Pokoj č.223

Stržení stávajícího PVC, kontrola pevnosti podkladu z OSB desek. Nalepení nové PVC krytiny z heterogenní PVC s PUR ochrannou vrstvou, které se provede celoplošně za použití pomoci disperzního lepidla. Nalepená PVC podlahová krytina musí mít celkovou tloušťku min. 2 mm.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace

Kancelář personalistky

Zde je nutno provést stržení stávajícího zátěžového koberce. Následně se provede penetrace stávajícího podkladu a nivelace podkladu, která bude provedena pomocí kalciumsulfátové samonivelační stěrky. Po následném přebroušení nové stěrky bude pomoci disperzního lepidla celoplošně nalepen nový zátěžový koberec. Zátěžový koberec musí mít celkovou hmotnost min. 900 g/m², výšku vlasu min. 4 mm a celkovou tl. min. 8 mm

Soupis prací v Domov Nýdek, Nýdek č. 545, 739 96 Nýdek-Hluchová:

V Domově Nýdek se jedná o opravu podlahových krytin v 7 pokojích:

Pokoj č. 1 o výměře cca 16.28 m2

Pokoj č. 7 o výměře cca 24.84 m2

Pokoj č. 10 o výměře cca 16.28 m2

Pokoj č. 24 o výměře cca 24.84 m2

Pokoj č. 25 o výměře cca 14.47 m2

Pokoj č. 27 o výměře cca 16.21 m2

Pokoj č. 30 o výměře cca 16.21 m2

Technologický postup oprav:

Ve všech pokojích je nutno provést stržení stávající korkové podlahové krytiny. Následně se provede penetrace stávajícího podkladu a nivelace podkladu, která bude provedena pomocí kalciumsulfátové samonivelační stěrky. Po následném přebroušení nové stěrky bude pomoci disperzního lepidla celoplošně nalepeno heterogenní PVC podlahová krytina s PUR ochrannou vrstvou. Nalepená PVC podlahová krytina musí mít celkovou tloušťku min. 2 mm.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace

Soupis prací, Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, 739 61 Třinec:

Na Pečovatelské službě se jedná o opravu podlahových krytin ve 3 kancelářích a jedné společné místnosti:

Kancelář vedoucí o výměře cca 14,00 m2

Kancelář pokladní o výměře cca 13,00 m2

Kancelář Sociálních pracovnic o výměře cca 19,00 m2

Společná místnost o výměře cca 36,00 m2

Technologický postup oprav:

Ve všech místnostech je nutno provést stržení stávajícího zátěžového koberce. Následně se provede penetrace stávajícího podkladu a nivelace podkladu, která bude provedena pomocí kalciumsulfátové samonivelační stěrky. Po následném přebroušení nové stěrky bude pomoci disperzního lepidla celoplošně nalepen nový zátěžový koberec. Zátěžový koberec musí mít celkovou hmotnost min. 900 g/m², výšku vlasu min. 4 mm a celkovou tl. min. 8 mm.