[image: image1.wmf][image: image2.png]



*****
tel:      *****
e-mail:*****                          


	Věc
	Návrh technologie a použití materiálů
	

	Pro
	
	

	Zakázka
	Oprava fasády – ZUŠ DOMAŽLICE - klášter
	


Oprava omítek:
Předpokládaná vrstva nových omítek je cca 3 cm

Veškeré opravy omítek soklové části  -  navrhuji provést odstranění stávajících degradovaných a poškozených omítek na úroveň parapetů oken, vyčištění spár ve zdivu, následně na takto připravené plochy provést adhezní postřik síťovitě s pokrytím 50% plochy certifikovaný dle WTA  Keim Porosan  Trass Zementputz  pro zajištění dobrého spojení mezi zdivem a omítkami, tento hydraulický spojovací můstek je dle DIN 18557 a DIN EN 998-1, bez tohoto spojovacího můstku nebude zajištěno dobré spojení na smíšeném zdivu s ostatními vrstvami. Následně takto připravené plochy přepracovat trasovou omítkou certifikovanou WTA Keim Porosan Ausgleichsputz NP, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1, Po vyzrání přepracovat vápenocementovou omítkou Keim Turado zrno 1 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1.
Veškeré opravy v ploše fasády  -  navrhuji lokálně provést odstranění  nesoudržných a degradovaných omítek v ploše fasády, vyčištění spár ve zdivu, omytí fasády tlakovou vodou, praskliny vyčistit a vyplnit. 
 Následně přepracovat finální vápennou omítkou pro štukovou úpravu Keim Turado zrno 1 mm, dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. 
 Jednou z hlavních výhod tohoto typu pojiva v kombinaci s vhodným typem plniva, je vysoká schopnost difuze.
Pro ošetření soklu proti nadměrné vlhkosti doporučuji hydrofobní nátěr Keim Silangrund - paropropustný aplikuje se pod nátěr na omítky – dlouhodobá životnost – ochrání plochy proti nadměrné vlhkostní zátěži
U prasklin v omítce táhnoucích se v ploše je na zvážení použití Helikální výztuže. / bylo by třeba na několika místech udělat sádrové terčíky pro určení, zda prasklina pracuje/.

Ošetření ploch napadené řasou, doporučuji umrtvení materiálem Keim Algicid Plus.
Dále doporučuji provést revizi parapetů, okapních žlabů, svodů, vpustí do kanalizace, odvětrávacího kanálku, spádování dlažby a ostatního terénu od objektu. 
Finální nátěry:
Před provedením finálních nátěrů provést celoplošně zpevnění přípravkem Keim Fixativ – tento přípravek je na bázi organokřemičitanu a zůstává vysoce paropropustný.
1/ Jako konečnou úpravu ploch fasády pak minerální, sol - silikátový nátěr KEIM  Contact Plus v prvním nátěru (obsahuje plnivo 0,5 mm a armovací vlákmo) a KEIM  Soldalit Arte v druhém nátěru  – neobsahuje titanovou bělobu v příslušných odstínech s velice nízkým difusním odporem  sd  menším než 0,02 m.  
Barevnost fasády bude v okrovém odstínu na hlavní ploše a lomené bílé na římse a šambránách, přesné určení odstínů bude odsouhlaseno až po provedení vzorků na fasádě.

Na plochy zatížené venkovní vlhkostí – např. ostřik soklu, parapety, římsy, doporučuji hydrofobní nátěr Keim Silangrund - paropropustný aplikuje se pod nátěr na omítky – dlouhodobá životnost.
Pokud by se řešilo odizolování venkovního terénu od zdiva, doporučuji zdivo pod úrovní terénu očistit, provést vyrovnání materiálem Keim Porosan  Trass zementputz  vytaženým cca 10 cm nad terén, na takto připravené plochy nanést hydroizolační stěrku Keim Dichtungschlamme
Pokud bude použit nátěr s nevyhovujícím difusním odporem, dojde k omezení činnosti paropropustnosti omítky.
Zde bych v každém případě doporučil použít nátěry minerální sol-silikátové. A to jednak s ohledem na složení, odpovídající historicky používaným materiálům, ale především z hlediska jejich technických vlastností a parametrů. Mezi nejdůležitější technické ukazatele, ovlivňující vlastnosti, funkčnost a trvanlivost finální (minerální) povrchové úpravy patří: 

· obsah organického podílu (příměs disperzí akrylátu atp.) do max. 3-5% 

· trvalé pH cca 11

· difuzní ekvivalent dle DIN EN ISO 7783-2: sd≤0,02m

· propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)
Návrh technologie, technická specifikace a vlastnosti materiálů – fasáda – natírané plochy:

1. Příprava podkladů – čištění

Důkladné mechanické očištění podkladů, odstranění všech nesoudržných, degradovaných částí fasády (oškrabání, osekání, broušení atp.)

2. Základní příprava podkladů

Po očištění a vyschnutí podkladů použít hydraulický spojovací můstek na bázi trasu Keim Porosan Trass Zementputz
Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:  
· hydraulická suchá malta na bázi trasového cementu a mrazuvzdorného dolomitového písku
· hydraulické tuhnutí
· vysoká mrazuvzdornost
· odolnost vůči ostřikující vodě a vlhkosti
· hodnota pH: cca 11,3

· aplikace přípravku síťovitě 50% plochy
· doba potřebná pro následnou aplikaci – min. 24 hod

3. Nové jádrové omítky soklu:

Pro nové doplnění jádrových omítek použít hotovou, standardizovanou, Trass vápennou omítku, splňující normu DIN EN 998-1. Jedná se o omítku na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad Keim Ausgleichsputz NP certifikovanou WTA.  

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:  
· pevnost odpovídá třídě malty CS II resp. P II podle DIN V 18550

· ruční i strojní zpracování

· zrnitost: 0-4mm

· pevnost v tlaku: 1,5 – 5,0 N/mm2, CS II

· chování při požáru: A1

· propustnost pro vodní páru µ: menší než 11

· nasákavost: W2

· pevnost v tahu ≥ 0,08 N/mm2

Zpracování a podmínky pro aplikaci dle předpisu dodavatele.

Veškeré požadované vlastnosti a technické parametry použitých materiálů nutno předem doložit Technickými a Bezpečnostními listy spolu s Certifikátem, stavebně technickým osvědčením a prohlášením o vlastnostech. 

4. Nový štukový povrchu soklu 
Pro nové doplnění jádrových omítek použít hotovou, standardizovanou omítku, splňující normu DIN EN 998-1. Jedná se o omítku   Keim  Turado rnitost 1 mm
Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:  
· pevnost odpovídá třídě malty CS II resp. P II podle DIN V 18550

· ruční i strojní zpracování

· armovací vlákna

· zrnitost: 0-1 mm

· pevnost v tlaku: 1,5 – 4,0 N/mm2, CS II

· chování při požáru: A1

· propustnost pro vodní páru µ: menší než 11

· nasákavost: W2

· pevnost v tahu ≥ 0,08 N/mm2

Zpracování a podmínky pro aplikaci dle předpisu dodavatele.

Veškeré požadované vlastnosti a technické parametry použitých materiálů nutno předem doložit Technickými a Bezpečnostními listy spolu s Certifikátem, stavebně technickým osvědčením a prohlášením o vlastnostech. 

5. Zpevnění podkladů

Po očištění a vyschnutí podkladů zpevnit podklady minerálním zpevňovačem (organokřemičitanem)/Keim Fixativ/
Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:  

· fixativ z čistého tekutátu silikátu draselného

· minerální zpevnění podkladů a snížení savosti bez omezení difuze

· netvoří film

· specifická hmotnost: cca 1,17 g/cm3

· hodnota pH: cca 11,3

· aplikace přípravku ředěného vodou cca 1:2

· doba potřebná pro chemickou reakci před následnými aplikacemi – min. 12 hod

Zpracování a podmínky pro aplikaci dle předpisu dodavatele.

Veškeré požadované vlastnosti a technické parametry použitých materiálů nutno předem doložit Technickými a Bezpečnostními listy spolu s Certifikátem, stavebně technickým osvědčením a prohlášením o vlastnostech. 

6.Finalizace povrchů – sjednocení povrchů před finálními nátěry – povrstvovací podnátěr Keim Contact Plus:
Pro povrchovou úpravu a sjednocení na složitějších profilacích a zdobných prvcích použít jednosložkový základový silikátový nátěr s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny, kde pojivem je modifikovaný křemičitan draselný a slouží jako sjednocující podnátěr k vyrovnání větších strukturálních rozdílů, překrytí vlasových trhlin a jako adhezní můstek pro aplikaci finálních povrchových úprav 

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:  

· chemická vazba s podkladem

· ekologický – neobsahuje žádná organická rozpouštědla

· vysoce paropropustný a alkalický

· difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: Sd 0,02 (dle ČSN EN ISO 7783-2)

· pH cca 11,4

· velikost plniva / zrna: 0,5mm

· pigmentace absolutně světlostálými anorganickými pigmenty

· aplikace pomocí štětky

· možno použít i pro celoplošné sjednocení a povrstvení fasád

Zpracování a podmínky pro aplikaci dle předpisu dodavatele.

Veškeré požadované vlastnosti a technické parametry použitých materiálů nutno předem doložit Technickými a Bezpečnostními listy spolu s Certifikátem, stavebně technickým osvědčením a prohlášením o vlastnostech. 

7. Finální povrchová úprava – nátěr:

Pro finalizaci povrchů použít minerální sol-silikátovou barvu bez titanové běloby Keim Soldalit Arte
Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:  

· barva s kombinací pojiv – křemičitý sol/gel a vodního skla

· splňuje požadavky DIN 18 363 2.4.1.

· neobsahuje titanovou bělobu (oxid titaniičtý)

· organický podíl: max. 5%

· odolnost všech složek vůči UV záření

· použití výhradně absolutně světlostálých anorganických pigmentů

· netvoří film

· pH: cca 11

· specifická hmotnost: cca 1,5 g/cm3

· stupeň pronikání vodní páry: V ~ 2000 g/(m2 d)

· difuzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2

· propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)

· ekologický – neobsahuje rozpouštědla ani konzervační prostředky

Zpracování a podmínky pro aplikaci dle předpisu dodavatele.

Veškeré požadované vlastnosti a technické parametry použitých materiálů nutno předem doložit Technickými a Bezpečnostními listy spolu s Certifikátem, stavebně technickým osvědčením a prohlášením o vlastnostech. 

8. Dodatečné hydrofobizace – zvýšení odolnosti povrchů:
Na nejvíce exponovaných místech zatěžovaných povětrnostními vlivy, odstřikující vodou atp. (soklová zóna, okolí parapetů, říms a jiných vystouplých prvků atp.) použít dodatečnou lokální hydrofobizaci povrchů, pro zvýšení odolnosti a prodloužení životnosti souvrství. Přípravek proniká do pórů minerálních stavebních hmot. Po odpaření ředidla se účinná látka usazuje na stěnách pórů a teprve po na nesení vhodného jednosložkového nátěrového systému rozvine své hydrofobní vlastnosti.

Tímto ošetřením nedojde k uzavření pórů ve stavební hmotě, takže její prostupnost pro vodní páry zůstane prakticky zachována. Materiál Keim Silangrund
Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:  
· základový podnátěrový!!  hydrofobizační přípravek na bázi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol
· aplikace přípravku na potřebná místa pomocí štětky nebo zaplavením

· pro správnou účinnost je nutno nejpozději do 4 hodin aplikovat finální minerální nátěr

9. Sanace biocidního napadení

Na potřebných místech aplikovat přípravek k likvidaci a prevenci proti biocidnímu napadení Keim Algicid Plus.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:  

· Hotový speciální čistící prostředek na vodní bázi s mikrobiocidním účinkem k sanaci a čištění vnitřních i venkovních ploch napadených řasami a plísněmi. Působí i preventivně proti novému výskytu.

· Vodný roztok pro dezinfekci podkladu napadeného řasami, plísněmi a lišejníky. Neobsahuje reaktivní chlor.

· Specifická hmotnost: 1,0 g/cm3

· pH: 6

· vzhled: čirá tekutina

· aplikace neředěného přípravku na postižená místa s následnou reakční dobou min. 12 hod.

V Českých Žlebech dne 24.7.2020
*****
Obchodně technický poradce

Keimfarben s.r.o.

KEIMFARBEN s.r.o.
Vídeňská 119
Bankovní spojení
Dceřiná společnost

619 00 Brno
****, č.ú. ****
KEIMFARBEN ****
Tel.: +****

IČ: 60753439
Certifikované dle ISO 9001
Fax: ****

DIČ: CZ60753439

E-mail:****
2/4

