1:. Zkušební metody a postupy:  ČSN EN ISO 17892-4

ČSN EN ISO 17892-12 ČSN EN ISO 17892-1

Geotechnický průzkum a zkoušení — Laboratorní zkoušky zemin — Část 4: Stanovení zrnitosti Geotechnický průzkum a zkoušení — Laboratorní zkoušky zemin — Část 12: Stanovení konzistenčních mezí Geotechnický průzkum a zkoušení — Laboratorní zkoušky zemin Část 1: Stanovení vlhkosti

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno, 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

Stavba:*

Objekt:*

Konstrukční celek:* Specifikace vzorku:* Označení ZL: Odebráno dne: Zkoušeno dne:

Kotojedy - Vážany cyklostezka

zemní pláň

původní z km 0,120 AZZ 067/24

05.04.2024

5.4. - 7.4.2024

- Stanovení zrnitosti ČSN EN ISO 17892-4

21,1

w (%)

| Síto (mm) | propady na sítech (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zkoušený vzorek |  |  |
| 90 | 100 |  |  |
| 63 | 100 |  |  |
| 31,5 | 100 |  |  |
| 22,4 | 100 |  |  |
| 16 , | 100 |  |  |
| 8 | 100 |  |  |
| 4 | 100 |  |  |
| 2 | 100 |  |  |
| 1 | 96 |  |  |
| 0,5 | 92 |  |  |
| 0,25 | 86 |  |  |
| 0,125 | 76 |  |  |
| 0,063 | 72,3 |  |  |
| Složení zeminy |  |  | (%) |
| Štěrk. složka g )zrna> 2 mm) |  |  | 0,1 |
| Písčitá složka s (zrna 0,063-2 m |  |  | 27,5 |
| Jemné částice f (zrna < 0,063 m |  |  | 72,3 |
| _ Jílovité částice c (zrna < 0,002 mm) |  |  |  |

- Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO 17892-1

- Stanovení konzistenčních mezí ČSN EN ISO 17892-12

| vvi_ (%) | 42 |
| --- | --- |
| wp (%) | 18 |
| IP (%) | 24 |

10

100

01	1

velikost ok sít (mm)

propad na sítě (%)

| 100 |  |  |  |  |  | Čára zrnitosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )6 | 100 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  | 76 | t3G |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 7 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

O	10	20	30	40	50	60	70	80

vlhkost na mezi tekutosti wL (%)

90	100 110 120

Ul

Diagram plasticity (Částice < 0,4 mm) nízká (L)	střední (I) vysoká (H)	vvsvoeklmá

íL

J

70 60 50 40 30 20 10 O

index plasticity lp (%)

•

• • • •

■

HLÍN

exrém (E)

| pozn.: stanoveno na kuželu s vrch.úhlem 60 - Klasifikace a označení zeminy dle ČSN 73 6121 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jíl se střední plasticitou |  | F6 CI | vhodnost do násypu |
|  |  |  | vhodnost pro podloží vozovky(pro aktivní zónu) |
| - Vyjádření nejistoty měření |  |  |  |
| - Výrok o shodě: |  |  |  |
| - Stanoviska a interpretace: |  |  |  |
| Objednatel zkoušky: Protokol uzavřen dne: Zakázka číslo: | Stavby SR Group, s.r.o. Zkoušel: Pančava 128 760 01 Zlín - Příluky Místo zkoušení: - 09.04.2024 Vedoucí ZL Znojmo: 27/2024/ZZ |  |  |

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Konec protokolu

Stanovení zrnitosti Zemin 
Stanovení konzisten
čních mezí 
Stanovení vlhkosti zemin

Protokol o zkoušce č.: 2211241ZZ

Výtisk č.:

1 2 3

List 1/1

L 1211

podmínečně vhodná

nevhodná

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno, 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

|  | Proctorova zkouška zhutnitelnosti Proctor - Standard |  | List 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Protokol o zkoušce č. 220124/ZZ |  | Výtisk č.: 1 2 3 |
| L 1211 |  |  |  |

Stavba:

Objekt:

Konstrukční celek: * Specifikace vzorku: * Označení ZL: Odebráno dne: Zkoušeno dne:

Kotojedy - Vážany cyklostezka

zemní pláň původní z km 0,120 AZZ 067/24

05.04.2023

05 - 07.04.2024

- Zkušební metody a postupy:

ČSN EN 13286-2, národní příloha NB - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

- Údaje o zkoušení:  Na zkušebním vzorku byla provedena homogenizace, následně byl vzorek zmenšen a zkoušen podle citovaných ČSN EN.

Proctor - Stan

| -166°- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1640 |  |  |  |  | 1615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1620 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1560 1540 |  |  |  |  | 1549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-52 |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1480 1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1440 1420 |  | 1448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 6 |  | 7 8 | 9 | 10 | 11 12 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24 25 | 26 |

Vlhkost (%)

Obj.hmotnost suché zeminy (kg/m3)

Hmotnost moždíře [g]:	2817,40

Objem moždíře [cm3]:	941,40

Výška dopadu moždíře [mm]:	305

Počet úderů na vrstvu:	25

Počet vrstev:	3

| , Stanoveni | Obsah vody | Objemová hmotnost suché zeminy |
| --- | --- | --- |
|  | cyc, | kg/m3 |
| 1 | 7,9 | 1 448 |
| 2 | 10,7 | 1 549 |
| 3 | 13,5 | 1 615 |
| 4 | 16,6 | 1 663 |
| 5 | 19,6 | 1 641 |
| 6 | 23,7 | 1 552 |

Výsledky laboratorní zkoušk

| Optimální vlhkost | % | 16,6 1 660 |
| --- | --- | --- |
| Max. obj. h hé zeminy | kg/m3 |  |

5: Vyjádření nejistoty měření

| Zkouška | i Nejistota měření |
| --- | --- |
| Stanovení vlhkosti zemin [%] | ± 1 |
| Stanovení zhutnitelnosti Zemin PS | ± 10 |

- Výrok o shodě:  Výrok o shodě je založen na pravděpodobnosti pokrytí 95% v souladu s dokumentem ILAC-G08:09

- Stanoviska a interpretace:

Objednatel zkoušky:

Stavby SR Group , s.r.o.	Vzorkař:	xxx

Pančava 128	Zkoušel:	xxx

760 01 Zlín - Příluky	Místo zkoušení:

Protokol uzavřen dne:	09.04.2024	Vedoucí ZL Znojmo:

Zakázka číslo:	027/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

***v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno; 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

|  | Nestmelené sm ěsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy Zkušební metoda pro stanovení okamžitého indexu únosnosti |  | list 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výtisk č.: 1 2 3 |
| L 1211 | Protokol o zkoušce č.:222124/ZZ |  |  |

Stavba:

Objekt:

Konstrukční celek: Specifikace vzorku: Označení ZL: Odebráno dne: Zkoušeno dne:

Kotojedy - Vážany cyklostezka

zemní pláň původní z km 0,120 AZZ 067/24

05.04.2024

07.04.2024

1.Způsoby zkoušení

ČSN EN 13286-47	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy — Část 47: Zkušební metoda pro

stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.

ČSN EN 13286-2	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro

(nár. příloha NB)	stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin.

| Parametry hutnění: |  |
| --- | --- |
| Hmotnost pěchu: | 4 500 g |
| Průměr pěchu: | 75 mm |
| Výška dopadu: | 457 |
| Počet vrstev: | 3 |
| Počet úderů na vrstvu: | 56 |

21.1daje o zkoušení

Na vzorku zeminy byla provedena homogenizace a následně byl vzorek zmenšen. Vzorek pro zkoušku IBI byl zkoušen podle citovaných ČSN EN.

Na vzorku byl stanoven okamžitý index únosnosti zemin IBI ihned po nahutnění, hutnění bylo prováděno s hutnící energií odpovídající zkoušce Proctor Standard (vzorek s aktuální vlhkostí).

3. Vvsledkv zkoušek

2

5

X...3 Penetrace (mm)	4

| P řetvoření (mm) | Spodní část |  |
| --- | --- | --- |
|  | Síla (kN) | IBI (%) |
| 2,5 | 0,44 | 3,3 |
| 5,0 | 0,89 | 4,5 |

Laboratorní stanovení vlhkosti vzorku při přípravě ČSN EN ISO 17892-1  Vlhkost směsi při přípravě

w (%)	21,1

Proctorova zkouška ČSN EN 13286-2 (nár, příloha NB) Objemová hmotnost suché směsi při přípravě

Pa (kg/m3)	1 665

Hodnota okamžitého indexu únosnosti IBI

5,0%

Grafická závislost 
křivka síly / penetrace

Y...Zatížení (kN)

0,0

Objednatel zkoušky:	Stavby SR Group, s.r.o.	Zkoušel:

Pančava 128

760 01 Zlín - Příluky	Místo zkoušení:

Protokol uzavřen dne:	09.04.2024	Vedoucí ZL:

Objednávka (zakázka):	027/2024/ZZ

poznámka:	• data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno, 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

|  | Stanovení zrnitosti zemin Stanovení konzisten čních mezí Stanovení vlhkosti zemin Protokol o zkoušce č.: 2181241ZZ |  | List 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výtisk č.: 1 2 3 |
| L 1211 |  |  |  |

Stavba:*

Objekt:*

Konstrukční celek:* Specifikace vzorku:* Označení ZL: Odebráno dne: Zkoušeno dne:

Kotojedy - Vážany cyklostezka

zemní pláň původní z km 0,190 AZZ 066/24

05.04.2024

5.4. - 7.4.2024

1:. Zkušební metody a postupy:

ČSN EN ISO 17892-4	Geotechnický průzkum a zkoušení — Laboratorní zkoušky zemin — Část 4: Stanovení zrnitosti

ČSN EN ISO 17892-12	Geotechnický průzkum a zkoušení — Laboratorní zkoušky zemin — Část 12: Stanovení konzistenčních mezí

ČSN EN ISO 17892-1	Geotechnický průzkum a zkoušení — Laboratorní zkoušky zemin — Část 1: Stanovení vlhkosti

2: Stanovení zrnitosti ČSN EN ISO 17892-4

14,6

w (%)

| Síto (mm) | propady na sítech (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zkoušený vzorek |  |  |
| 90 | 100 |  |  |
| 63 | 100 |  |  |
| 31,5 | 95 |  |  |
| 22,4 | 92 |  |  |
| 16 | 90 |  |  |
| 8 | 87 |  |  |
| 4 | 83 |  |  |
| 2 | 80 |  |  |
| 1 | 76 |  |  |
| 0,5 | 72 |  |  |
| 0,25 | 65 |  |  |
| 0,125 | 55 |  |  |
| 0,063 | 51,0 |  |  |
| Složení zeminy |  |  | (%) |
| Štěrk. složka g (zrna > 2 mm) |  |  | 19,9 |
| Písčitá složka s (zrna 0,063-2 fri |  |  | 29,2 |
| Jemné částice f (zrna < 0,063 m |  |  | 51,0 |
| Jílovité částice c (zrna < 0,002 mm) |  |  |  |

- Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO 17892-1

- Stanovení konzistenčních mezí ČSN EN ISO 17892-12

| wi_ (%) | 32 |
| --- | --- |
| wp (%) | 18 |
| ip (%) | 14 |

index plasticity ip (%)

70 60 50 40 30 20 10 O

o

10	20	30	40	50	60	70	80

vlhkost na mezi tekutosti wu (%)

90	100 110	120

Diagram plasticity (částice < 0,4 mm)

velmi

nízká (L)	střední (i)	vysoká (H)	vysoká ,(V

exrém (E)

JÍL

HLÍNA

- i'

•

•

*pozn.: wL ( ) stanoveno na kuželu s vrc .úhlem 60

- Klasifikace a označení zemin dle ČSN 73 6121

| Písčitý jíl | F4 CS | vhodnost do násypu | podmínečně vhodná |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | vhodnost pro podloží vozovky(pro aktivní zónu) | podmínečně vhodná |

- Vyjádření neilstoty měření

- Výrok o shodě:

- Stanoviska a interpretace:

xxx

xxx

Objednatel zkoušky:	Stavby SR Group, s.r.o.	Zkoušel:

Pančava 128

760 01 Zlín - Příluky	Místo zkoušení:

Protokol uzavřen dne:	09.04.2024	Vedoucí ZL Znojmo:

Zakázka číslo:	27/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL Č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno, 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

|  | Proctorova zkouška zhutnitelnosti Proctor - Standard |  | List 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Protokol o zkoušce č. 217/24/ZZ |  | Výtisk é.: 1 2 3 |
| L 1211 |  |  |  |

Stavba:

Objekt:

Konstrukční celek: * Specifikace vzorku: * Označení ZL: Odebráno dne: Zkoušeno dne:

Kotojedy - Vážany cyklostezka

zemní pláň původní z km 0,190 AZZ 066/24

05.04.2023

05 - 07.04.2024

- Zkušební metody a postupy:

ČSN EN 13286-2, národní příloha NB - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

- Údaje o zkoušení:  Na zkušebním vzorku byla provedena homogenizace, následně byl vzorek zmenšen a zkoušen podle citovaných ČSN EN.

Proctor - Standard

1870

1691

1UUb

17

1754

o	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vlhkost (%)

Obj.hmotnost suché zeminy (kg/m3)

1900 1880 1860 1840 1820 1800 1780 1760 1740 1720 1700 1680 1660 1640 1620 1600

Hmotnost moždíře [g]:	2817,40

Objem moždíře	941,40

Výška dopadu moždíře [mm]:	305

Počet úderů na vrstvu:	25

Počet vrstev:	3

| Stanovení | Obsah vody | Objemová hmotnost suché zeminy |
| --- | --- | --- |
|  | yo | kg/m3 |
| 1 | 1,8 | 1 606 |
| 2 | 4,0 | 1 691 |
| 3 | 6,3 | 1 764 |
| 4 | 9,4 | 1 831 |
| 5 | 12,1 | 1 870 |
| 6 | 16,5 | 1 754 |

Vvsledkv laboratorní zkoušk

| Optimální vlhkost | % | 12,1 |
| --- | --- | --- |
| Max. obj. hm. suché zeminy I | kg/m3 | 1 870 |

5: Vyjádření nejistoty měření

| Zkouška I Nejistota měření |  |
| --- | --- |
| Stanovení vlhkosti zemin [%] | ± 1 |
| Stanovení zhutnitelnosti zemin PS | ± 10 |

- Výrok o shodě:  Výrok o shodě je založen na pravděpodobnosti pokrytí 95% v souladu s dokumentem ILAC-G08:09

- Stanoviska a interpretace:

Objednatel zkoušky:

Zakázka číslo:	027/2024/ZZ

Protokol uzavřen dne:	09.04.2024	Vedoucí ZL Znojmo:

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

'

**data převzata od subdodavatele ZL Č.	.

***v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře.	Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Konec protokolu

Stavby SR Group , s.r.o.	Vzorkař:	xxx

Pančava 128	Zkoušel:

760 01 Zlín - Příluky	Místo zkoušení: