CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno; 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

|  | Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006 Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace |  | List 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výtisk č.: 1 2 3 |
| L 1211 | Protokol o zkoušce č. 2051241ZZ |  |  |

Stavba: *	Kotojedy - Vážany

Stavební objekt: *	cyklostezka

Konstrukční celek: *	zemní pláň

Specifikace materiálu: *	původní

Popis zkušebního místa:	km 0,190

Zkoušeno dne:	05.04.2024

Průměr desky mm:	300

Teplota vzduchu °C:	17

Teplota vrstvy °C:	15

|  | 1. cyklus | 2. cyklus |
| --- | --- | --- |
| P | Y1 | y2 |
| MPa | mm | mm |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,08 | 2,64 | 0,00 |
| 0,16 | 8,02 | 0,00 |
| 0,24 | 14,06 | 0,00 |
| 0,32 | 21,56 | 0,00 |
| 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0,50 | 0,00 |  |

| 0,25 | 0,00 |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

1

2

3

4

5

6

7 
odlehčení

1

2

3

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení:	statická zatěžovací deska

D ■

■

- 1 .zatěž.cyklus ffi	2.zatéž.cyklus

1 .cyklus - regrese	Odlehčení

2.cyklus - regrese

Kontaktní napětí p v MPa

0,100	0,200	0,300	0,400

■ ■

- 3	■

0,000

0,000

5,000

E 
E

10,000

2 15,000

- 20,000 -?(3

25,000

■

■

0,600

0,500

Stanovení modulu přetvárnosti	1. cyklus	2. cyklus

Regresnř výpočet	Konstanta	a0	-9,920	0,000

Koeficienty	179,879	0,000

R kvadrát	a2	-336,880	0,000

Modul přetvárnosti	E deff	19,7	MPa

E den	MPa

E def2/E defl

Pozn: Z důvodu přílišného zatlačení desky byla zkouška dále neměřitelná.

| Objednatel zkoušky: | Stavby SR Group, s.r.o. Pančava 128 760 01 Zlín-Příluky | • Zkoušel: |
| --- | --- | --- |

Protokol uzavřen dne:	05.04.2024	Vedoucí	xxx

Objednávka (zakázka):	027/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

***v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny. Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno; 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

|  | Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006 Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace |  | List 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výtisk č.: 1 2 3 |
| L 1211 | Protokol o zkoušce č. 206/24/ZZ |  |  |

Stavba: *

Stavební objekt: * Konstrukční celek: * Specifikace materiálu: * Popis zkušebního místa: Zkoušeno dne:

Kotojedy - Vážany cyklostezka

zemní pláň původní

km 0,120

05.04.2024

Průměr desky mm:	300

Teplota vzduchu °C:	17

Teplota vrstvy °C:	15

|  | 1. cyklus | 2. cyklus |
| --- | --- | --- |
| p | y1 | y2 |
| MPa | mm - | mm |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,08 | 2,04 | 0,00 |
| 0,16 | 7,44 | 0,00 |
| 0,24 | 17,52 | 0,00 |
| 0,32 | 30,58 | 0,00 |
| 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0,50 | 0,00 |  |

| 0,25 | 0,00 |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

1

2

3

4

5

6

7 
odlehčení

1

2

3

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení:	statická zatěžovací deska

- 1.zaléž.cyklus	1.cyklus - regrese	• •••••	• Odlehčeni

- 2.zatěž.cyklus	2.cyklus - regrese

0,000

0,000

5,000

E 10' 000 E

15,000 
(
č3 20,000 
'g 25,000 
30,000

N

35,000

Kontaktní napětí p v MPa

0,100	0,200	0,300	0,400

0,500	0,600

■	■

■	• ■ ■

■

11:1

Stanovení modulu přetvárnosti	1. cyklus	2. cyklus

Regresní výpočet	Konstanta	a0	-17,100	0,000

Koeficienty	a/	258,192	0,000

R kvadrát	a2	-469,649	0,000

Modul přetvárnosti	E defl	9,6	MPa

Eden	MPa

E def2/E defl

Pozn: Z důvodu přílišného zatlačení desky byla zkouška dále neměřitelná.

Objednatel zkoušky:

Stavby SR Group, s.r.o. Pančava 128

760 01 Zlín-Příluky

xxx

xxx

Protokol uzavřen dne:	05.04.2024

Objednávka (zakázka):	027/2024/ZZ	č„

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu