CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno; 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

|  |  | Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy Zkušební metoda pro stanovení okamžitého indexu únosnosti |  | list 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 1211 | Protokol o zkoušce č.:275/241ZZ |  | Výtisk č.: 1 2 3 |

Stavba:	Kotojedy - Vážany

Objekt:	cyklostezka

Konstrukční celek:	zemní pláň

Specifikace vzorku:	původní z km 0,190 + 2,5% SP

Označení ZL:	AZZ 066/24

Odebráno dne:	05.04.2024

Zkoušeno dne:	08.04.2024

1.Způsoby zkoušení

ČSN EN 13286-47	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy — Část 47: Zkušební metoda pro

stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.

ČSN EN 13286-2	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro

(nár. příloha NB)	stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin.

| Parametry hutnění: |  |
| --- | --- |
| Hmotnost pěchu: | 4 500 g |
| Průměr pěchu: | 75 mm |
| Výška dopadu: | 457 |
| Počet vrstev: | 3 |
| Počet úderů na vrstvu: | 56 |

2.Údaje o zkoušení

Na vzorku zeminy byla provedena homogenizace a následně byl vzorek zmenšen. Vzorek pro zkoušku IBI byl zkoušen podle citovaných ČSN EN.

Na vzorku byl stanoven okamžitý index únosnosti zemin IBI ihned po nahutnění, hutnění bylo prováděno s hutnící energií odpovídající zkoušce Proctor Standard (vzorek s aktuální vlhkostí).

3. Výsledky zkoušek

10,0

Y...Zatížení (kN)

5,0

0,0

•

•

5

2	X...3 Penetrace (mm)	4

| P řetvoření (mm) | Spodní část |  |
| --- | --- | --- |
|  | Síla (kN) | IBI (%) |
| 2,5 | 1,26 | 9,5 |
| 5,0 | 2,14 | 10,7 |

Laboratorní stanovení vlhkosti vzorku při přípravě ČSN EN ISO 17892-1  Vlhkost směsi při přípravě

w (%)	14,3

Grafická závislost

křivka síly / penetrace

|  |  |  | 11,0% |
| --- | --- | --- | --- |
| Proctorova zkouška ČSN EN 13286-2 (nár. příloha NB) Objemová hmotnost suché směsi při přípravě Pd (kg/M3) 1 792 | Hodnota okamžitého indexu únosnosti IBI |  |  |

xxx

xxx

Labo

Zkoušel:

Místo zkoušení:

Vedoucí ZL:

Objednatel zkoušky:	Stavby SR Group, s.r.o.

Pančava 128

760 01 Zlín - Příluky

Protokol uzavřen dne:	10.04.2024

Objednávka (zakázka):	027/2024/ZZ

poznámka:	* data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícim akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno; 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

|  | Nestmelené sm ěsi a směsi stmeleně hydraulickými pojivy Zkušební metoda pro stanovení okamžitého indexu únosnosti |  | list 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výtisk č.: 1 2 3 |
| L 1211 | Protokol o zkoušce č.:2761241ZZ |  |  |

Stavba:	Kotojedy - Vážany

Objekt:	cyklostezka

Konstrukční celek:	zemní pláň

Specifikace vzorku:	původní z km 0,190 + 3,5% SP

Označení ZL:	AZZ 066/24

Odebráno dne:	05.04.2024

Zkoušeno dne:	08.04.2024

1.Způsoby zkoušení

ČSN EN 13286-47	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy — Část 47: Zkušební metoda pro

stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.

ČSN EN 13286-2	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro

(nár. příloha NB)	stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin.

| Parametry hutnění: |  |
| --- | --- |
| Hmotnost pěchu: | 4 500 g |
| Průměr pěchu: | 75 mm |
| Výška dopadu: | 457 |
| Počet vrstev: | 3 |
| Počet úderů na vrstvu: | 56 |

2.Údaje o zkoušení

Na vzorku zeminy byla provedena homogenizace a následně byl vzorek zmenšen. Vzorek pro zkoušku IBI byl zkoušen podle citovaných ČSN EN.

Na vzorku byl stanoven okamžitý index únosnosti zemin IBI ihned po nahutnění, hutnění bylo prováděno s hutnící energií odpovídající zkoušce Proctor Standard (vzorek s aktuální vlhkosti).

3. Výsledky zkoušek

5

2

X.Penetrace (mm)	4

10,0

Y...Zatížení (kN)

5,0

0,0

| P řetvoření (mm) | Spodní část |  |
| --- | --- | --- |
|  | Síla (kN) | IBI (%) |
| 2,5 | 2,56 | 19,4 |
| 5,0 | 6,22 | 31,1 |

Laboratorní stanovení vlhkosti vzorku při přípravě ČSN EN ISO 17892-1  Vlhkost směsi při přípravě

w (%)	14,8

Proctorova zkouška ČSN EN 13286-2 (nár. příloha NB) Objemová hmotnost suché směsi při přípravě

Od (kg/m3)	1 890

Hodnota okamžitého indexu únosnosti IBI

31,0%

Grafická závislost 
křivka síly / penetrace

poznámka:	* data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL Č.

** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

konec protokolu

Objednatel zkoušky:	Stavby SR Group, s.r.o.	Zkoušel:

Pančava 128

760 01 Zlín - Příluky	Místo zkoušení:

Protokol uzavřen dne:	10.04.2024	Vedoucí ZL:

Objednávka (zakázka):	027/2024/ZZ

Xxxx

xx

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno; 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

|  |  | Nestmelené sm ěsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy Zkušební metoda pro stanovení okamžitého indexu únosnosti |  | list 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 1211 | Protokol o zkoušce č.:277/24/ZZ |  | Výtisk č.: 1 2 3 |

Stavba:	Kotojedy - Vážany

Objekt:	cyklostezka

Konstrukční celek:	zemní pláň

Specifikace vzorku:	původní z km 0,190 + 4,5% SP

Označení ZL:	AZZ 066/24

Odebráno dne:	05.04.2024

Zkoušeno dne:	08.04.2024

1.Způsoby zkoušení

ČSN EN 13286-47	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy — Část 47: Zkušební metoda pro

stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání,

ČSN EN 13286-2	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro

(nár. příloha NB)	stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin.

| Parametry hutnění: |  |
| --- | --- |
| Hmotnost pěchu: | 4 500 g |
| Průměr pěchu: | 75 mm |
| Výška dopadu: | 457 |
| Počet vrstev: | 3 |
| Počet úderů na vrstvu: | 56 |

2.Údaje o zkoušení

Na vzorku zeminy byla provedena homogenizace a následně byl vzorek zmenšen. Vzorek pro zkoušku 1131 byl zkoušen podle citovaných ČSN EN.

Na vzorku byl stanoven okamžitý index únosnosti zemin IBI ihned po nahutnění, hutnění bylo prováděno s hutnící energií odpovídající zkoušce Proctor Standard (vzorek s aktuální vlhkosti).

3. Výsledky zkoušek

X...Penetrace (mm)	4

2

5

10,0

Y...Zatížení (kN)

5,

0,0

| P řetvoření (mm) | Spodní část |  |
| --- | --- | --- |
|  | Síla (kN) | IBI (%) |
| 2,5 | 2,59 | 19,6 |
| 5,0 | 6,18 | 30,9 |

Laboratorní stanovení vlhkosti vzorku Dři přípravě ČSN EN ISO 17892-1  Vlhkost směsi při přípravě

w (%)	14,4

Proctorova zkouška ČSN EN 13286-2 (nár. příloha NB) Objemová hmotnost suché směsi při přípravě

Pa (kg/m3)	1 892

Hodnota okamžitého indexu únosnosti IBI

31,0%

Grafická závislost 
křivka síly / penetrace

xxx

xxx

Objednatel zkoušky:	Stavby SR Group, s.r.o.	Zkoušel:

Pančava 128

760 01 Zlín - Příluky	Místo zkoušení:

Protokol uzavřen dne:	10.04,2024	Vedoucí ZL:

Objednávka (zakázka):	027/2024/ZZ

poznámka:	* data převzata od objednatele, laboratoř neodpovidá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

**v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujicím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno; 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

|  | Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy Zkušební metoda pro stanovení okamžitého indexu únosnosti |  | list 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Výtisk č.: 1 2 3 |
| L 1211 | Protokol o zkoušce č.:278/24/ZZ |  |  |

Stavba:	Kotojedy - Vážany

Objekt:	cyklostezka

Konstrukční celek:	zemní pláň

Specifikace vzorku:	původní z km 0,120 + 2,5% SP

Označení ZL:	AZZ 067/24

Odebráno dne:	05.04.2024

Zkoušeno dne:	08.04.2024

1.Způsoby zkoušení

ČSN EN 13286-47	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy — Část 47: Zkušební metoda pro

stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.

ČSN EN 13286-2	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro

(nár. příloha NB)	stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin.

| Parametry hutnění: |  |
| --- | --- |
| Hmotnost pěchu: | 4 500 g |
| Průměr pěchu: | 75 mm |
| Výška dopadu: | 457 |
| Počet vrstev: | 3 |
| Počet úderů na vrstvu: | 56 |

2.Údaje o zkoušení

Na vzorku zeminy byla provedena homogenizace a následně byl vzorek zmenšen. Vzorek pro zkoušku IBI byl zkoušen podle citovaných ČSN EN.

Na vzorku byl stanoven okamžitý index únosnosti zemin IBI ihned po nahutnění, hutnění bylo prováděno s hutnící energií odpovídající zkoušce Proctor Standard (vzorek s aktuální vlhkostí).

3. Vvsledkv zkoušek

5

2

X...3 Penetrace (mm)	4

| P řetvoření (mm) | Spodní část |  |
| --- | --- | --- |
|  | Síla (kN) | IBI (%) |
| 2,5 | 1,12 | 8,5 |
| 5,0 | 1,89 | 9,5 |

Laboratorní stanovení vlhkosti vzorku při přípravě ČSN EN ISO 17892-1  Vlhkost směsi při přípravě

w (%)	21,7

Proctorova zkouška ČSN EN 13286-2 (nár. příloha NB) Objemová hmotnost suché směsi při přípravě

Pa (kg/m3)	1 706

Hodnota okamžitého indexu únosnosti IBI

10,0%

Grafická závislost

křivka síly / penetrace

•

10,0

Y...Zatížení (kN)

5,0

0,0

Objednatel zkoušky:

Protokol uzavřen dne:

Stavby SR Group, s.r.o.	Zkoušel:

Pančava 128

760 01 Zlín - Příluky	Místo zkoušení:

10.04.2024	Vedoucí ZL:

xxx

Objednávka (zakázka):	027/2024/ZZ

poznámka:	* data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL Č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

konec protokolu

CONSULTEST s.r.o., Medkova 4, 627 00 Brno; 
ZL Znojmo, Dobšická 17, 669 02 Znojmo

| ‘,111 II, 1,5 /11 l i,1,`"`s |  | Nestmelené sm ěsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy Zkušební metoda pro stanovení okamžitého indexu únosnosti |  | list 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 1211 | Protokol o zkoušce č.:279/241ZZ |  | Výtisk č.: 1 2 3 |

Stavba:	Kotojedy - Vážany

Objekt:	cyklostezka

Konstrukční celek:	zemní pláň

Specifikace vzorku:	původní z km 0,120 + 3,5% SP

Označení ZL:	AZZ 067/24

Odebráno dne:	05.04.2024

Zkoušeno dne:	08.04.2024

1.Způsoby zkoušení

ČSN EN 13286-47	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy — Část 47: Zkušební metoda pro

stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.

ČSN EN 13286-2	Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro

(nár. příloha NB)	stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.

ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin.

| Parametry hutnění: |  |
| --- | --- |
| Hmotnost pěchu: | 4 500 g |
| Průměr pěchu: | 75 mm |
| Výška dopadu: | 457 |
| Počet vrstev: | 3 |
| Počet úderů na vrstvu: | 56 |

2.Údaje o zkoušení

Na vzorku zeminy byla provedena homogenizace a následně byl vzorek zmenšen. Vzorek pro zkoušku IBI byl zkoušen podle citovaných ČSN EN.

Na vzorku byl stanoven okamžitý index únosnosti zemin IBI ihned po nahutnění, hutnění bylo prováděno s hutnící energií odpovídající zkoušce Proctor Standard (vzorek s aktuální vlhkostí).

3. Vvsledkv zkoušek

5

X...3 Penetrace (mm)	4

2

10,0

Y...Zatížení (kN)

5,

0,0

| P řetvoření (mm) | Spodní část |  |
| --- | --- | --- |
|  | Síla (kN) | IBI (%) |
| 2,5 | 2,24 | 17,0 |
| 5,0 | 5,88 | 29,4 |

Laboratorní stanovení vlhkosti vzorku při přípravě ČSN EN ISO 17892-1  Vlhkost směsi při přípravě

w (%)	21,1

Proctorova zkouška ČSN EN 13286-2 (nár. příloha NB) Objemová hmotnost suché směsi při přípravě

Pa (kg/M3)	1 710

Hodnota okamžitého indexu únosnosti IBI

29,0%

Grafická závislost 
křivka síly / penetrace

Objednatel zkoušky:	Stavby SR Group, s.r.o.	Zkoušel:

Pančava 128

760 01 Zlín - Příluky	Místo zkoušení:

Protokol uzavřen dne:	10.04.2024	Vedoucí ZL:

Objednávka (zakázka):	027/2024/ZZ

xxx

poznámka:	* data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat do laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.

konec protokolu