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NKP SZ Dačice

· VYSPÁROVÁNÍ KLENBY SCHODIŠTĚ
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Předkládá: 
Národní památkový ústav 

Valdštejnské náměstí 162/3, 118  01 Praha 1 – Malá Strana



IČ: 75032333



Ing. arch. Naděžda Goryczková – generální ředitelka

Zpracovatel: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích



Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice



Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. – ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

xxxxxxxx – investiční referent NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

Obec Dačice, katastrální území Dačice, parcelní číslo 441, číslo popisné 85. 
ÚSKP ČR 250 (46807/ 3 – 1815)
Specifikace prací: 
Klenba schodiště vedoucího do sklepních prostor je vyzděna z lomového kamene na jíl, spáry byly původně vyplněny maltou. Vlivem dlouhodobě prosakující dešťové vody došlo k vymytí většiny malty, kameny se uvolňují a začínají vypadávat.
Umístění: sklepní prostory pod východním křídlem zámku
Plocha: 14,4 m2 (délka chodby 7,2 m, šířka 1,5 m)
Postup prací:
· spáry vyčistit na jíl
· kaverny doplnit lomovým kamenem obdobného druhu (mrákotínská žula)
· spáry mezi kameny vyklínovat dubovými klínky
· vyspárovat za lícem maltou s hrubou složkou, s ponecháním otvorů pro odtok vody

· spodní čelo schodiště doklenout lomovým kamenem s použitím ramenátu

· závěrečný úklid
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