Technologický postup opravy fasády

Popis fasády:

Třípodlažní budova postavená v duchu historizujících slohů - neorenesance. Přízemí je zvýrazněno bosáží a od dalších podlaží odděleno výraznou kordonovou římsou. Okna mají pravoúhlé šambrány s profilací bez nadokenních říms. Druhé a třetí nadzemní podlaží má hladkou plochu stěn členěnou rytou pásovou rustikou. Okna ve 2. NP mají profilované šambrány s ušima a nad okny je na volutových konzolách umístěna trojúhelníková nadokenní (návojová) římsa - suprafenestry. Horní patra nejsou oddělena kordonovou římsou. Okna 3. NP mají profilované pravoúhlé šambrány, parapety na zdobných konzolách a rovné nadokenní římsy. Budova je zakončena vyloženou korunní římsou se zubořezem, vejcovcem a konzolami. Všechny zdobné prvky jsou provedeny románským cementem v kombinaci výdusků a modelací přímo na fasádě.

Popis prací:

Navrhovaný postup prací předpokládá opravu a rekonstrukci omítek, včetně oplechování aktivních prvků fasády. Vychází z premisy zachování původního výrazu z doby výstavby - historizující sloh. Použité technologie splňují požadované normy a kvalitou odpovídají náročnosti opravy historické fasády. U složitých modelací - výzdoba kolem oken, bosáže, římsa a technologicky náročnějších prvků (kamenný sokl) je kalkulováno s účastní restaurátora - zkušeného štukatéra. Účast odborné kapacity na úrovni restaurátora zaručí výrazovou i technologickou kvalitu obnovy náročných modelačních a zdobných prvků.

Konkrétní práce:

- Vzhledem k historizujícímu tvarosloví fasády a množství aktivních zdobných prvků je složitost opravy definována jako č. 6 a 7. Náročné jsou zejména profilace bosáže v ploše přízemí, korunní římsa a profilace kolem oken.

- Pro sanační práce (poškozeno vlhkostí) bude použit systém sanačních omítek např. od firmy Weber.

- Oprava štukových prvků bude provedena vápenným štukem.

- Modelace, které jsou zhotoveny z románského cementu - výdusky zdobných částí kolem oken (šambrány, suprafenetry), bosáže, apod. budou modelačně opraveny totožným materiálem - románský cement Vicat.

- Rozsah opravy jednotlivých prvků uváděný v procentech odpovídá reálnému současnému stavu fasády.

- Vzhledem ke složitosti oprav náročně provedených profilovaných prvků se předpokládá účast restaurátora nebo štukatéra, který s obnovou tohoto druhu fasád a materiálů (románský cement) má zkušenost.

- Kamenná soklová část. Celá budova má kamenný soklový základ z pískovcových desek. Ten je poškozen přirozenou degradací kamene a solemi transportovanými vzlínající vlhkostí. Obnova bude spočívat v odborné opravě povrchu, doplnění umělým kamenem a retuší povrchu v imitaci přírodní horniny. U opravy kamenných prvků budou použity materiály

určené pro restaurátorskou obnovu kamene - umělý kámen na bázi hydraulického materiálu (např. KEIM Restauro Top), zpevňovače na bázi esterů kyseliny křemičité ( např. Keim Silex OH) a retuše anorganickými pigmenty.

Zhotovitel v rámci kompletní činnosti musí zajistit dále:

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

- lešení včetně plachet na dobu nutno pro provádění díla

- denní úklid staveniště a přilehlých komunikací, během odvozu zeminy nesmí dojít ke znečištění vnitro-areálových komunikací nebo veřejných komunikací

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)

- zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

- práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,

- veškerý přesun hmot, vodorovná i svislá doprava, jeřáby, pomocné lešení

- ztratné, prořez, nákup celých balení, nadspotřeba betonu

- zimní opatření

- zajištění pasportizace případných okolních staveb formou fotodokumentace před zahájením výstavby a odstranění veškerých škod na okolních stavbách vzniklých v důsledku provádění díla

- zpracování výrobní dokumentace,

- PD skutečného provedení

- napojení na okolní konstrukce

- důkladní vyčištění dotčených ploch

- zakrytí již vybudovaných konstrukcí proti poškození