Technická specifikace:
## Hadice PH – zásah D 25
Požární hadice PH - Zásah je izolovaná požární hadice určená především pro profesionální a dobrovolné hasičské sbory. Její použití je možné v teplotách od -30°C do +70°C. Hadice je značena třemi barevnými proužky v pořadí modrý-červený- modrý.
Hadice je certifikována dle ČSN 80 8711. Složení:
vnější barva polyesterové příze je bílá vnitřní vložka z pryže je černé barvy
Parametry
výrobce:	Pavliš a Hartmann
spojka:	25 mm
vnitřní průměr:	D
pracovní tlak:	1,6 MPa / 16 bar
zkušební tlak:	2,4 MPa / 24 bar
destrukční tlak:	4,9 MPa / 49 bar
použitelná pro teploty:	-30°C až +70°C
vhodné použití:	zásah
oplet:	Polyesterová příze
vložka:	Pryž – černá EPDM

## Hadice DUPLEX D25
Inovativní technologie, vyšší odolnost, delší životnost
Hadice je certifikována dle ČSN 80 8711.

Hadice typu DUPLEX přináší revoluci v konstrukci díky použití speciálních pryžových
vložek a nové technologii pokročilého tkaní. Tento inovativní proces umožňuje vytvoření unikátní oboustranné vazby, která zajišťuje:
Zdvojenou vysokopevnostní polyesterovou tkaninu – dvě vzájemně protkané vrstvy s jedinečnými vlastnostmi:

Vnitřní vrstva: Zaručuje dlouhodobé zachování požadovaných parametrů i při intenzivním používání.
Vnější vrstva: Poskytuje ochranu před opotřebením a poškozením. Klíčové vlastnosti
Extrémní odolnost a flexibilita
Díky nové technologii tkaní nabízí hadice DUPLEX vysokou odolnost proti opotřebení, a to při zachování nízké hmotnosti
Snadné rozpoznání opotřebení
Patentovaný design umožňuje snadné vizuální určení blížícího se konce životnosti
hadice. U běžných typů hadic toto není možné, což může v krizových situacích ohrozit bezpečnost zasahujících hasičů.
Delší životnost
DUPLEX: Dvojnásobná životnost oproti standardním hadicím. DUPLEX HD: Trojnásobná životnost u vysokotlakých verzí.

Proč zvolit hadice DUPLEX?
Hadice DUPLEX jsou navrženy pro náročné profesionály, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu, bezpečnost a spolehlivost. Díky své unikátní konstrukci jsou optimální volbou pro každodenní intenzivní nasazení.

Parametry
výrobce:	Technolen Bojanov
spojka:	25 mm
vnitřní průměr:	D
pracovní tlak:	1,6 MPa / 16 bar
zkušební tlak:	2,4 MPa / 24 bar
destrukční tlak:	7,5 MPa / 75 bar
použitelná pro teploty:	-30°C až +70°C
vhodné použití:	zásah
oplet:	Polyesterová příze
vložka:	Pryž – černá EPDM

## Hadice PH - ZÁSAH C42 Fire Orange
Izolovaná požární hadice je určena především pro profesionální a dobrovolné hasičské sbory.
Použitelná pro teploty od -30°C do +70°C. Je značena třemi barevnými proužky v pořadí modrý-červený-modrý. Vnější barva polyesterové příze je oranžová, vnitřní vložka z pryže je černé barvy.
Hadice je certifikována dle ČSN 808711.

Parametry
výrobce:	Pavliš a Hartmann
spojka:	42 mm
vnitřní průměr:	C
pracovní tlak:	1,6 MPa / 16 bar
zkušební tlak:	2,4 MPa / 24 bar
destrukční tlak:	4,9 MPa / 49 bar
použitelná pro teploty:	-30°C až +70°C
vhodné použití:	zásah
oplet:	Polyesterová příze
vložka:	Pryž – černá EPDM

## Hadice PH - ZÁSAH C 52
Požární hadice PH - Zásah je izolovaná požární hadice určená především pro profesionální a dobrovolné hasičské sbory. Její použití je možné v teplotách od -30°C do
+70°C. Hadice je značena třemi barevnými proužky v pořadí modrý-červený-modrý.
### Hadice je certifikována dle ČSN 80 8711.
Složení:
- vnější barva polyesterové příze je bílá
  - vnitřní vložka z pryže je černé barvy

Parametry
výrobce:	Pavliš a Hartmann
spojka:	52 mm
vnitřní průměr:	C
pracovní tlak:	1,6 MPa / 16 bar
zkušební tlak:	2,4 MPa / 24 bar
destrukční tlak:	4,9 MPa / 49 bar
použitelná pro teploty:	-30°C až +70°C
vhodné použití:	zásah
oplet:	Polyesterová příze
vložka:	Pryž – černá EPDM

## Hadice PH - ZÁSAH C 52 FIRE GOLD
Izolovaná požární hadice Fire Gold je určena především pro profesionální a dobrovolné hasičské sbory. Využití najde jak při zásahu, tak při hasičském sportu. Její použití je možné v teplotách od -30oC do + 70oC. Hadice je značena třemi barevnými proužky v pořadí modrý-červený-modrý. Díky své reflexně žluté barvě je hadice dobře viditelná i v nepřehledném terénu, nebo za zhoršené viditelnosti.
Konstrukce hadice je navržena tak, aby při dopravě vody docházelo k minimální tlakové ztrátě.
### Hadice je certifikována dle ČSN 80 8711.
Složení:
- vnější barva polyesterové příze je reflexně žlutá
- vnitřní vložka z hladké pryže EPDM je černé barvy

Parametry
výrobce:	Pavliš a Hartmann
spojka:	52 mm
vnitřní průměr:	C
pracovní tlak:	1,6 MPa / 16 bar
zkušební tlak:	2,4 MPa / 24 bar
destrukční tlak:	4,9 MPa / 49 bar
použitelná pro teploty:	-30°C až +70°C
vhodné použití:	zásah
oplet:	Polyesterová příze
vložka:	Pryž – černá EPDM

## Hadice PH - ZÁSAH B 75
Požární hadice PH - Zásah je izolovaná požární hadice určená především pro profesionální a dobrovolné hasičské sbory. Její použití je možné v teplotách od -30°C do
+70°C. Hadice je značena třemi barevnými proužky v pořadí modrý-červený-modrý.
### Hadice je certifikována dle ČSN 80 8711. Složení:
- vnější barva polyesterové příze je bílá
- vnitřní vložka z pryže je černé barvy
Parametry
výrobce:	Pavliš a Hartmann
spojka:	75 mm
vnitřní průměr:	B
pracovní tlak:	1,6 MPa / 16 bar
zkušební tlak:	2,4 MPa / 24 bar
destrukční tlak:	4,9 MPa / 49 bar
použitelná pro teploty:	-30°C až +70°C
vhodné použití:	zásah
oplet:	Polyesterová příze
vložka:	Pryž – černá EPDM

Robert Válal
Digitálně podepsal Robert Válal Datum: 2025.06.03
12:55:25 +02'00'
V Jihlavě 12.05.2025	Robert Válal
jednatel společnosti

# Rušar
Digitálně podepsal Ing. Vít Rušar Datum: 2025.06.09
13:24:40 +02'00'
Ing. Vít