MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87 697 01 Kyjov

Plucárna 3560/1 695 01 HODONÍN

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 13851

Váš dopis ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:

XXXXX

Hodonín dne: 1.7.2025

Věc: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov - IG a HG dozor na stavbě - zpětné zásypy

Na základě vaší objednávky Vám zasíláme geotechnické doporučení pro užití zeminy pro zpětné zásypy pod asfaltovými komunikacemi, zpevněnými plochami a výkopy inženýrských sítí v areálu rekreačního přístavu Petrov.

- Výkopy pro inženýrské sítě jsou provedeny přibližně do hloubky cca 1 m (místy i více, cca až 1,5 m) v místech původních asfaltových komunikací a zpevněných ploch. Výkopy byly zastiženy navážky a „rostlé“ zeminy charakteru zeminy (dle ČSN 73 6133) jílu se střední plasticitou, třídy/symbolu F6/CI (F6/CIY) o konzistenci  ve  svrchních  polohách  pevné,  hlouběji  tuhé,  u  navážek s proměnlivým obsahem antropogenního materiálu. Únosnost daných jílů je cca 100 - 120 kPa pro polohy tuhé konzistence a cca 200 kPa pro polohy pevné konzistence. Modul deformace těchto zastižených zemin je Edef = 4 MPa pro konzistenci tuhou a Edef = 7 MPa pro konzistenci pevnou.

- Za účelem dosažení požadované hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = min. 30 MPa pro zpevněné plochy určené k pochozím účelům a Edef2 = min. 45 MPa pro zpevněné plochy určené k pojezdovým účelům je nutné zastižené jemnozrnné zeminy nahradit štěrky, kamenivem nebo štěrkovitým materiálem (recyklát). Také z pohledu namrzavosti zemin je tato výměna žádoucí, neboť jílovité zeminy jsou zpravidla nebezpečně až vysoce namrzavé a podmínečně vhodné (nutné úpravy, viz ČSN 73 6133) pro užití do násypů nebo do aktivní zóny vozovky.

XXXXXXXX

- - - - - - - - - - - - - - -

XXXXXXX

| Tel.: |  | Bankovní spojení: | IČ: 49973746 |
| --- | --- | --- | --- |
| D.s.: | dnv5hbu | Číslo účtu: | DIČ: CZ49973746 |
| E-mail: |  | IBAN: |  |
| http: | //www.surgeo.cz | SWIFT: |  |