Průzkum poruch kamenné dlažby

České muzeum hudby
Karmelitská 2/4, Praha 1

118 00

Úvod

Umístění

Řešené dílo se nachází v přízemí objektu bývalého kostela sv. Máří Magdaleny na Malé Straně. Poruchy se nachází v oblasti předsálí (označení 1.03) a hlavního sálu (označení 1.30).

Materiálové složení dlažby

Řešená dlažba je provedena výhradně z metamorfované horniny (dále „mramoru"). V porušené oblast' zjištěna tloušťka materiálu 2cm, předpokládá se stejná po celé ploše. Nalepení provedeno pravděpodobně na základní typ flexibilního lepidla, vyspárováno světlou spárovací hmotou.

- rekonstruované části hlavního sálu se nachází 2 typy mramoru :

- Světlý mramor - Italský mramor, obchodní označení Carrara Bianco

- Tmavý mramor - Iránský mramor, obchodní označení Pietra Grey, dnes již ne tak častý, velmi čistý blok bez výrazné kresby

- historické části předsálí se nachází po početných opravách přibližně 8 druhů mramoru. Uvádíme zde pouze předpokládaný původní materiál, kterým jsou 2 typy mramorů původem z oblasti dnešní České republiky:

- Světlý mramor - Supíkovický mramor, dnes téměř nemožné sehnat bloky na výrobu desek

- Tmavý mramor - Slivenecký mramor, již se netěží

Hlavní záměry průzkumu

- Zdokumentovat jednotlivé poruchy dlažby a zakreslit je do půdorysu

- Definovat polohu a povahu sondy

- Na základě dat vytvořit slepý rozpočet pro ocenění provedení oprav

Kontinuální trhliny

Vzhledem k pravidelnosti trhlin, jejich povaze (trhliny jdou
přes jednotlivé desky, téměř neprochází spárami) a četností
můžeme určit jejich příčiny:

- Nesprávně zvolený spojovací materiál - je
pravděpodobné, že v době pokládky nebyly na trhu
dostupné spojovací materiály s odpovídající flexibilitou
spoje.

- Chybějící dilatační celky - v dlažbě nejsou vytvořené
dilatační celky dělící plochu.

Doporučení: Trhliny se tuto chvíli jeví jako estetické a jejich
odstranění by vyžadovalo odstranění a nahrazení
poškozených dlaždic, vytvoření dilatačních celků a
přespárování. Vzhledem k charakteru přírodního materiálu,
kdy je velmi náročné vybrat přesně stejný kámen se stejnou
barevností a kresbou doporučujeme trhliny plasticky doplnit
a dlažbu plošně přeleštit. Dále pak plochu sledovat a v
případě následných zásadních změn situaci řešit celkovým
přeložením.

Podélné trhliny / Pl, P2

Hlavní podélná trhlina vedoucí téměř v přesné ose hlavního sálu

P2

Vedlejší podélná trhlina

Příčné trhliny / P3, P4, P5

P3	P4	P5

Lokální poruchy / P6

Poklop - nevhodně použité lepidlo na cementovém základu. Desky nejsou soudržné s podkladem, v důsledku čehož mají poškozené hrany. Jedna z desek je prasklá přes celou svou šířku.

Doporučení: Opravit výměnou desek, nalepením na pružné lepidlo určené na spoj kámen - kov

Lokální poruchy / P7

Lokální porucha na okraji řešené plochy. Osamocená prasklina podél plochy vrstevnatosti materiálu. Důvodem je skrytá vada materiálu.

Doporučení: Vzhledem k umístění na okraji pouze plasticky doplnit a sledovat případný rozvoj praskliny.

Lokální poruchy / P8, P9, P10

Trhliny podél oken. Rozevřené trhliny, místy s příčným
zlomem. Pravděpodobně oblast ukončení podlahového
vytápění nebo promrzání z exteriéru.

Doporučení: Rozebrání dlažby ve 2 řadách (celkem
5,8m2). Vyčištění podloží až na soudržný materiál.
Vytvoření pružné dilatační spáry v dlažbě.

Následně dle požadavku investora a památkového
dohledu oprava prasklých dlaždic na dílně nebo
vyvzorkování náhradního materiálu.

Lokální poruchy / P8, P9, P10

Lokální poruchy / P11

Poklop - nevhodně použité lepidlo na cementovém základu.
Desky nejsou soudržné s podkladem, v důsledku čehož mají
oštípané hrany a jedna z desek je prasklá cca na poloviny.

Doporučení: Opravit výměnou desek, nalepením na pružné
lepidlo určené na spoj kámen - kov

Lokální poruchy / P12, P13

Lokální porušení vyštípnutím celistvého krystalu. Jedná se o skrytou vadu materiálu.

P13

Doporučení: Kamenická oprava zatmelením probarveným tmelem a přeleštění dlaždice.

P12

Lokální poruchy / P14

Součást navazující podélné trhliny PD1 ve světlém mramoru

Doporučení: Vzhledem k umístění přímo v hlavním vstupu vyjmutí,
vyčištění podkladu a nahrazení náhradními dlaždicemi ze skladu na
odpovídající flexibilní lepidlo.

Lokální poruchy / P15

Lokální prasklina v materiálu. Pravděpodobně vada materiálu, nelze přesně určit bez vyjmutí

Doporučení: Vzhledem k umístění
přímo v hlavním vstupu vyjmutí,
vyčištění podkladu a nahrazení
náhradními dlaždicemi ze skladu na
odpovídající flexibilní lepidlo.

Lokální poruchy / P16

Velmi nevhodně zvolená náhrada původních materiálů, nedodržení barevné skladby

Doporučení: Vzhledem k umístění v předsálí vyjmutí 4ks dlaždič a
nahrazení materiálem dle vyvzorkování.

Venkovní plocha

Venkovní plochy vytvořené ze stejného materiálu a formátu nevykazují žádné funkční ani estetické vady

Doporučení: Pouze základní očištění

Nákolníky

Nákolníky jsou tvořeny masivními tvarovanými kusy z přírodního pískovce. Kamenný materiál je jeví jako kompaktní a soudržný. Na povrchu jsou usazeny prachové depozity a ostatní nečistoty.

Doporučení: Hloubkové vyčištění povrchu prvku i generátorem páry, následné vysušení a zpevnění.

Interiérové ostění dveří

Interiérové ostění dveří je tvořeno pískovcovými masivními kusy a je ve velmi dobrém stavu.

Doporučení: Základní očištění a konsolidace

Interiérové žulové stupně

Interiérové žulové stupně umístěné v prostoru hlavní haly. Broušený povrch, splávky ve velmi dobrém stavu, počínající znečištění povrchu. Není nutné doplňovat materiál.

Doporučení: Hloubkové očištění a hydrofobizace

Přílohy

. Výkres se zakreslením poloh jednotlivých poruch

. Slepý rozpočet pro nacenění oprav

Závěr

Dlažba je celkově v dobrém stavu s poruchami pramenící z nedodržení některých zásah, které však pravděpodobně nebyly v době pokládky známy. Materiál je kvalitní, šířka spár dostatečná. Průzkum doporučuje opravit pouze zásadní poruchy, dlouhé trhliny napříč hlavním sálem doporučujeme pouze sledovat v čase.

Zpracoval: