SPECIFIKACE MATERIÁLŮ:

Samonivelační hmota:
· Pevnost v tlaku: min. 25 MPa .
· Pevnost v tahu za ohybu: min. 6 MPa (třída F6 nebo F7).
· Odolnost vůči židlím: Certifikovaná odolnost proti valivému zatížení kolečkovými židlemi.
· Vláknová výztuž: Obsah syntetických/polypropylenových (PP) vláken fungujících jako mikroarmatura proti vzniku trhlin.

Podlahová krytina: 
· zátěžové heterogenní PVC, matné.
· Třída zátěže: Splňuje třídu min. 34 / 43 – velmi vysoká zátěž. 
· Tloušťka: Celková tloušťka je min. 2 mm a nášlapná PUR vrstva min. 0,7 mm - extrémní odolnost vůči prošlapání.
· Reakce na oheň: klasifikace Bfl-s1 - těžko vznětlivá a při hoření vyvíjí jen velmi málo kouře. 
· Protiskluznost: Splňuje třídu min. R10
· Povrchová úprava: Obsahuje PUR ochranný lak s úpravou proti nežádoucímu působení mikroorganismů
(např. Novoflor Extra nebo jiná krytina splňující stejné nebo lepší technické parametry)

Soklová lišta:
Lepená obvodová lišta z měkčeného PVC, výška min. 50 mm, lepená kontaktním lepidlem určeným pro PVC podlahoviny.
(např. soklový profil WL 50 Döllken nebo jiný profil splňující stejné nebo lepší technické parametry)

Lepidla:
Pro realizaci budou použita moderní nízkoemisní lepidla pro plošné lepení PVC 
a bezrozpouštědlová kontaktní lepidla pro lepení soklových lišt, která jsou certifikovaná pro vnitřní prostory školských zařízení.


Omítka:
Materiál pro opravu vnitřních omítek na chodbách a ve třídách musí být na vápenocementové bázi s vysokou mechanickou odolností proti nárazu a oděru a s vysokou paropropustností, určený pro prostory s vysokou frekvencí pohybu osob

Nátěr:
· ředitelný, pachově neutrální, ekologický, matný či polomatný nátěr. 
· Povrch musí vykazovat nejvyšší možnou mechanickou odolnost (otěruvzdornost za mokra třídy 1). 
· prodyšný - třída V1 (Vysoká paropropustnost): Sd < 0,14 m
· nátěr nesmí do interiéru uvolňovat žádné toxické látky ani těkavé organické sloučeniny .
· nesmí vytvářet nežádoucí světelné odlesky.

Jednotlivé materiály a stavební chemie na sebe musí technologicky správně navazovat 
a musí být vzájemně plně kompatibilní, aby nedocházelo k degradaci vlastností finálního díla.
Případné použití obchodních názvů je pouze příkladné, sloužící k vymezení minimálních technických a užitných vlastností výrobků. Připouští se i použití jiných než uvedených výrobků, pokud tyto budou mít stejné či lepší technické a užitné vlastnosti.  
Veškeré práce a materiály budou splňovat příslušné technické normy a platné hygienické vyhlášky pro školská zařízení. Materiály budou mít příslušnou certifikaci pro prostory školských zařízení.
