SPECIFIKACE MATERIÁLŮ:

Samonivelační hmota:

- Pevnost v tlaku: min. 25 MPa .

- Pevnost v tahu za ohybu: min. 6 MPa (třída F6 nebo F7).

- Odolnost vůči židlím: Certifikovaná odolnost proti valivému zatížení kolečkovými židlemi.

- Vláknová výztuž: Obsah syntetických/polypropylenových (PP) vláken fungujících jako mikroarmatura proti vzniku trhlin.

Podlahová krytina:

- zátěžové heterogenní PVC, matné.

- Třída zátěže: Splňuje třídu min. 34 / 43 – velmi vysoká zátěž.

- Tloušťka: Celková tloušťka je min. 2 mm a nášlapná PUR vrstva min. 0,7 mm - extrémní odolnost vůči prošlapání.

- Reakce na oheň: klasifikace Bfl-s1 - těžko vznětlivá a při hoření vyvíjí jen velmi málo kouře.

- Protiskluznost: Splňuje třídu min. R10

- Povrchová úprava: Obsahuje PUR ochranný lak s úpravou proti nežádoucímu působení mikroorganismů

(např. Novoflor Extra nebo jiná krytina splňující stejné nebo lepší technické parametry)

Soklová lišta:

Lepená obvodová lišta z měkčeného PVC, výška min. 50 mm, lepená kontaktním lepidlem určeným pro PVC podlahoviny.

(např. soklový profil WL 50 Döllken nebo jiný profil splňující stejné nebo lepší technické parametry)

Lepidla:

Pro realizaci budou použita moderní nízkoemisní lepidla pro plošné lepení PVC 
a bezrozpouštědlová kontaktní lepidla pro lepení soklových lišt, která jsou certifikovaná pro vnitřní prostory školských zařízení.

Omítka:

Materiál pro opravu vnitřních omítek na chodbách a ve třídách musí být na vápenocementové bázi s vysokou mechanickou odolností proti nárazu a oděru a s vysokou paropropustností, určený pro prostory s vysokou frekvencí pohybu osob

Nátěr:

- ředitelný, pachově neutrální, ekologický, matný či polomatný nátěr.

- Povrch musí vykazovat nejvyšší možnou mechanickou odolnost (otěruvzdornost za mokra třídy 1).

- prodyšný - třída V1 (Vysoká paropropustnost): Sd < 0,14 m

- nátěr nesmí do interiéru uvolňovat žádné toxické látky ani těkavé organické sloučeniny .

- nesmí vytvářet nežádoucí světelné odlesky.

Jednotlivé materiály a stavební chemie na sebe musí technologicky správně navazovat 
a musí být vzájemně plně kompatibilní, aby nedocházelo k degradaci vlastností finálního díla.

Případné použití obchodních názvů je pouze příkladné, sloužící k vymezení minimálních technických a užitných vlastností výrobků. Připouští se i použití jiných než uvedených výrobků, pokud tyto budou mít stejné či lepší technické a užitné vlastnosti.

Veškeré práce a materiály budou splňovat příslušné technické normy a platné hygienické vyhlášky pro školská zařízení. Materiály budou mít příslušnou certifikaci pro prostory školských zařízení.