Příloha č. 2

	Standardy – malby a nátěry


MALÍŘSKÉ PRÁCE
1. Výpočet plochy pro malířské práce
Množství maleb se určuje v m2 součtem ploch konstrukcí (např. stěn, stropů, sloupů, podhledů ramen a podest, avšak vyjma nemalovaných podlah) vypočtených z jejich rozměrů. Protože všechny místnosti mají dveře a většina nějaké okno, jsou podle toho pro zjednodušení koncipovány i jednotkové ceny a způsob výpočtu plochy.
Vychází se z největších jmenovitých rozměrů místnosti (vč. větších výklenků) a přičítají se průvlaky, sloupy apod.
a) plocha otvorových prvků a nemalovaných ploch (např. obklady, nátěry, linkustrace) se odečítá pouze v případě, že mají jednotlivě větší plochu než 4m2 a odečítá se plocha přesahující tyto 4m2;
b) plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají;
c) plochy podhledů schodišťových ramen nebo šikmých stropů se určují ve sklonu.
2. Kvalita prací
a) malířské práce musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy;
b) malířský nátěr musí splňovat veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti malovaných prostor a trvale garantovat velmi dobrou otěruvzdornost, kryvost a paropropustnost.
3. Stanovení rozsahu prací

JEDNOTLIVÉ POSTUPY PRACÍ SE STANOVÍ V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍ KVALITĚ A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB A POVRCHŮ.

4. Aplikační postup
a) Příprava podkladu
Staré omítky s několikanásobnou vrstvou maleb
· Silnější vrstvy starých nátěrů vykazující bobtnání, popraskání, loupání atd.

· oškrábání malby – mechanické odstranění,
· vysádrování větších nerovností, prasklin.
· Provedení lokálního vyrovnání podkladu
· sádrovou stěrkou,
· disperzní stěrkou.
· Celoplošného vyrovnání, vyhlazení podkladové vrstvy
· sádrovou stěrkou,
· dispersní stěrkou.
· Odstranění plísní

· kombinace chemického a mechanického způsobu (podle rozsahu).
· Rozmývání podkladu po škrábání
· k rozpuštění zbytků malířských hmot, plošné sjednocení.
· Tmelení

· v místech styku různých druhů materiálů (sádrokarton, okenní rám – štuk).
· Bandážování 
· v místech deformace většího rozsahu (větší trhliny).
· Izolování

· k zakrytí a zabránění prostupování skvrn způsobených např. sazemi, rzi, dřívějším vytopením atd.
· Broušení

· přebroušení opravovaných lokálních míst.
· Oprášení

· stěny zbavíme prachu otřením.
· Olepování vnitřních ploch

· plochy, které nemají být opatřeny malbou.
· Zakrytí nemalovaných ploch

· nábytku, podlah, obkladů atd.

Nové omítky, malby bez potřeby odstranění starého nátěru
· Provedení lokálního vyspravení podkladu (drobné trhliny, otvory po hřebících, skobách

· sádrováním,
· disperzní tmel.
· Celoplošného vyrovnání, vyhlazení podkladové vrstvy

· sádrovou stěrkou,
· dispersní stěrkou.
· Odstranění plísní

· kombinace chemického a mechanického způsobu (podle rozsahu).
· Tmelení

· v místech styku různých druhů materiálů (sádrokarton, okenní rám – štuk).
· Bandážování

· v místech deformace většího rozsahu (větší trhliny).
· Izolování

· k zakrytí a zabránění prostupování skvrn způsobených např. sazemi, rzi, dřívějším vytopením atd.

· Broušení

· odstranění veškerých nepřilnavých povrchových zrn ze štukové omítky.
· Oprášení, omytí

· stěny zbavíme prachu otřením, ometením, případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem.
· Olepování vnitřních ploch

· plochy, které nemají být opatřeny malbou.
· Zakrytí nemalovaných ploch
· nábytku, podlah, obkladů atd.

b) Malba, specifikace barvy
Malbami vnitřních povrchů z malířských směsí se rozumí provedení nátěrů vnitřních prostorů barvami jako např. Teluria, JUB, Jupol, Eternal, Paulín, Fixacil, HET, Ekonomik, Primalex apod.

· Penetrace

· základní nátěr, který zpevní podkladové vrstvy, sjednotí nasákavost podkladu, vytvoří přechodový můstek mezi podkladem a následnou vrstvu.
· Malby z malířských směsí otěruvzdorných

· dvojnásobný bílý nátěr na interiérové omítky, propustný pro vodní páry,
· za sucha dobře otěruvzdorný,
· bělost (% BaSO4) minimálně 75%,
· při obnovení maleb je nutné použít stejný druh materiálu v závislosti na druhu využívání místností (kancelář, chodby sklady, sklepní prostory – suché, vlhké atd.), aby nový nátěr dobře přilnul ke stávajícímu, nedocházelo k bobtnání, praskání, plísním, odlupování atd.

· Čištění vnitřních ploch

· hrubý úklid po malbách,
· odstranění zbytků maleb mokrou cestou.
