Příloha č. 1 b) Rámcové dohody o dodávkách stejnokrojů – košile, halenky a doplňky

**Pánská košile krátký rukáv, dámská halenka krátký rukáv**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní materiál: CO/PES min. 70%CO**  **Barva:** bílá se žlutým a modrým proužkem | | | |
| **VLASTNOST** | **PARAMETRY** | **MĚŘÍCÍ JEDNOTKA** | **ZKUŠEBNÍ METODA** |
| **Vazba** | plátnová |  |  |
| **Plošná hmotnost** | 115(+-5%) | g.m-2 | ČSN EN 12127 |
| **Pevnost v tahu**  **(osnova / útek)** | 260 / 200 | N | ČSN EN ISO 13934-1 |
| **Mačkavost – úhel zotavení** | 120 | ° min. | ČSN EN 22 313 |
| **Odolnost proti žmolkování** | 4 | stupeň | ČSN 80 0838 |
| **Změna rozměrů v praní**  **osnova/útek** | -3/-3 | % | ČSN EN ISO 6330  ČSN EN ISO 5077 |
| **Stálobarevnost** |  |  |  |
| * v otěru za sucha | 4 | stupeň | ČSN EN ISO 105-X12 |
| * v otěru za sucha | 4 | stupeň | ČSN EN ISO 105-X12 |
| * v potu kyselý/ alkalický | 3-4 / 3-4 | stupeň | ČSN EN ISO 105 – E04 |
| * v mech. praní 60°C | 4 / 4 | stupeň | ČSN EN ISO 105 – C06 |
| **Obsah volného formaldehydu** | max. 30 | mg/kg | ČSN EN ISO 14184-1 |
| **Hodnota pH volného výluhu** | 4,5-7,5 |  | ČSN EN ISO 3071 |

**Kravata**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní materiál: 100%PES**  **Barva: žlutá - Pantone - 14-0852TPX Freesia,**  Logo: modrá Pantone -**19-4023TPX Blue Nights** | | | |
| **VLASTNOST** | **PARAMETRY** | **MĚŘÍCÍ JEDNOTKA** | **ZKUŠEBNÍ METODA** |
| **Vazba** | LISTOVÁ |  |  |
| **Plošná hmotnost** | 135+/-5% | g.m-2 | ČSN EN 12127 |
| **Změna rozměrů při praní 40°C (osnova i útek) max.** | +/- 3 | % | ČSN EN 25077  ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 3759 |
| **Stálobarevnost**   * **při žehlení** * **při praní na 40°C** * **na světle** * **v suchém otěru** * **v mokrém otěru** * **v chem. čištění** * **v potu** | 4  3-4  4  4  4  4  4 | stupeň | ČSN EN ISO 105-X11  ČSN EN ISO 105-c06  ČSN EN ISO 105-B02  ČSN EN ISO 105-X12  ČSN EN ISO 105-X12  ČSN EN ISO 105-D01  ČSN EN ISO 105-E04 |
| **Obsah volného formaldehydu** | max. 30 | mg/kg | ČSN EN ISO 14184-1 |
| **Hodnota pH volného výluhu** | 4,5-7,5 |  | ČSN EN ISO 3071 |

**Šálka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní materiál: 100%PES**  **Barva: žlutá - Pantone -14-0852TPX Freesia,**  **Logo: modrá - Pantone 19-4023TPX Blue Nights** | | | |
| **VLASTNOST** | **PARAMETRY** | **MĚŘÍCÍ JEDNOTKA** | **ZKUŠEBNÍ METODA** |
| **Vazba** | plátnová |  |  |
| **Plošná hmotnost** | 65+/-5% | g.m-2 | ČSN EN 12127 |
| **Změna rozměrů při praní 40°C (osnova i útek) max.** | +/- 2 | % | ČSN EN 25077  ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 3759 |
| **Stálobarevnost**   * **při žehlení** * **při praní na 40°C** * **na světle** * **v suchém otěru** * **v mokrém otěru** * **v chem. čištění** * **v potu** | 4  3-4  4  4  4  4  4 | stupeň | ČSN EN ISO 105-X11  ČSN EN ISO 105-c06  ČSN EN ISO 105-B02  ČSN EN ISO 105-X12  ČSN EN ISO 105-X12  ČSN EN ISO 105-D01  ČSN EN ISO 105-E04 |
| **Obsah volného formaldehydu** | max. 30 | mg/kg | ČSN EN ISO 14184-1 |
| **Hodnota pH volného výluhu** | 4,5-7,5 |  | ČSN EN ISO 3071 |