Příloha č. 1 b) Rámcové dohody o dodávkách stejnokrojů – košile, halenky a doplňky

**Pánská košile krátký rukáv, dámská halenka krátký rukáv**

|  |
| --- |
| **Základní materiál: CO/PES min. 70%CO****Barva:** bílá se žlutým a modrým proužkem  |
| **VLASTNOST**  | **PARAMETRY**  | **MĚŘÍCÍ JEDNOTKA** | **ZKUŠEBNÍ METODA**  |
| **Vazba**  | plátnová |  |  |
| **Plošná hmotnost** | 115(+-5%) | g.m-2 | ČSN EN 12127 |
| **Pevnost v tahu** **(osnova / útek)** | 260 / 200  | N | ČSN EN ISO 13934-1 |
| **Mačkavost – úhel zotavení**  | 120 | ° min. | ČSN EN 22 313 |
| **Odolnost proti žmolkování**  | 4 | stupeň | ČSN 80 0838 |
| **Změna rozměrů v praní****osnova/útek**  | -3/-3 | % | ČSN EN ISO 6330ČSN EN ISO 5077 |
| **Stálobarevnost**  |  |  |  |
| * v otěru za sucha
 | 4 | stupeň | ČSN EN ISO 105-X12 |
| * v otěru za sucha
 | 4 | stupeň | ČSN EN ISO 105-X12 |
| * v potu kyselý/ alkalický
 | 3-4 / 3-4 | stupeň | ČSN EN ISO 105 – E04 |
| * v mech. praní 60°C
 | 4 / 4 | stupeň | ČSN EN ISO 105 – C06 |
| **Obsah volného formaldehydu**  | max. 30 | mg/kg | ČSN EN ISO 14184-1 |
| **Hodnota pH volného výluhu** | 4,5-7,5 |  | ČSN EN ISO 3071 |

**Kravata**

|  |
| --- |
| **Základní materiál: 100%PES** **Barva: žlutá - Pantone - 14-0852TPX Freesia,** Logo: modrá Pantone -**19-4023TPX Blue Nights** |
| **VLASTNOST**  | **PARAMETRY**  | **MĚŘÍCÍ JEDNOTKA** | **ZKUŠEBNÍ METODA**  |
| **Vazba**  | LISTOVÁ |  |  |
| **Plošná hmotnost** | 135+/-5% | g.m-2 | ČSN EN 12127 |
| **Změna rozměrů při praní 40°C (osnova i útek) max.** | +/- 3 | % | ČSN EN 25077 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 3759 |
| **Stálobarevnost** * **při žehlení**
* **při praní na 40°C**
* **na světle**
* **v suchém otěru**
* **v mokrém otěru**
* **v chem. čištění**
* **v potu**
 | 43-444444 | stupeň | ČSN EN ISO 105-X11ČSN EN ISO 105-c06ČSN EN ISO 105-B02ČSN EN ISO 105-X12ČSN EN ISO 105-X12ČSN EN ISO 105-D01ČSN EN ISO 105-E04 |
| **Obsah volného formaldehydu**  | max. 30 | mg/kg | ČSN EN ISO 14184-1 |
| **Hodnota pH volného výluhu** | 4,5-7,5 |  | ČSN EN ISO 3071 |

**Šálka**

|  |
| --- |
| **Základní materiál: 100%PES****Barva: žlutá - Pantone -14-0852TPX Freesia,** **Logo: modrá - Pantone 19-4023TPX Blue Nights** |
| **VLASTNOST**  | **PARAMETRY**  | **MĚŘÍCÍ JEDNOTKA** | **ZKUŠEBNÍ METODA**  |
| **Vazba**  | plátnová |  |  |
| **Plošná hmotnost** | 65+/-5% | g.m-2 | ČSN EN 12127 |
| **Změna rozměrů při praní 40°C (osnova i útek) max.** | +/- 2 | % | ČSN EN 25077 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 3759 |
| **Stálobarevnost** * **při žehlení**
* **při praní na 40°C**
* **na světle**
* **v suchém otěru**
* **v mokrém otěru**
* **v chem. čištění**
* **v potu**
 | 43-444444 | stupeň | ČSN EN ISO 105-X11ČSN EN ISO 105-c06ČSN EN ISO 105-B02ČSN EN ISO 105-X12ČSN EN ISO 105-X12ČSN EN ISO 105-D01ČSN EN ISO 105-E04 |
| **Obsah volného formaldehydu**  | max. 30 | mg/kg | ČSN EN ISO 14184-1 |
| **Hodnota pH volného výluhu** | 4,5-7,5 |  | ČSN EN ISO 3071 |