**Svetr**

|  |
| --- |
| **Základní materiál: 60%WV merino – superwash/ 40% akrylonitril****Barva: modrá - Pantone 19-4023TPX Blue Nights,** **žlutá - Pantone -14-0852TPX Freesia** |
| **VLASTNOST**  | **PARAMETRY**  | **MĚŘÍCÍ JEDNOTKA** | **ZKUŠEBNÍ METODA**  |
| **Vazba**  | jednolícní úplet |  |  |
| **Jemnost příze**  | 36x2  | tex |  |
| **Hustota orientačně**  | 75/90 | sloupků/řádků |  |
| **Změna rozměrů při praní 40°C (osnova i útek) max.** | +/- 3 | % | ČSN EN 25077 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 3759 |
| **Stálobarevnost** * **ve vodě**
* **při praní na 30°C**
* **na světle**
* **v suchém otěru**
* **v mokrém otěru**
* **v chem. čištění**
 | 3-43-43-4443-4 | stupeň | ČSN EN ISO 105-E01ČSN EN ISO 105-C06ČSN EN ISO 105-B02ČSN EN ISO 105-X12ČSN EN ISO 105-X12ČSN EN ISO 105-D01 |
| **Obsah volného formaldehydu**  | max.30 | mg/kg | ČSN EN ISO 14184-1 |
| **Hodnota pH volného výluhu** | 4,5-7,5 |  | ČSN EN ISO 3071 |