**Svetr**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní materiál: 60%WV merino – superwash/ 40% akrylonitril**  **Barva: modrá - Pantone 19-4023TPX Blue Nights,**  **žlutá - Pantone -14-0852TPX Freesia** | | | |
| **VLASTNOST** | **PARAMETRY** | **MĚŘÍCÍ JEDNOTKA** | **ZKUŠEBNÍ METODA** |
| **Vazba** | jednolícní úplet |  |  |
| **Jemnost příze** | 36x2 | tex |  |
| **Hustota orientačně** | 75/90 | sloupků/řádků |  |
| **Změna rozměrů při praní 40°C (osnova i útek) max.** | +/- 3 | % | ČSN EN 25077  ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 3759 |
| **Stálobarevnost**   * **ve vodě** * **při praní na 30°C** * **na světle** * **v suchém otěru** * **v mokrém otěru** * **v chem. čištění** | 3-4  3-4  3-4  4  4  3-4 | stupeň | ČSN EN ISO 105-E01  ČSN EN ISO 105-C06  ČSN EN ISO 105-B02  ČSN EN ISO 105-X12  ČSN EN ISO 105-X12  ČSN EN ISO 105-D01 |
| **Obsah volného formaldehydu** | max.30 | mg/kg | ČSN EN ISO 14184-1 |
| **Hodnota pH volného výluhu** | 4,5-7,5 |  | ČSN EN ISO 3071 |