Technická specifikace zboží - popis jednotlivých součástí pracovního stejnokroje

# a) košile krátký rukáv, světle modrá společenská, 80% bavlna

Košile s krátkými rukávy z tkaniny s vysokým podílem přírodních vláken. Úprava pro snadné žehlení. V barvě světle modré z materiálu fil a fil. Přední a zadní díl hladký. Sedlo dvojité bez sámků. Na levém předním dílu nakládaná náprsní kapsa se skosenými spodními rohy a zapínáním na knoflík a knoflíkovou dírku uprostřed lišty kapsy. Krátké rukávy jednodílné s hladkou záložkou. Spodní okraj košile odšitý do obloučku, se záložkou. Na levém rukávu našitý znak DP

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikosti | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |

# MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrchový materiál  cvc | 80% bavlna / 20% polyester | barva světle modrá fil a fil — dle referenčního vzorku |
| Plošná hmotnost | 110 -115 alm | SN EN 12127 |
| Vazba | Plátno |  |
| Dostava na 1 cm | 42 / 30 | EN 1049-2 |
| Stálobarevnost v potu | 5 | EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost v oraní | 4-5 | EN ISO 105-C03 |
| Stálobarevnost v otěru | 5 | SN EN ISO 105 |
| Stálobarevnost při žehlení | 4-5 |  |



1 / 24

## dlouhý světle modrá společenská, 80% bavlna


Košile s dlouhými rukávy z tkaniny s vysokým podílem přírodních vláken. V barvě světle modré z materiálu fil a fil. Úprava pro snadné žehlení. Přední a zadní díl hladký. Sedlo dvojité bez sámků. Na levém předním dílu nakládaná náprsní kapsa se skosenými spodními rohy a zapínáním na knoflík a knoflíkovou dírku uprostřed lišty kapsy. Dlouhé rukávy jednodílné s rukávovým lištovým rozparkem a manžetou se zkosenými rohy. Spodní okraj košile odšitý do obloučku, se záložkou. Na levém rukávu našitý znak DP

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikosti | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |

# MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrchový materiál cvc | 80% bavlna / 20% polyester | barva světle modrá fil a fil — dle referenčního vzorku |
| Plošná hmotnost | 110 -115 | SN EN 12127 |
| Vazba | Plátno |  |
| Dostava na 1 cm | 42 / 30 | EN 1049-2 |
| Stálobarevnost v potu | 5 | EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost v oraní | 4-5 | EN ISO 105-C03 |
| Stálobarevnost v otěru | 5 | SN EN ISO 105 |
| Stálobarevnost při žehlení | 4— 5 |  |



2 / 24

## c) krátký pilotka, světle modrá, tkanina 186 CVC

Košile světle modrá s krátkými rukávy z košiloviny 186 CVC se zvýšeným podílem přírodních vláken. Přední a zadní díl členěný sedlem. Ve středu předního dílu vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládané šestihranné náprsní kapsy, uprostřed odšitý sámek. Kapsy kryté patkami se zapínáním na knoflík. Do průramkú vloženy tvarované nárameníky, upevněné k ramennímu švu knoflíkem. Krátké rukávy dvojdílné se záložkou. Límec dvojdílný, vnitřní strana stojáčku tmavomodrá. Na levém rukávu našitý znak DP



## VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠIL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikosti | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Výšk.sk |  |  |  |  |  | 2 | ro výšku postavy 176 cm) | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | ro ř šku ostavy 182 cm) | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 (pro výšku postavy 188 cm) | | | | | | |  |  |  |  |  |

3 /24

### dlouhý pilotka, světle modrá, tkanina 186 CVC

Košile světle modrá s dlouhými rukávy z košiloviny 186 CVC se zvýšeným podílem přírodních vláken. Přední a zadní díl členěný sedlem. Ve středu předního dílu vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládané šestihranné náprsní kapsy, uprostřed odšitý sámek. Kapsy kryté patkami se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy tvarované nárameníky, upevněné k ramennímu švu knoflíkem. Dlouhé rukávy dvojdílné, ukončené manžetou se skosenými rohy. Límec dvojdílný, vnitřní strana stojáčku tmavomodrá. Na levém rukávu našitý znak DP



## VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠIL


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikosti | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Výšk.sk. |  |  |  |  |  | 2 (pro v 'šku ostav 176 cm | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 ro v r šku postav 182 cm | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | ro v 'šku ostav 188 cm | | | | | |  |  |  |  |  |

4 / 24

### e) vesta „V” podkládaná s aplikací modrá 50150

Vesta „V” modrá. Zhotovená ve vazbě polokulaté. Přední a zadní díl v dolní části patent s rozdělením jehel 2:2 a vloženým elastanem v záchytu, dále základní vazba - podkládaná. Průkrčník a průramky ukončeny všitým zdvojeným patentem 2:2, odšitým do špičky v průkrčníku.

Ramenní partie zpevněny látkovými aplikacemi s nárameníky zapínanými na velcro. Na levé náprsní oblasti předního dílu umístěna nakládaná kapsa. Kapsa je krytá patkou se zapínáním na velcro s odšitím otvoru pro propisku. Nad patkou na podkladu vyšité nebo našité logo DP.



MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní příze | 50% akryl / 50% vlna | Tmavě modrá barva dle vzorku Pantone  19-4019 TP |
| Jemnost | 32 tex x 2 |  |
| Odolnost vůči žmolkování | 4 | EN ISO 12945 |
| Stálobarevnost v praní | 4 | EN ISO 105 |
| Změna rozměrů DO oraní a sušení | 5% |  |
| Látkové aplikace a kapsa | 65% polyester / 35% bavlna | Modrá barva dle vzorku Pantone 19-3919 TP |
| Plošná hmotnost | Min. 200 g/m | Dle vzorku |
| Vazba | Kepr 2/1 |  |

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VELIKOSTI | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |

5 24

### svetr „V” podkládaný s aplikací modrý 50150

Svetr tmavě modrý do véčka. Zhotovený ve vazbě polokulaté.

Přední, zadní díl a rukávy v dolní části patent s rozdělením jehel 2:2 a vloženým elastanem v záchytu, dále základní vazba. Průkrčník ukončen všitým zdvojeným patentem 2:2. Ramenní partie zpevněny látkovými aplikacemi s nárameníkmi. Na levé náprsní oblasti předního dílu umístěna nakládaná kapsa. Kapsa krytá patkou se zapínáním na velcro. Nad patkou je našito poutko na odznak. Po obou stranách rukávového švu naštepovány látkové aplikace. Nad patkou na podkladu vyšité nebo našité logo DP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní příze | akryl / vlna | Tm. modrá barva |
| Jemnost | 32 tex x 2 |  |
| Odolnost vůči žmolkování | 4 | CSN EN ISO 12945-2 |
| Stálobarevnost v praní | 4 | SN EN ISO 105-C06 |
| Změna rozměrů oo oraní a sušení | 5% | CSN EN ISO 5077 |
| Látkové aplikace a kapsa | 65% polyester / 35% bavlna | Tm. modrá barva |
| Plošná hmotnost | 180 - 200 alm | CSN EN 12127 |
| Vazba | Kepr 2 / 1 | CSN 80 0020 |




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikosti | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |

6/24

### g) kalhoty P společenské TM

Pánské modré kalhoty klasického střihu s jedním sámkem na každé straně předního dílu. Boční kapsy klínové, zadní kapsa jednovýpustková se zapínáním na knoflík. Rozparek se zapínáním na zdrhovadlo. V sedovém švu připevněný plastrón. Regulace obvodu pasového límce autosponou. Pasový límec podšitý protiskluznou pasnicí se zapínáním na hák a knoflík s vypracováním 8 poutek pro opasek. Dolní okraj podehnutý, zachycený skrytým stehem s chránítkem. Kalhoty zažehleny do puků a přední díly podšité do výšky kolen polyesterovou podšívkou.



# MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FITECOM  Vrchový materiál | polyester/ | vlna | Modrá barva-navy |
| Plošná hmotnost | 350g/bm |  | SN EN 12127 |
| Vazba | Kepr 3 / 1 |  |  |
| Max. změna rozměrů v % Osnova / útek |  |  | SN EN ISO 5077 |
| Stálobarevnost na světle | 5 |  | CSN EN ISO 105-B02 |
| Stálobarevnost v potu | 4 |  | CSN EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost v raní | 4 |  | SN EN ISO 105-C06 |
| Stálobarevnost v chemickém čištění | 4 |  | CSN EN ISO 105-DOI |
| Stálobarevnost v otěru | 4 |  | CSN EN ISO 105-X12 |
| Oděr Martindale | > 20 000 otáček |  | CSN EN ISO 12947-2 |
| Rozměrové změnv oo žehlení |  |  | CSN 800823 |
| Rozměrové změnv oo chem.čišt |  |  | SN EN ISO 5077 |
| Rozměrové změn po praní |  |  | CSN EN ISO 5077 |
| Odolnost vůči žmolkování |  |  | CSN EN ISO 12947-2 |
| Podšívka | 100 % polyester |  | erná barva |
| Plošná hmotnost | 55 -70 alm |  | CSN EN 12127 |

7/24

## kalhoty DP pánské krátké TM

Kalhoty zhotoveny z materiálu s přídavkem přírodních vláken.

Kalhoty pánské krátké - kapsáče letní, na PD I složený záhyb a ZD po I záševku. Délkou cca 5 cm nad kolenem. Na pravém zadním díle kapsa s anglickou lištou a obdélnikovou patkou se zkoseně odšitými rohy se zapínáním na 2 stuhové uzávěry ve tvaru čtverce na obou stranách patky. Boční kapsy klínové. Pasový límec z vlastního materiálu, z rubu drsnící pasová stuha, nad klínovými kapsami autospony, umožňující zvětšovat nebo zmenšovat obvod pasového límce, s prodloužením a s 8 poutky. Rozparek se zapínáním na zdrhovadlo, pasový límec na knoflík a hák. Kalhoty s puky. Dolní okraj obnitkovaný, se záložkou 3 cm a proštepovaný 2 cm od dolního okraje. Na bocích kalhot na obou stranách poloměchové nakládané kapsy s obdélnikovou patkou se zkoseně odšitými rohy se zapínáním na 2 stuhové uzávěry ve tvaru čtverce na obou stranách patky. Na poloměchových bočních kapsách našitá menší nakládaná kapsa obdélnikového tvaru.



Stahuji..


# MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRIO |  |  |  | Uprava SOFTEX sráženo |
| Materiálové složení |  | PES/ | ba | Barva: modrá  Pantone 532 C  999 193 - Seba |
| Plošná hmotnost |  | 190 /m |  | CSN EN 12127 |
| Síře tkanin |  | min. 150 cm |  | CSN EN 1773 |
| Dostava na 1 cm osnova/útek |  | 50 / 25 |  | CSN EN 1049 |
| Vazba |  | Ke r 2/1 |  | SN 80 0020 |
| Pevnost v tahu osnova/útek |  | 900/450N |  | SN EN 13934-1 |
| Max. rozměrová změna |  |  |  | SN EN 25077 |
| Stálobarevnost na světle |  | 4-5 |  | CSN EN 105 B02 |
| Stálobarevnost v Otu |  | 4/3-4 |  | EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost v raní |  | 4/3-4 |  | CSN EN 105 C06 |
| Stálobarevnost v chem. čištění |  | 4 |  | SN EN 105 DOI |
| Stálobarevnost v otěru |  | 4 |  | EN ISO 105 |
| Obsah volného formaldeh du |  | 7,8m /k |  | CSN EN 14184-1 |
| Hodnota H vodného v 'luhu |  | 6,48 |  | CSN EN 1413 |
| Stálobarevnost proti vodním ka kám |  | 4 |  | CSN EN ISO 105E07 |

8 /24

## i) kalhoty pánské pracovní TM letní s autosponou

Pánské modré pracovní kalhoty klasického střihu s jedním sámkem na každé straně předního dílu, částečně zapošitým. Boční kapsy klínové, zadní kapsa dvouvýpustková se zapínáním na knoflík. Rozparek se zapínáním na zdrhovadlo. V sedovém švu připevněný plastrón. Obvod pasového límce s regulací autosponou. Pasový límec podšitý protiskluznou pasnicí a zapínáním na knoflík s vypracováním 6 poutek pro opasek. Dolní okraj podehnutý a prošitý vázaným stehem v šířce cca 2,5 cm. Kalhoty zažehleny do puků.



# MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SIRIO (E) |  | Uprava - vysrážení |
| Materiálové složení | bavlny /30% polyester/ 8% elastan | Barva: modrá Pantone 532 C  - viz vzorek |
| Plošná hmotnost | 215a/m | SN EN 12127 |
| Síře tkanin | min. 150 cm | SN EN 1773 |
| Dostava na 1 cm ( osnova/útek) | 47 / 25 | SN EN 1049 |
| Vazba | Kepr 2/1 | CSN 80 0020 |
| Pevnost v tahu ( osnova/útek) | 1200/350N | CSN EN 13934-1 |
| Max. rozměrová změna | -2 / -2,6 0/0 | CSN EN 25077 |
| Stálobarevnost na světle | min. 4 | CSN EN 105 B02 |
| Stálobarevnost v potu | min. 4/3-4 | EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost v praní | min. 4/3-4 | SN EN 105 C06 |
| Stálobarevnost v chem. čištění | min. 4/4 | SN EN 105 DOI |
| Stálobarevnost v otěru | min. 3-4 | EN ISO 105 X12 |
| Obsah volného formaldehydu | 4,5-7,5 mg/kg | CSN EN 14184-1 |
| Hodnota OH vodného výluhu | Ma.x 8 ma/ka | CSN EN 1413 |

9 / 24

## kravata vázací pruhovaná DP MB

Kravata zhotovená z pruhované červeno-černé kravatové tkaniny s šikmým střižením

## Rozměr kravaty v nejširším místě: 9,5 cm Délka kravaty: 143 cm



MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kravatová tkanina 45315 Desén 33073/4 | 100% polyester | Tmavomodro-červeno bílé pruhy |
| Plošná hmotnost | 115 g/m | CSN EN 12127 |
| Dostava na 10 cm | 960 / 495 | SN EN 1049 |
| Vazba | akárová |  |
| Stálobarevnost v praní | 4—5 | EN ISO 105 |
| Změna rozměrů po praní a sušení |  |  |
| Stálobarevnost v oraní | 4/5 | EN ISO 105 |
| Stálobarevnost při chemickém čištění | 4 | ISO 105 DOI |
| Stálobarevnost na světle | 5 | ISO 105 B02 |
| Pevnost v tahu | 500/450N | EN ISO 13934-1 |


10 24

## kravata na gumu pruhovaná DP MB

Kravata- REGATA zhotovená z pruhované červeno-černé kravatové tkaniny s šikmým střižením. Upevňuje se pod límec košile pomocí pruženky 1 cm široké a kovového očka s háčkem. Délku pruženky lze regulovat .

Rozměr kravaty v nejširším místě: 9,5 cm

## Délka kravaty: 47 cm — bez uzlu



MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kravatová tkanina 45315 Desén 33073/4 | 100% polyester | erveno — černé pruhy |
| Plošná hmotnost | 115 | SN EN 12127 |
| Dostava na 10 cm | 960 / 495 | SN EN 1049 |
| Vazba | Zakárová |  |
| Stálobarevnost v praní | 4—5 | EN ISO 105 |
| Změna rozměrů DO oraní a sušení |  |  |
| Stálobarevnost v raní | 4/5 | EN ISO 105 |
| Stálobarevnost při chemickém čištění | 4 | ISO 105 DOI |
| Stálobarevnost na světle | 5 | ISO 105 B02 |
| Pevnost v tahu | 500/450N | EN ISO 13934-1 |

11


## tričko (polokošile) krátký rukáv světle modré

Tričko (polokošile) s krátkými rukávy světle modré zhotovené z Pique úpletu. Zadní díl 0 3 cm delší než přední díl. V bočních švech vypracovány rozparky. Zapínání 3 knoflíky čtyřdírkové o průměru 1 1 mm, do barvy základního materiálu. Rozparková lišta s podklady v bílé barvě. Spodní okraj předního a zadního dílu zakončen záložkou prošitou na 3 jehlovém spodem krycím stroji. Náramenice a průramky proštepovány na 3 jehlovém spodem krycím stroji. V levé náprsní oblasti našitá kapsa o rozměrech 13,5 x 12 cm se zapínáním na knoflík a s nášivkou loga DP 

Límec i manžety krátkých rukávů z úpletu rip 1:1, na kraji zdobené světle modrým a bílým proužkem. Límec se špičkami 7 cm dlouhými, manžeta rukávu 2,5 cm široká.

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VELIKOST | xs | s |  | L | XL | XXI- | XXXL | XXXXL |



MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrchový materiál | 100%bavlna mercerovaná  Diaue | světle modrá barva  Pantone 14-4121 TP |
| Plošná hmotnost | 220 a/m | CSN EN 12127 |
| Límec  Manžety rukávů | 100% bavlna | Bílá barva + světle modrá barva  Pantone 14-4121 TP |
| Plošná hmotnost | 250 alm | SN EN 12127 |

12 /24

### bunda fleecová softshell tmavomodrá NII

Fleecová bunda jako samostatná bunda nebo vesta, ale i jakko tepelná vložka pro bundu svrchní. Zhotovená z fleecového materiálu No Wind — s membránou uvnitř, s fleecem s antipilingovou úpravou z vnější strany a z vnitřní strany s pletenou podšívkou. Sedla předního a zadního dílu, boky a loketní oblast rukávů z materiálu Softshell — s membránou uvnitř, s velmi pružnou zátěžovou pleteninou z vnější strany a z vnitřní strany s fleecem s antipilingovou úpravou. Po obvodu sedla našitý retroreflexní stříbrný pás. V bočních švech vypracovány rozparky pro uvolnění pnutí bundy v sedě, se zapínáním na zdrhovadlo a zápinku na druky. Rukávy odepínací. Bunda se zapínáním na dvojcestné zdrhovadlo, všité až do límce. Bunda s jeddnou náprsní a dvěma bočními kapsami zapínané na zdrhovadlo s praktickými taháčky. Náprsní kapsa na levé straně předního dílu krytá lištou. V rubu pravého předního dílu vnitřní náprsní kapsa se zdrhovadlem. Spodní okraj s regulací kulatou pruženkou a brzdičkami.

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výška postavy/  Obvod hrudě/Obvod pasu | VELIKOST | KOD |
| 158 / 84-88 / 62-73 | xs | 0405/0425 |
| 164 / 88-95 / 74-81 | s | 1445/ 1465 |
| 176 / 88-95 / 74-81 | Sp | 3465 |
| 170 / 96-103 / 82-93 |  | 2485/2505 |
| 182 / 96-103/ 82-93 | MP | 4485/4505 |
| 170 / 104 111/ 94-105 | Lz | 2525/2545 |
| 182 / 104-111 / 94-105 |  | 4525/4545 |
| 194 / 104-111 / 94-105 | Lp | 6525/6545 |
| 170 / 112-119/ 106-117 | XLz | 2565/2585 |
| 182 / 112-119 / 106-117 | XL | 4565/4585 |
| 194 / 112-119 / 106-117 | XLP | 6565/6585 |
| 182 / 120-127 / 118-129 | XX' | 4605/4625 |
| 188 / 120-127 / 118-129 | XXLp | 6605/6625 |
|  | 188 / 128-135 / 130-141 | XXXL | 5645/5665 |
|  | 200 / 128-135 / 130-141 | XXXLp | 7645/7665 |


# MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Softshell  Materiál na namáhané díly s membránou — sedlá, boční díly a loketní díly | Líc : 100% polyesterová pletenina zátěžová  Rub: 100%polyesterový fleece s antipilingovou úpravou | Tmavě modrá barva Pantone  532 c |
| Funkce materiálu | Vodoodolný, větruodolný, prodyšný |  |
| Plošná hmotnost | 346 g/m | SN EN 12127 |
| Odolnost vůči vodním parám | Ret < 20 m .Pa.W | CSN EN 21811 |
| Odolnost proti ronikání vody | Cca 5000 mm vodního sloupce | SN EN 20811 |
| Stálobarevnost na světle | 3-4 | SN EN 105 B02 |
| Stálobarevnost v potu | 4 | EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost v praní | 4-5 | SN EN 105 C06 |
| Stálobarevnost v otěru | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Obsah volného formaldehydu | 3,7 ma/ka | CSN EN 14184-1 |
| Hodnota pH | 6,4 | SN EN 1413 |

13

ČSN EN 343 x = 3 třída odolnosti vůči vodním parám, y = 3 třída odolnosti vůči průniku vody





# MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No Wind  Základní materiál s membránou | Líc: 100%polyesterový fleece s antipilingovou úpravou Rub : 100% polyesterová pletená podšívka | Tmavě modrá barva Pantone  532 c |
| Funkce materiálu | Vodoodolnýl větruodolný, prodyšný |  |
| Plošná hmotnost | 311 a/m | SN EN 12127 |
| Odolnost vůči vodním parám | Ret < 20 m .Pa.W | SN EN 21811 |
| Odolnost proti pronikání vody | Cca 5 000 mm vodního sloupce | CSN EN 20811 |
| Stálobarevnost na světle |  | SN EN 105 802 |
| Stálobarevnost v potu | 4 | EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost v raní | 4-5 | CSN EN 105 C06 |
| Stálobarevnost v otěru | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Obsah volného formaldehydu | 6,3 ma/ka | CSN EN 14184-1 |
| Hodnota DH | 6,36 | CSN EN 1413 |
| podšívka filetová HBC-15 | 100% polyester | erná barva |
| Použitelná šířka | 150 cm |  |
| Plošná hmotnost | 110 alm | SN EN 12127 |

3M SCOTCHLITE Stříbrný reflexní proužek

/ 24

## n) bunda svrchní se zateplovací vložkou

a) vrchní parka prodlouženého typu, z materiálu s vysokou odolnosti proti průniku vody, větru a umožňující odvádění vlhkosti z těla. Celopodšitá s možností vepnutí zateplovací vložky a vpínací fleecové bundy. Do středu předního dílu včetně límce všité zdrhovadlo, kryté dvěmi légami proti sobě se stiskacími knoflíky. Z vnitřní strany další zdrhovadlo pro vepnutí vpínací fleecové bundy a k tomuto zdrhovadlu přišité lišty s knoflíkovými dírkami pro vepnutí zateplovací vložky. Parka s dvěma náprsními, dvěma bočními vnějšími kapsami, jednou vertikální lištovou kapsou u bočního pravého švu a jednou vnitřní náprsní kapsou, skrytou pod légou a dvě vnitřní boční kapsy v podšívce parky. Vnější kapsy kryté lištami a zapínáním na zdrhovadlo opatřené taháčky. Pravá náprsní kapsa orientovaná horizontálně, levá náprsní kapsa vertikálně, obě lišty s dopínáním na velcro a s poutkem z tkalounu všitého do švu v místě velcra (pro lepší manipulaci).

Pro zvýšení viditelnosti uživatele do sedlového švu na předním a zadním dílu vložený úzký reflexní proužek. Nad levou náprsní kapsou umístěná malá nášivka s logem DP a pod lištou je našitý knoflík pro uchycení koženého poutka s identifikačním číslem.

V bočních švech vypracovány rozparky na zdrhovadlo kryté lištou. Rukávy hlavicové, zakončené regulovatelnou manžetou. V podpaží větrací otvory zapínané na zdrhovadlo a podložené vnitřní závětrnou légou. Další větrací otvor v zadním volném sedle, zespodu přichycený o podšívku a se spodním dílem spojený třemi velcro pásky. Stojáčkový límec dvoudílný s kapucí, složitelnou do límce. V pase a dolním okraji bundy vypracované průvlaky s vloženou šňůrou pro regulaci obvodu. Parka s podlepenými švy.

b) zateplovací vložka vložka zhotovená z dutých vláken s vynikajícími termoizolačními vlastnostmi. Rouno z lícní i rubní strany kryté podšívkou. Rovného střihu, s dlouhými rukávy ukončenými pružnou pletenou manžetou, s výstřihem do tvaru „V".


Střed předního dílu, výstřih a dolní okraj lemovaný pružným úpletovým lemem. Vložka vpínaná do parky na knoflíky.

## VELIKOSTNÍ SORTIMENT


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výška postavy/  Obvod hrudě/Obvod pasu | VELIKOST | KOD |
| 158 / 84-88 / 62-73 | xs | 0405/0425 |
| 164 / 88-95 / 74-81 | s | 1445/1465 |
| 176 / 88-95 / 74-81 | SP | 3445/3465 |
| 170 / 96-103 / 82-93 |  | 2485/2505 |
| 182 / 96-103/ 82-93 | MP | 4485/4505 |
| 170 / 104¯111/ 94-105 | Lz | 2525/2545 |
| 182 / 104-111 / 94-105 |  | 4525/4545 |
| 194 / 104—111 / 94-105 | Lp | 6525/6545 |
| 170 / 112-119/ 106-117 | XLz | 2565/2585 |
| 182 / 112-119 / 106-117 | XL | 4565/4585 |
| 194 / 112-119 / 106-117 |  | 6565/6585 |
| 182 / 120-127 / 118-129 | XXL | 4605/4625 |
| 188 / 120-127 / 118-129 | XXLD | 6605/6625 |
| 188 / 128-135 / 130-141 | XXXL | 5645/5665 |
| 200 / 128-135 / 130-141 | XXXLP | 7645/7665 |

ČSN EN 343 x = 3 třída odolnosti vůči vodním parám, y = 3 třída odolnosti vůči průniku vody





/24



# MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrchový materiál | Líc: 100%polyester rub: polyuretanový zátěr | Tmavě modrá barva Pantone  532 c  65% polyester  35% polyuretan |
| Funkce materiálu | Vodoodolný, větruodolný, orodvšný |  |
| Plošná hmotnost | 140 alm /145 alm | SN EN 12127 |
| Odolnost vůči vodním parám | Ret = max. 9,76 m .Pa.W | SN EN 21811 |
| Odolnost proti pronikání vody | min. 10 000 mm vodního sloupce | SN EN 20811 |
| Stálobarevnost na světle | 5 | SN EN ISO 105B02 |
| Stálobarevnost v potu | 5 | CSN EN ISO 105E04 |
| Stálobarevnost v praní | 5 | SN EN ISO 105C06 |
| Stálobarevnost v otěru | 4 | CSN EN ISO 105X12 |
| Obsah volného formaldehydu | 1 ma/ka | SN EN 14184-1 |
| Hodnota OH | 6,43 | CSN EN 1413 |
| podšívka filetová | 100% polyester | erná barva |
| Plošná hmotnost | 100 a/ m | SN EN 12127 |
| Podšívka tkaná Lorenit | 100% polyester | erná barva |
| Plošná hmotnost | 70 a/ m | SN EN 12127 |
| Zateplovací vložka MEIDA | 100% polypropylén — duté vlákno | Bílá barva |
| Efektivita tepelné izolace | 70 |  |
| Rozměrové změny o praní |  | SN EN ISO 5077 |
| Plošná hmotnost | 100 g/ m | SN EN 12127 |
| 3M SCOTCHLITE | Stříbrný reflexní proužek |  |

1. P pracovní sandál černý

černý sandál, bez vyztužené špičky, absorbce energie v oblasti paty, podešev odolná proti uklouznutí, vrchní materiál - hovězinová useň.



VELIKOSTI : 36 - 47


/ 24

1. P letní 134

Uzavřené polobotky na celodenní nošení. Svršek zhotovený z hladkého hovězinového boxu Pro snadnou termoregulaci a odvod vlhkosti v letním období polobotky perforovány z obou stran paty, na boční části a v nártu. Otvory na nártu zpevněny ozdobně našitými páskami. Vypínací stélka a podšívka zhotoveny z netkané textílie. Ozdobný rámek jedenkrát prošit černou speciální nití.

Boty se šněrováním na tři dírky. Podešev a podpatek z tvrzené pryže s antišokovou absorpcí. Obuv by měla splňovat splňuje ČSN ISO 20347 kategorii Ol. Podrážka lepená.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| velikosti | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| pro srovnání | (3,5) | (4) | (5) | (6) | (6,5) | (7) | (8) | (9) | (9,5) | (10) | (1 1 | (12) | (13) | (14) |



## MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Svršek | Hovězina — box useň 1,4 — 1,6 mm | Cerná barva |
| Pevnost v tahu | 10MPa | CSN EN ISO 3376 |
| Tažnost | min. 60% | SN EN ISO 3376 |
| Podšívka + vkládací stélka | Netkaná textílie Isofix 1317 |  |
| Mezi odešev | oreten | Cerná |
| Podešev | TR Sole COMAIR serra 200 D |  |
| Polstrování límečku | Pěnová ž 8mm |  |
| Polstrování stélk | Bar od bílá ěna 2 mm |  |
| Pod atek | Sintex 308 | čern |

q) plná celoroční 30


Uzavřené polobotky na celodenní nošení. Svršek zhotovený z hladkého hovězinového boxu Vypínací stélka a podšívka z nánosového textilu.

Ozdobný rámek jedenkrát prošit černou speciální nití. Nárt a jazyk vypolstrovaný. Boty se šněrováním na čtyři dírky. Podešev a podpatek z tvrzené pryže s antišokovou absorpcí. Obuv protiskluzná, lepená a pro zpevnění ještě prošitá. K obuvi by se měly dodávat náhradní vložky.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| velikosti | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| pro srovnání | (3,5) | (4) | (5) | (6) | (6,5) | (7) | (8) | (9) | (9,5) | (10) | (11) |  |  |  |

## MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Svršek | Hovězina — box ( useň 1,4 — 1,6 mm ) | erná barva |
| Podšívka | Netkaná textilie Isofix |  |
| Vlepovací stélka | Netkaná textilie |  |
| Polstrování nártu | Molitan 3 mm + termomřížka |  |
| Polstrování límečku | Pěnová pryž 8mm |  |
| Polstrování stélkv | Barpod bílá pěna 2 mm |  |
| Mezipodešev | Po reten | erná |
| Podešev | TR Sole comair | erná |
| Podpatek | Sintex 308 | černý |



/ 24

### r) P PRESTIGE černé

Vycházková obuv určená pro volný čas a rekreační sport.

Vysoký komfort při chůzi i dlouhodobém stání zajištěný kvalitními přírodními materiály a polyuretanovou mezipodešví tlumící nášlapné síly.

Certifikována jako pracovní obuv určenáa pro použití v běžných pracovních podmínkách tam, kde je vyžadována dostatečná ochrana nohy uživatele při současném zachování citlivosti chodidla při výkonu práce.

Kvalitní podšívka s vysokou absorpcí



VELIKOSTNÍ SORTIMENT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pro srovnání | 4 | (5) | (6) | (6,5) | (7) | (8) | (9) | (9,5) | (10) | (I l) | (12) |  |

## MATERIÁLOVÝ LIST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hovězinová useň 1 ,4mm | Barva:  černá, aplikace — bílá a Šedá |
| Podešev | TPE a polyuretan ( mezipodešev) | erno — šedá barva |

VELIKOSTNI SORTIMENT PANSKYCH KA내OT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost kod ks | | | velikost kod KS velikost | | | | | kod | |
| 164-000-74 | 1445 |  |  | 182-000-74 | 4445 |  | 200-000-74 | 7445 |  |
| 164-000-78 | 1465 |  |  | 182-000-78 | 4465 |  | 200-000-78 | 7465 |  |
| 164-000-82 | 1485 |  |  | 182-000-82 | 4485 |  | 200-000-82 | 7485 |  |
| 164-000-88 | 1505 |  |  | 182-000-88 | 4505 |  | 200-000-88 | 7505 |  |
| 164-000-94 | 1525 |  |  | 182-000-94 | 4525 |  | 200-000-94 | 7525 |  |
| 164-000-100 | 1545 |  |  | 182-000-100 | 4545 |  | 200-000-100 | 7545 |  |
| 164-000-106 | 1565 |  |  | 182-000-106 | 4565 |  | 200-000-106 | 7565 |  |
| 164-000-112 | 1585 |  |  | 182-000-112 | 4585 |  | 200-000-1 12 | 7585 |  |
| 164-000-1 18 | 1605 |  |  | 182-000-118 | 4605 |  | 200-000-118 | 7605 |  |
| 164-000-124 | 1625 |  |  | 182-000-124 | 4625 |  | 200-000-124 | 7625 |  |
| 164-000-130 | 1645 |  |  | 182-000-130 | 4645 |  | 200-000-130 | 7645 |  |
| 164-000-136 | 1665 |  |  | 182-000-136 | 4665 |  | 200-000-136 | 7665 |  |
| 164-000-142 | 1685 |  |  | 182-000-142 | 4685 |  | 200-000-142 | 7685 |  |
| 164-000-148 | 1705 |  |  | 182-000-148 | 4705 |  | 200-000-148 | 7705 |  |
| 170-000-74 | 2445 |  |  | 188-000-74 | 5445 |  |  |  |  |
| 170-000-78 | 2465 |  |  | 188-000-78 | 5465 |  |  |  |  |
| 170-000-82 | 2485 |  |  | 188-000-82 | 5485 |  |  |  |  |
| 170-000-88 | 2505 |  |  | 188-000-88 | 5505 |  |  |  |  |
| 170-000-94 | 2525 |  |  | 188-000-94 | 5525 |  |  |  |  |
| 170-000-100 | 2545 |  |  | 188-000-100 | 5545 |  |  |  |  |
| 170-000-106 | 2565 |  |  | 188-000-106 | 5565 |  |  |  |  |
| 170-000-1 12 | 2585 |  |  | 188-000-112 | 5585 |  |  |  |  |
| 170-000-118 | 2605 |  |  | 188-000-118 | 5605 |  |  |  |  |
| 170-000-124 | 2625 |  |  | 188-000-124 | 5625 |  |  |  |  |
| 170-000-130 | 2645 |  |  | 188-000-130 | 5645 |  |  |  |  |
| 170-000-136 | 2665 |  |  | 188-000-136 | 5665 |  |  |  |  |
| 170-000-142 | 2685 |  |  | 188-000-142 | 5685 |  |  |  |  |
| 170-000-148 | 2705 |  |  | 188-000-148 | 5705 |  |  |  |  |
| 176-000-74 | 3445 |  |  | 194-000-74 | 6445 |  |  |  | |
| 176-000-78 | 3465 |  |  | 194-000-78 | 6465 |  |
| 176-000-82 | 3485 |  |  | 194-000-82 | 6485 |  |
| 176-000-88 | 3505 |  |  | 194-000-88 | 6505 |  |
| 176-000-94 | 3525 |  |  | 194-000-94 | 6525 |  |
| 176-000-100 | 3545 |  |  | 194-000-100 | 6545 |  |
| 176-000-106 | 3565 |  |  | 194-000-106 | 6565 |  |
| 176-000-112 | 3585 |  |  | 194-000-112 | 6585 |  |
| 176-000-1 18 | 3605 |  |  | 194-000-118 | 6605 |  |
| 176-000-124 | 3625 |  |  | 194-000-124 | 6625 |  |
| 176-000-130 | 3645 |  |  | 194-000-130 | 6645 |  |
| 176-000-136 | 3665 |  |  | 194-000-136 | 6665 |  |
| 176-000-142 | 3685 |  |  | 194-000-142 | 6685 |  |
| 176-000-148 | 3705 |  |  | 194-000-148 | 6705 |  |

Oznaöeni velikosti : VYSka postavy - 000 - obvod pasu

22/24

## MATERIÁLOVÝ LIST

Tkanina na košile 186 CVC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlastnost | •ednotka | tdodnota | Nor  a |
| Vazba |  | Plátnová | JS-802 modrá barva |
| Materiálové složení |  | 55 česaná bavlna  45 Ol ester SF | ISO 1833 |
| íře tkanin | cm | 147 | EN 1773 |
| Konečná úprava |  | Bělení, mercerování, sanforizace, barvení |  |
| Dostava nití  Osnova Útek | na 10 cm | 467  307 | EN 1049-2 |
| Hmotnost | m | 106 | EN 12127 |
| Pevnost v tahu  Osnova Útek |  | 500  324 | SN EN ISO 13934-1 |
| Prodyšnost | mm/s | 726 | SN ISO 9237 |
| Obsah volného formaldeh du | mg/kg | 6,8 | SN EN ISO 14184 |
| Hodnota pH vodného v 'luhu |  | 7,3 | SN EN ISO 14184 |
| Změna rozměrů po l.praní  osnova útek |  |  | SN EN 25077 |
| Stálobarevnost na světle | Stupeň  Šedé stu nice | 5 | SN EN ISO 105-802 |
| Stálobarevnost v potu  -kyselém  -alkalickém | Stupeň  Šedé stu nice | 5  5 | SN EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost v otěru mokra za sucha | Stupeň  Šedé stu nice | 5  5 | CSN EN ISO 105-X12 |
| Stálobarevnost ve vodě | Stupeň  Šedé stu nice | 5 | CSN EN ISO  105-EOI |
| Stálobarevnost při žehlení | Stupeň  Šedé stu nice | 4-5 | SN EN ISO 105-XII |
| Stálobarevnost při praní | Stupeň šedé stu nice | 4-5 | SN EN ISO 105-C03 |
| Mačkavost — uhel zotavení | Stu eň | Min. 107/ 107 |  |

1. / 24

Pokud tato technická specifikace zboží obsahuje požadavky na konkrétní provedení součásti stejnokroje a pokud by tyto požadavky vedly ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, připouští zadavatel pro plnění zakázky použití i jiných, avšak kvalitativně srovnatelných nebo lepších řešení a materiálů. Použití výše uvedených požadavků bylo využito z důvodu pokud možno co nejkonkrétnějšího popisu předmětu plnění zakázky, neboť tyto popisy jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům (odborně způsobilým dodavatelům).

1. / 24